# 5. ГЕКСАФЕРРИТОВЫЕ   РЕЗОНАНСНЫЕ   ВЕНТИЛИ   НА   МИКРОПОЛОСКОВОЙ   ЛИНИИ

Пятая глава посвящена гексаферритовым резонансным вентилям на микрополосковых линиях (МПЛ).

Микрополосковые линии нашли широкое применение в сантиметровом диапазоне длин волн. Сегодня МПЛ используются и в миллиметровом диапазоне. Они отличаются конструктивной простотой, легкостью монтажа активных элементов и миниатюрностью. Для них характерны низкая себестоимость и возможность интегрального исполнения. Применению открытых МПЛ для элементов трактов миллиметрового диапазона препятствуют растущие с увеличением частоты потери на излучение, высокие требования к точности изготовления, усложнение волноводно-полосковых переходов. Эти обстоятельства создают предпосылки к переходу на экранированные МПЛ (для снижения радиационных потерь). Экранированные МПЛ обладают такими свойствами, как широкополосность, совместимость с полупроводниковыми элементами и гибридными интегральными схемами, простота сочленения со стандартными волноводами, невысокие требования к точности изготовления, малые потери на излучение и низкая промышленная стоимость [18].

В связи с этим представляет интерес разработка вентилей на МПЛ, и особенно экранированных МПЛ.

Известно достаточно много работ, посвященных расчету постоянной распространения и составляющих полей МПЛ [146 - 152]. Результаты этих работ можно применить для расчета гексаферритовых резонансных вентилей на МПЛ, если, например, воспользоваться методом малых возмущений.

Что же касается разработки резонансных вентилей на МПЛ, то известна работа [153] по разработке микрополоскового резонансного вентиля дециметрового диапазона (в вентиле используется изотропный феррит). О разработке гексаферритовых резонансных вентилей миллиметрового диапазона на МПЛ сведений в литературе не было. В основном на МПЛ применяются ферритовые вентили других типов (на смещении поля и на основе Y-циркуляторов).

В данной работе для расчета вентилей на МПЛ воспользуемся одним из наиболее часто применяемых методов анализа ЛП с ферритовыми элементами - методом малых возмущений. Как было показано на примере СПВ, метод малых возмущений верен только для относительно тонких ферритовых резонаторов. Если для расчета вентилей на СПВ и Н-волноводе использовался строгий граничный метод парциальных волн, в результате расчет оказывался адекватным эксперименту и, как следствие этого, в математические модели вентилей входили только теоретические соотношения, то в случае МПЛ мы собираемся воспользоваться приближенным методом малых возмущений, поэтому возможны расхождения между расчетом и экспериментом (особенно значительные для толстых резонаторов). Однако предложенная в данной работе обобщенная математическая модель резонансного вентиля, в которой предусмотрена возможность уточнения теоретических результатов на основе экспериментальных данных, должна позволить решить задачи разработки резонансных вентилей на МПЛ и их оптимизации.

## 5.1. Расчет микрополосковой линии с гексаферритом

Для расчета МПЛ с гексаферритом используется метод малых возмущений (см. п. 2.2). Для применения метода малых возмущений необходимо найти распределение полей в МПЛ без гексаферрита.

## 5.1.1. Расчет распределения поля в микрополосковой линии без гексаферрита

Известен ряд методов, которые могут быть применены для расчета полей в МПЛ [146 - 152]. Методы электродинамического расчета регулярных полосковых и щелевых структур в работе [55] разделены на три группы. Приведем краткую выдержку из этой работы.

К первой группе отнесены анализ структур на основе приближенных моделей (плоская модель, модель Олинера) и рассмотрение линий передачи в квазистатическом или коротковолновом приближении [154]. Это приближенные методы анализа, основанные на эвристических предположениях о характере распространения собственных волн в волноведущих структурах. Такие методы позволяют получать простые расчетные соотношения, но полученные результаты имеют очень узкую область применения. Кроме того, установить адекватность эвристической модели и реального физического объекта удается далеко не всегда, а оценка степени сделанных при этом неизбежных приближений зачастую оказывается более сложной и трудоемкой задачей, нежели решение самой задачи.

Вторую группу составляют численные методы, предусматривающие минимальную обработку задач. К этим методом отнесены метод минимальных автономных блоков (МАБ) [155], основанный на декомпозиции объекта на независимо анализируемые части, и метод сингулярных интегральных уравнений (СИУ) [55], основанный на интегральных представлениях электромагнитного поля для каждой кусочно-однородной области структуры. Эти методы являются наиболее универсальными. Границы применимости методов определяются мощностью ЭВМ. Область применения численных методов, по мнению авторов [55] - это задачи, решение которых любыми другим методами затруднительно, например, задачи как о волноведущих структурах с некоординатными границами или некоординатными неоднородностями, нелинейные задачи и т. п. Применение численных методов к расчету регулярных полосковых и щелевых структур с координатными границами является нецелесообразным. Например, при рассмотрении методом МАБ экранированной щелевой линии на ферритово-диэлектрической подложке вдали от ферромагнитного резонанса выделялось 160 минимальных автономных блоков [155]. Очевидно, что для анализа структуры в области ферромагнитного резонанса потребуется большее количество разбиений. Этот недостаток существенно ограничивает возможность применения метода МАБ в системе автоматизированного проектирования ИС СВЧ. Отметим и тот факт, что авторы метода МАБ для электродинамического анализа регулярных ЛП там, где это возможно, использовали проекционные методы [156].

В настоящее время широкое применение нашли методы третьей группы - методы расчета полосковых и щелевых структур, основанные на вариационных принципах. С помощью этих методов рассмотрено большое количество регулярных полосковых и щелевых структур. Суть таких методов заключается в том, что краевая задача о собственных волнах сводится к векторному интегральному уравнению первого рода или билинейному функционалу. Алгебраизация интегральных уравнений проводится на основе различных базисов: тригонометрических функций [156], полиномов Чебышева [18], полиномов Лежандра [157], полиномов Гегенбауэра [158]. Большое количество численных результатов получено с помощью вариационного метода в Фурье-пространстве.

Таким образом, в настоящее время строгая теория регулярных полосковых и щелевых структур отсутствует. В литературе описан только численный расчет таких направляющих структур.

В данной работе для расчета полей в МПЛ используются результаты работы [18], в которой применяется вариационный метод в Фурье-пространстве. Волны в МПЛ описываются путем введения двух у-составляющих потенциалов Герца. В результате задача сводится к системам парных интегральных (для открытых МПЛ) или парных сумматорных (для закрытых МПЛ) уравнений. Их решение находится методом Галеркина. В качестве базисных функций обычно применяют тригонометрические функции, полиномы Чебышева и т. п.

Выбор базисных функций следует проводить, исходя из следующих соображений. К системе базисных функций можно предъявить два основных достаточно противоречивых требования [55]. С одной стороны, система функций должна как можно точнее описывать действительный характер распределения плотности тока на полосках (или электрического поля в области щелей). Удачный выбор базисных функций позволяет учитывать меньшее число членов разложения и, следовательно, уменьшить порядок определителя для вычисления постоянных распределения структуры. С другой стороны, желательно вычисление интегралов от произведения тригонометрических функций на базисную функцию. Конечный результат при этом должен содержать минимальное число специальных функций.

В данной работе в качестве базисной системы функций используются ортогональные полиномы Чебышева, учитывающие особенность на ребре. Такая система базисных функций предложена в работе [18]. Эта система функций позволяет получить более эффективное решение по сравнению, например, с тригонометрической системой базисных функций [18]. Однако ортогональные полиномы Чебышева усложняют базис по сравнению с тригонометрической системой базисных функций, что приводит к усложнению выражений для элементов определителя [156] и ухудшает сходимость рядов в элементах определителя для вычисления постоянной распространения [55].

## 5.1.1.1. Вывод парных интегральных и сумматорных уравнений

В данной работе рассматриваются односторонние и двухсторонние, открытые и экранированные четырехслойные МПЛ с бесконечно тонкими полосками (рис. 5.1 - 5.2). Большинство типов МПЛ, применяемых на практике, являются частными случаями исследуемых.

Сначала рассмотрим открытые МПЛ.

Расчетные выражения для полей в МПЛ получены в работе [18]. Далее приведен вывод расчетных соотношений из этой работы.

Для расчета полей в МПЛ разобьем сечение на две частичные области: 1) b1+b2 > y > 0 и 2) 0 > y > - b2 - b4 и введем потенциалы Герца Ai и Fi [18], удовлетворяющие уравнениям:

¶2¶x2+¶2¶y2+k2eimi−h2AiFi=0,                                            (5.1)

где  k2=w2e0m0, i = 1, 2, 3, 4.

Тогда поля LM и LE волн можно представить в виде:

Hx=ihA,     Hy=0,     Hz=¶A¶x,

Ex=-ihF,     Ey=0,     Ez=-¶F¶x,                                                         (5.2)

Ex=-iwee0¶2A¶x¶y,   Ey=iwee0¶2A¶x2−h2A,   Ez=-iwee0¶A¶y,

Hx=-iwmm0¶2F¶x¶y,   Hy=iwmm0¶2F¶x2−h2F,   Hz=-iwmm0¶F¶y.

Для решения уравнения (5.1) применим преобразование Фурье:

Ai(y,s)Fi(y,s)=-¥¥Ai(y,x)Fi(y,x)eisxdx.                                              (5.3)

Тогда уравнение (5.1) перепишем следующим образом:

а                                                              б

Рис. 5.1 Односторонняя микрополосковая линия:

а - экранированная; б -  открытая

а                                                            б

Рис. 5.2 Двухсторонняя микрополосковая линия:

а - экранированная; б - открытая

¶2¶y−wiAiFi=0,                                                        (5.4)

где  wi2=h2−k2eimi+s2,

а потенциалы будем искать в виде:

A±(y,s)=Bm(s)e1,2M±(y,s)M±(0,s)',     F±(y,s)=Be(s)E±(y,s)E±(0,s),                (5.5)

где знаки ± означают принадлежность к области y > 0 и y < 0, соответственно; Вm(s), Be(s) - неизвестные функции; M± и E±- известные функции, удовлетворяющие уравнению (5.1).

На границах раздела сред (кроме y = 0) непрерывны 1e¶A¶y,A,1m¶F¶y,F.

На горизонтальных металлических экранах:

M±(0,s)¢=¶¶yM±(y,s)|y=±0.                                 (5.6)

Потенциалы, записанные в виде (5.5), удовлетворяют граничным условиям:

1e1A+(0,s)¢=1e2A−(0,s)¢,     F+(0,s)=F−(0,s).                   (5.7)

Поэтому при y = 0 непрерывны тангенциальные составляющие электрического поля.

При отсутствии металлических полосок потенциалы A и F должны удовлетворять граничным условиям:

A+(0,s)=A−(0,s),     1m1F+(0,s)¢=1m2F−(0,s)¢,                (5.8)

из которых следуют дисперсионные уравнения для LM и LE волн.

jm(h,s)=e1M±(y,s)M±(0,s)'−e2M±(y,s)M±(0,s)'=0,

je(h,s)=1m1E±(y,s)¢E±(0,s)−1m2E±(y,s)¢E±(0,s)=0.                         (5.9)

Как можно показать, для рассматриваемых четырехслойных МПЛ функции М+ и Е+ равны:

M+(y,s)=W1e1chW3b3chW1(y−b1)−W3e3shW3b3shW1(y−b1),ð 0≤y≤b1,W1e1chW3b1+b3−y,

E+(y,s)=W1m1shW3b3chW1(y−b1)−W3m3chW3b3shW1(y−b1),ð 0≤y≤b1,W1m1shW3b1+b3−y, (5.10)

(для односторонних МПЛ)

M+(y,s)=chW1(b1+b2−y),ð  0≤y≤b2,shW2y,

E+(y,s)=shW1(b1+b2−y),ð  0≤y≤b2,chW2y,                                                   (5.11)

(для двухсторонних МПЛ)

Перейдем теперь к нахождению неизвестных Bm и Be. Подставив в уравнения (5.2) выражения (5.9), получим:

−I(s)=Hx(+0,s)−Hx(−0,s)=ihBmjm−swm0Beje,

I(s)=Hz(+0,s)−Hz(−0,s)=isBmjm−hwm0Beje,              (5.12)

Ez(0,s)=-hwe0Bm+isBe,

Ezx(0,s)=-swe0Bm−ihBe,                                                  (5.13)

где  Iz,x(s), Ez,x(s) - преобразования Фурье от плотности токов и напряженности полей в плоскости y = 0.

Выразим Bm и Be из (5.2) через Iz и Ix:

Be=wm0jesIz−hIxs2+h2,     Bm=ijmhIz+sIxs2+h2,                         (5.14)

и подставим в (5.13):

we0Ez(0,s)=-iIzf11(s)+ihsIxf12(s),

we0Ex(0,s)=ihsIzf12(s)−iIxf21(s),                            (5.15)

где                               f11(s)=h2jm−k2s2je1s2+h2,

f12(s)=−1jm−k2je1s2+h2,                                           (5.16)

f22(s)=s2jm−h2k2je1s2+h2.

Применим к (5.15) обратные преобразования Фурье. Учитывая, что Ez = 0 и Ex = 0 на металлических полосках, получим парные интегральные уравнения:

-¥¥Iz(s)f11(s)+hsIx(s)f12(s)e−isxds=o,

-¥¥hsIz(s)f12(s)+Ix(s)f22(s)e−isxds=o.                       (5.17)

Из условия равенства нулю плотностей тока вне металлических полосок, получим парные интегральные уравнения:

-¥¥Ix(s)e−isxds=o,     -¥¥Iz(s)e−isxds=o.                              (5.18)

Теперь рассмотрим экранированные МПЛ.

Экранированные МПЛ широко применяются на практике. Для неизлучающих типов волн металлические стенки можно расположить так, что их влияние на параметры МПЛ будет пренебрежимо мало, то есть экранированная МПЛ может служить моделью для расчета неизлучающих типов волн в неэкранированной МПЛ [18]. Расчет экранированных МПЛ по сравнению с неэкранированными более прост, так как вместо вычисления интегралов требуют вычисления сумм рядов.

Потенциалы A и F в этом случае ищем в виде:

A(x,y)=2Ln=0¥sinrnxBnmMn+(y)Mn+(0)¢e1,

F(x,y)=2Ln=0¥xncosrnxBneEn+(y)En+(0)¢e,                                  (5.19)

где  rn=n+uLp.

Парные интегральные уравнения в случае экранированных МПЛ примут вид:

- на металлических полосках

n=0¥sinrnxIznf11(rn)+hrnIxnf12(rn)=0,

n=0¥xcosrnxhrnIznf12rn)+iIxnf22(rn)=0;                     (5.20)

- вне металлических полосков

n=0¥sinrnxIzn=0,

n=0¥xcosrnxIxn=0;                                                          (5.21)

здесь Ix,z,n  -  преобразования Фурье от плотностей токов Ix,z:

Izn=0LIz(x)sinrnxdx,      Ixn=0LxIx(x)cosrnxdx.                          (5.22)

## 5.1.1.2. Решение парных интегральных и сумматорных уравнений методом Галеркина

Решение парных интегральных уравнений (5.17), (5.18) проведем методом Галеркина [18].

Сначала рассмотрим открытые МПЛ.

Неизвестные плотности токов, текущих по правой полоске, представим в виде:

Izn(x)=12pj=0¥(−1)j'2+j'XjTj'(xl)l2−(x')2,  x'≤l,                     (5.23)

Ixn(x)=12plj=0¥(−1)j''2+j'j''+1Yjl2−(x')2Uj''(xl),  x'≤l,

где  Т(х) и U(х) - полиномы Чебышева первого и второго рода, X и Y -неизвестные коэффициенты.

Плотности токов, записанные в виде (5.23), удовлетворяют уравнениям (5.18) и условию на ребре.

Применив преобразование Фурье к уравнениям (5.23), получим:

Iz(s)=-¥¥Iz(x)eisxdx=j=0¥XjJj'(s)bj',

Ix(s)=-¥¥Ix(x)eisxdx=j=0¥YjJj''+1(s)bj''+1s.                        (5.24)

Подставим уравнения (5.24) в (5.17). Умножим первое и второе уравнения соответственно на:

1p(−1)m'2Tm'(x'l)l2−(x')2,     1pl(−1)m''2Tm''(x'l)l2−(x')2,                   (5.25)

и проинтегрируем по х' на отрезке [-,]. m’ и m” связаны с m так же, как j c j’ и j”.

В результате получим бесконечную систему линейных однородных алгебраических уравнений:

-¥¥XjAmj11+h-¥¥YjAmj12=0,

h-¥¥XjAmj12+-¥¥YjAmj22=0,                                        (5.26)

где

Amj11=0¥f(s)Jj'(s)Jm'(s)ds,

Amj12=0¥f(s)Jj'+1(s)Jm'(s)ds,                                   (5.27)

Amj22=0¥f(s)s2Jj'+1(s)Jm''+1(s)ds.

Постоянную распространения находим из условия равенства нулю определителя системы.

В случае экранированных МПЛ в формулах (5.27) нужно заменить s на r = (n +  L, а 0¥...ds на pLn=0¥xn.

В результате получим бесконечную систему уравнений:

j=¥¥XjAmj11+hj=-¥¥YjAmj12=0,    m = 0, 1, ... ,

hj=-¥¥XjAmj12+j=-¥¥YjAmj22=0,                                         (5.28)

где

Amj11=n=0¥xf(rn)Jj'(rn)Jm'(rn),

Amj12=n=0¥xf(rn)Jj'+1(rn)Jm'(rn),                                 (5.29)

Amj22=n=0¥xf(rn)rnJj'+1(rn)Jm'+1(rn).

## 5.1.2. Расчет микрополосковой линии с гексаферритом

Расчет распределения поля в МПЛ с гексаферритом (рис. 5.3 а, в) проводится методом малых возмущений (см. п. 2.2) по найденному распределению поля в полосковой линии (п. 5.1.1).

Для расчета невзаимных характеристик по формулам (5.1 - 5.29) разработана вычислительная программа (приложение П.2.). Проведено тестирование разработанной программы для частных случаев путем предельного перехода к известным ранее решениям (например, к СПВ [145]). Результаты расчета постоянной распространения МПЛ без феррита по разработанной программе совпадают с известными результатами [18].

В программе предусмотрен контроль погрешности при расчете потерь МПЛ с гексаферритом. Для расчета погрешности используются формулы (П4.1 - П4.10). Относительная погрешность расчета потерь (связанная с погрешностью выполнения арифметических операций на ЭВМ, а также усечением бесконечных систем уравнений и бесконечных рядов) не превышала 10%.

а                                                            б

в                                                              г

Рис. 5.3 Резонансные вентили на односторонней микрополосковой

линии:

а, в - вентили на экранированной линии;

б, г - вентиль на открытой линии;

а, б - вентиль с резонаторами на грани диэлектрической

пластины, расположенными со стороны полоска;

в, г - вентиль с резонатором на грани диэлектрической

пластины, свободной от полоска

а                                                          б

Рис. 5.4 Резонансные вентили на двухсторонней микрополосковой

линии:

а - вентиль на экранированной линии;

б - вентиль на открытой линии

## 5.2. Характеристики регулярной микрополосковой линии с гексаферритом

Как было отмечено выше, расчет экранированных МПЛ по сравнению с неэкранированными более прост. В то же время металлические стенки можно расположить таким образом, чтобы их влияние на параметры МПЛ было мало. Поэтому в данной работе рассчитывались экранированные МПЛ с гексаферритовым резонатором (композитной пленкой). Расчет методом малых возмущений проведен для односторонних экранированных МПЛ сечением b*2L (b = b1 + b2 + b3 + b4, b1 = 0, b3 = b4,  =  = 1) (рис. 5.3).

При расчете использовались параметры резонатора, выполненного из гексаферрита марки 04СЧА5 (см. п. 2.1). Рассчитывались только магнитные потери.

Рассмотрено два разных расположения гексаферритового резонатора на диэлектрической пластине - со стороны полоска и на свободной от полоска грани диэлектрической пластины.

В первом случае резонатор располагается на диэлектрической пластине между полоском и металлической стенкой МПЛ, примыкая вплотную к стенке; ширина резонатора составляет 2/3 расстояния от полоска до стенки (рис. 5.3 а). Такое расположение гексаферритового резонатора объясняется тем, что на грани диэлектрической пластины около металлического полоска (х = , у = 0) эллиптичность магнитного поля много меньше единицы, но она увеличивается при удалении от полоска (в направлении к х = L, у = 0).

Во втором случае резонатор располагается на грани диэлектрической пластины, свободной от полоска (только для односторонних МПЛ) (рис. 5.3 в, г).

Вначале обратимся к случаю расположения гексаферритового резонатора со стороны полоска.

Наибольший интерес при проектировании гексаферритовых резонансных вентилей представляет вопрос о влиянии диэлектрической пластины и ширины полоска МПЛ на значения прямых и обратных потерь, а также вентильного отношения. Рассмотрим, как меняются резонансные потери прямой и обратной волн, а также вентильное отношение при изменении толщины диэлектрической пластины b2 (b1 = 0, b3 = b4,  =  = 1, tф= 0.006). На рис. 5.5 - 5.7 приведены зависимости нормированных обратных и прямых резонансных потерь, а также вентильного отношения от толщины диэлектрической пластины b2 для разных значений ширины полоска МПЛ . Вначале обратные резонансные потери быстро возрастают при увеличении b2, а затем плавно уменьшаются, то есть имеют максимум (рис. 5.5). Прямые резонансные потери уменьшаются (рис. 5.6), а вентильное отношение увеличивается с ростом b2 (рис. 5.7).

Рассмотрим теперь, как меняются резонансные потери прямой и обратной волн, а также вентильное отношение при изменении диэлектрической проницаемости пластины  (b1 = 0, b3 = b4,  =  = 1, tф= 0.006). На рис. 5.8 - 5.10 приведены зависимости нормированных обратных и прямых резонансные потерь, а также вентильного отношения от диэлектрической проницаемости пластины  для разных значений ширины полоска МПЛ . Обратные резонансные потери возрастают при увеличении и  (рис. 5.8). Прямые резонансные потери уменьшаются (рис. 5.9), а вентильное отношение увеличивается с ростом  (рис. 5.10).

Теперь рассмотрим расположение гексаферритового резонатора на свободной от полоска стороне диэлектрической пластины.

На рис. 5.11 - 5.12 приведены зависимости нормированных обратных и   прямых   резонансных   потерь,    а   также   вентильного   отношения   от

Рис. 5.5 Зависимости  нормированных обратных резонансных потерь

от толщины диэлектрической пластины для разных значений ширины полоска МПЛ (гексаферритовый резонатор со стороны полоска, b1 = 0, b3 = b4, = = 1

Рис. 5.6 Зависимости нормированных прямых резонансных потерь от

толщины диэлектрической пластины для разных значений ширины полоска МПЛ (гексаферритовый резонатор со стороны полоска, b1 = 0, b3 = b4 , = = 1

Рис. 5.7 Зависимости вентильного отношения от толщины

диэлектрической пластины для разных значений ширины полоска МПЛ (гексаферритовый резонатор со стороны полоска, b1 = 0, b3 = b4, = = 1

Рис. 5.8 Зависимости нормированных обратных резонансных потерь

от диэлектрической проницаемости пластины для разных значений ширины полоска МПЛ (гексаферритовый резонатор со стороны полоска, b2  / b = 0.139, b1 = 0, b3 = b4, = =1)

Рис. 5.9 Зависимости нормированных прямых резонансных потерь  от

диэлектрической проницаемости пластины для разных значений ширины полоска МПЛ (гексаферритовый резонатор со стороны полоска, b2 / b = 0.139, b1 = 0, b3 = b4,  = = 1)

Рис. 5.10. Зависимости вентильного отношения от диэлектрической

проницаемости пластины для разных значений ширины полоска МПЛ (гексаферритовый резонатор со стороны полоска, b2 / b = 0.139, b1 = 0, b3 = b4, = = 1)

Рис. 5.11 Зависимости нормированных резонансных потерь от

рез

рез

толщины диэлектрической пластины для разных значений ширины полоска МПЛ (гексаферритовый резонатор на свободной от полоска стороне диэлектрической пластины, b1 = 0, b3 = b4, = = 1

Рис. 5.12 Зависимости вентильного отношения от толщины

диэлектрической пластины для разных значений ширины полоска МПЛ (гексаферритовый резонатор на свободной от полоска стороне диэлектрической пластины, b1 = 0, b3 = b4, = = 1

толщины диэлектрической пластины b2 для разных значений ширины полоска МПЛ . Вначале обратные резонансные потери быстро возрастают при увеличении b2, а затем плавно уменьшаются, то есть имеют максимум (рис. 5.11). Прямые резонансные потери уменьшаются (рис. 5.11), а вентильное отношение увеличивается с ростом b2 (рис. 5.12).

Таким образом, мы провели расчет регулярной МПЛ с гексаферритом на резонансной частоте. Теперь на основании проделанного расчета мы можем выбрать некоторые оптимальные конструктивные параметры, а затем для этих параметров рассчитать частотные характеристики.

Для примера, выберем толщину диэлектрической пластины(для 4 = 9.8) из следующих соображений. Как в случае расположения гексаферритового резонатора на грани диэлектрической пластины со стороны полоска, так и в случае расположения гексаферритового резонатора на свободной от полоска грани диэлектрической пластины (для рассмотренного диапазона изменения ширины полоска ) обратные потери имеют максимум при изменении толщины диэлектрической пластины (см. рис. 5.5 и рис. 5.11). Но прямые потери при толщине диэлектрической пластины, соответствующей максимуму обратных потерь, относительно велики (см. рис. 5.6 и рис. 5.11). Они становятся значительно меньше уже при толщине диэлектрической пластины t4 / b = 0.14. По этим причинам толщину диэлектрической пластины выберем равной t4 = 0.5 мм (для b = 3.6 мм).

Как пример, на рис. 5.13 изображены расчетные частотные зависимости потерь для разных значений напряженности постоянного магнитного поля для тонкого (t1 = 0.03 мм) и толстого (t1 = 0.3 мм) гексаферритовых резонаторов, (для толщины диэлектрической пластины t4 = 0.5 мм и ее диэлектрической проницаемости 4 = 9.8).

Таким же образом можно рассчитать частотные зависимости потерь для конструктивных параметров, соответствующих другому оптимуму.

а

б

Рис. 5.13 Частотные зависимости обратных потерь в односторонней

экранированной МПЛ с гексаферритовым резонатором, расположенным на грани диэлектрической пластины со стороны полоска: a - tф= 0.03 мм (ф = 50 мм); б - tф= 0.3 мм (ф  = 9 мм) (L = 0.9 мм,  = 0.3 мм, b1 = 0, b2 = 0.5 мм, b3 = b4 = 1.55 мм, 9.8 =  = 1)

Таким образом, в п. 5.2 путем проведения расчетов показано, что на МПЛ можно делать резонансные вентили как при расположении гексаферритового резонатора на диэлектрической пластине со стороны полоска, так и на свободной от полоска грани диэлектрической пластины.

## 5.3. Экспериментальная проверка теоретических результатов

Если для расчета вентилей на СПВ и Н-волноводе использовался метод парциальных волн, то для расчета МПЛ с гексаферритом применялся метод малых возмущений (из-за отсутствия более строгого метода расчета). Поэтому в случае МПЛ возможны расхождения между расчетом и экспериментом (особенно для толстых резонаторов).

Эксперименты проводились в 4-мм диапазоне на экранированной однослойной МПЛ (b1 = 0, b3 = b4,  =  = 1). В экспериментах использовался гексаферрит марки 04СЧА5. Гексаферритовый резонатор располагался на диэлектрической пластине со стороны полоска.

Вначале рассмотрим результаты экспериментальной проверки наиболее важных характеристик, а именно зависимостей резонансных потерь от ширины полоска, рассчитанных в п. 5.2. Толщина гексаферритового резонатора (композитной пленки) составляет tф= 0.03 мм (случай тонкого резонатора). По аналогии с теоретическими расчетами в экспериментах гексаферритовый резонатор располагается на диэлектрической пластине между полоском и металлической стенкой МПЛ, примыкая вплотную к стенке; ширина резонатора составляет 2/3 расстояния от полоска до стенки. Результаты экспериментов представлены на рис. 5.14. Для сравнения на рис. 5.14 приведены также результаты расчета обратных резонансных потерь. Рассчитывались только магнитные потери, то есть не учитывались потери в секции МПЛ без гексаферритового резонатора (они составляли около 0.8 дБ).  Как видно из

Рис. 5.14 Зависимости резонансных потерь от ширины полоска

односторонней экранированной МПЛ с гексаферритовым резонатором, расположенным на грани диэлектрической пластины со стороны полоска (fрез = 60 ГГц, L = 0.9 мм, b1 = 0, b2 = 0.5 мм, b3 = b4 = 1.55 мм, = = 1, tф= 0.03 мм, ф  = 29 мм)

Рис. 5.15 Зависимости функций E от частоты для односторонней

экранированной МПЛ в случае тонкого гексаферритового                 резонатора, расположенного на грани диэлектрической пластины со стороны полоска (расчет по (5.30) для L = 0.9 мм,  = 0.2 мм, b1 = 0, b2 = 0.5 мм, b3 = b4 = 1.55 мм,  =  = 1, tф= 0.03 мм)

рис. 5.14, результаты расчета обратных резонансных потерь, в общем, близки к экспериментальным данным.

Рассмотрим теперь результаты экспериментальной проверки частотных зависимостей обратных потерь.

Вначале обратимся к случаю тонкого гексаферритового резонатора (tф = 0.03 мм).

На рис. 5.13 а приведены расчетные и экспериментальные частотные зависимости обратных потерь для разных значений напряженности постоянного магнитного поля. Как видно из рис. 5.13 а, расчет и эксперимент дают, в общем, близкие результаты. В некоторых случаях теоретические и экспериментальные данные несколько отличались (хотя и не более чем на 15%). Эти отличия можно объяснить следующими причинами:

- в экспериментах диэлектрические пластины с гексаферритовыми резонаторами имели ограниченную длину, а расчет проводился для регулярной МПЛ с гексаферритом;

- ширина полосы, плотность и диэлектрическая проницаемость гексаферритового резонатора определялись приближенно;

- в расчете не учитывались диэлектрические потери в гексаферрите и диэлектрике, а также потери в металле;

- малые по величине прямые потери измерялись на автоматизированном измерителе частотных характеристик с погрешностью 0.2 дБ (см. приложение П.4.);

- расчет проводился для волны основного типа, а в эксперименте могли возбуждаться волны высших типов, которые не учитывались в расчете;

- в расчете не учитывалась толщина металлических полосков.

Теперь рассмотрим случай толстого гексаферритового резонатора.

На рис. 5.13 б приведены рассчитанные методом малых возмущений и экспериментальные частотные зависимости обратных потерь для разных значений напряженности постоянного магнитного поля. Как видно из рис. 5.13 б, имеются расхождения как по величине потерь, так и по углу наклона кривых этих потерь к оси частот.

Таким образом, метод малых возмущений годится для расчета МПЛ с тонким гексаферритовым резонатором и не пригоден для расчета МПЛ с толстым гексаферритовым резонатором.

## 5.4. Математическая модель гексаферритового резонансного вентиля на микрополосковой линии

Математическую модель гексаферритового вентиля на микрополосковой линии построим в соответствии с подходом, изложенным в п. 2.3, где было предложено представить математическую модель гексаферритового вентиля в простом и удобном виде, а именно в виде произведения “электродинамической” функции E, “ферритовой” функции F и массы феррита (2.23):

α(f)=E(f)F(f)m.                                             (2.23)

Для этого, прежде всего, необходимо определить функции E.

Если для расчета СПВ и Н-волновода с ферритом имелись формулы, полученные строгим граничным методом (методом парциальных волн), которые позволили получить результаты, адекватные эксперименту как для тонкого, так и для толстого гексаферритовых резонаторов, то для расчета МПЛ с гексаферритом используется приближенный метод малых возмущений. Пределы применимости метода малых возмущений были установлены (для СПВ) путем сравнения с методом парциальных волн. Как показало такое сравнение, метод малых возмущений справедлив только для тонких гексаферритовых резонаторов. Поэтому в случае МПЛ с толстым гексаферритовым резонатором также можно ожидать несовпадение расчета с экспериментом. И действительно, как показала экспериментальная проверка, в случае МПЛ с толстым гексаферритовым резонатором имеются расхождения между расчетом и экспериментом (рис. 5.13 б). Для МПЛ с тонким гексаферритовым резонатором расчет и эксперимент дают близкие результаты (рис. 5.13 а, 5.14).

Таким образом, если для тонкого ферритового резонатора математическую модель вентиля можно построить расчетным путем на основе метода малых возмущений, то для толстого резонатора математическую модель вентиля необходимо уточнять экспериментальными поправочными функциями.

Перед определением функций E нам нужно отобрать наиболее интересные конструкции (соответствующие некоторым оптимумам - максимальному вентильному отношению, максимальным обратным потерям и т. п.).

Рассмотрим одну из таких конструкций - МПЛ с. расположением гексаферритового резонатора на грани диэлектрической пластины со стороны полоска. В п. 5.2 на основе проведенного расчета была выбрана оптимальная толщина диэлектрической пластины t4 = 0.5 мм (для диэлектрической проницаемости 4 = 9.8 и0 = 5 мм).

Вначале рассмотрим случай тонкого гексаферритового резонатора (tф = 0.03 мм). Как было показано выше (п. 5.3), для этого случая теория и эксперимент дают близкие результаты. Используя метод малых возмущений, рассчитаем функции E по формуле:

E(f,tд,д,ф ...) = ММВ(f)/ F (f, S, HA,Н0, H, x)/ mф,              (5.30)

где  ММВ (f) - потери, рассчитанные методом малых возмущений.

Функции E для рассмотренного случая МПЛ показаны на рис. 5.15.

Резонансные потери, рассчитанные методом малых возмущений и по формуле (2.23), при определении функций E по формуле (5.30) обязаны совпасть. Что же касается формы резонансной кривой, то здесь необходим проверочный численный расчет.

Проведем расчет частотных зависимостей потерь по формуле (2.23) и сравним их с аналогичными частотными зависимостями потерь, рассчитанными непосредственно методом малых возмущений. Результаты этих расчетов хорошо совпадают (рис. 5.16).

Таким образом, чисто расчетным путем мы показали, что представление потерь в виде (2.23) для МПЛ с тонким гексаферритовым резонатором достоверно.

Рассмотрим теперь случай толстого гексаферритового резонатора (tф = 0.3 мм). В этом случае между методом малых возмущений и экспериментом имеются расхождения как по величине резонансных потерь, так и по наклону зависимостей этих потерь от частоты (рис. 5.13 б). Поэтому математическую модель вентиля на МПЛ с толстым гексаферритовым резонатором целесообразно корректировать поправочной функцией R, получаемой из эксперимента. Пример такой функции для рассматриваемого случая приведен на рис. 5.17. Расчет частотных характеристик обратных потерь по формуле (2.28) (с учетом поправочной функции R), дает результаты, согласующиеся с экспериментальными данными (рис. 5.18).

Таким образом, мы показали, что представление потерь в виде (2.28) является обоснованным и для МПЛ с толстым гексаферритовым резонатором.

Аналогичным путем можно найти функции E для других типов МПЛ - как экранированных, так и открытых. Отметим, что конструктивные параметры МПЛ (например, ширина полоска  ) будут являться параметрами семейства функций E.

## 5.5. Гексаферритовые резонансные вентили на основе микрополосковой линии

Вопросу разработки резонансных вентилей на МПЛ ранее не уделялось достаточного внимания. Известна работа [153] по разработке   микрополоскового   резонансного   вентиля   дециметрового  диапазона  (в

Рис. 5.16 Частотные зависимости обратных потерь в односторонней

экранированной МПЛ с гексаферритовым резонатором, расположенным на грани диэлектрической пластины со стороны полоска (L = 0.9 мм,  = 0.3 мм, b1 = 0, b2 = 0.5 мм, b3 = b4 = 1.55 мм,  =  = 1, 2 = 9.8,tф= 0.03 мм, ф  = 95 мм, S = 32 Ам2/кг, HA = 1640 кА/м, H = 160 кА/м, x= 0.9) (1 - расчет по формуле (2.25) , 2 - расчет методом малых возмущений)

Рис. 5.17 Поправочная функция R+ (L = 0.9 мм,  = 0.3 мм,

b1 = 0, b2 = 0.5 мм, b3 = b4 = 1.55 мм,  =  = 1, 2 = 9.8,tф= 0.3 мм)

Рис. 5.18 Частотные зависимости обратных потерь в односторонней

экранированной МПЛ с гексаферритовым резонатором, расположенным на грани диэлектрической пластины со стороны полоска (L = 0.9 мм,  = 0.3 мм, b1 = 0, b2 = 0.5 мм, b3 = b4 = 1.55 мм,  =  = 1, tф = 0.3 мм, ф  = 17.2 мм, S = 32 Ам2/кг, HA = 1640 кА/м, H = 144 кА/м, x= 0.9)

вентиле используется изотропный феррит). Для достижения требуемой эллиптичности магнитного поля в месте расположения ферритового резонатора использовалась гребенчатая замедляющая структура. О разработке гексаферритовых резонансных вентилей миллиметрового диапазона на МПЛ сведений в литературе не было. В основном на МПЛ применяются ферритовые вентили других типов (на смещении поля [55]  и на основе Y-циркуляторов [159]).

Перед данной частью работы была поставлена задача - разработать на МПЛ различных типов гексаферритовые резонансные вентили с композитными резонаторами.

Вначале рассмотрим результаты разработки вентилей на экранированных МПЛ. При разработке вентилей использовалась предложенная в данной работе методика проектирования вентилей.

Выполнены образцы однокомпонентных резонансных вентилей на МПЛ с одиночным, симметрично расположенным диэлектрическим слоем (рис. 5.1, 5.2, 5.3 а, в, 5.4: b1 = 0, b3 = b4,  =  ). Как и при теоретическом расчете, в вентилях применено два разных расположения гексаферритовых резонаторов (композитных пленок) - на стороне диэлектрической пластины, на которой находится полосок, и на свободной от полоска стороне диэлектрической пластины (рис. 5.3 а, в).

В первом случае вентиль представляет собой отрезок экранированной МПЛ с двумя гексаферритовыми резонаторами, расположенными на диэлектрической пластине у металлических стенок (по разные стороны от полоска); ширина каждого из резонаторов составляет 2/3 расстояния от полоска до металлической стенки (рис. 5.3 а). Во втором случае вентиль представляет собой отрезок экранированной МПЛ с гексаферритовым резонатором, расположенным на свободной от полоска стороне диэлектрической пластины; высота резонатора равна высоте диэлектрической пластины (рис. 5.3 в).

Как видно из рис. 5.7 и рис. 5.12, в обоих случаях с увеличением толщины диэлектрической пластины b2 возрастает вентильное отношение. Однако при больших значениях толщины диэлектрической пластины может возбуждаться волна высшего типа. В связи с этим либо максимальные значения толщины диэлектрической пластины должны ограничиваться условием одномодового режима работы, либо необходимо принимать меры, препятствующие возбуждению волн высших типов (согласующие скосы и т. п.).

На рис. 5.19 показаны частотные характеристики вентиля на односторонней экранированной МПЛ на диапазон частот 59 - 61 ГГц с двумя однокомпонентными гексаферритовыми резонаторами (гексаферрит

Рис. 5.19 Частотные характеристики вентиля на односторонней

экранированной МПЛ с гексаферритовыми резонаторами, расположенными на диэлектрической пластине со стороны полоска.

Рис. 5.20 Частотные характеристики вентиля на односторонней

экранированной МПЛ с гексаферритовым резонатором на свободной от полоска стороне диэлектрической пластины.

757), расположенными на диэлектрической пластине со стороны полоска. Толщина диэлектрической пластины составляет 0.5 мм, высота - 1.8 мм; ширина полоска - 0.2 мм. Гексаферритовые резонаторы имеют толщину 0.03 мм. Длина вентиля - 50 мм.

Для уменьшения длины такого вентиля имеются две возможности. Во-первых, расположить ферритовый резонатор на свободной от полоска стороне диэлектрической пластины (см. рис. 5.5 и рис. 5.11). Во-вторых, увеличить толщину гексаферритового резонатора. Однако уменьшая длину вентиля таким способом, мы увеличиваем прямые потери вентиля (при постоянстве обратных потерь).

На рис. 5.20 показаны частотные характеристики вентиля, в котором реализованы обе возможности по уменьшению его длины. Вентиль выполнен на односторонней экранированной МПЛ на диапазон частот 59 - 61 ГГц с однокомпонентным гексаферритовым резонатором (гексаферрит 04СЧА5) на свободной от полоска стороне диэлектрической пластины. Гексаферритовый резонатор имеет толщину 0.2 мм. Толщина диэлектрической пластины составляет 0.5 мм, высота - 1.8 мм; ширина полоска - 0.2 мм. Длина вентиля - 20 мм.

Аналогичные образцы резонансных вентилей были выполнены и для других рабочих частот (таблица 5.1).

В данной работе рассмотрена также двухсторонняя экранированная МПЛ (рис. 5.2 а). Хотя расчет этой линии с ферритом в данной работе не проводился, однако можно предположить, что эллиптичность магнитного поля на гранях диэлектрической пластины двухсторонней МПЛ будет близка к эллиптичности магнитного поля на грани диэлектрической пластины (на которой расположен полосок) односторонней МПЛ из-за симметрии двухсторонней МПЛ. Если это предположение верно, то и на двухсторонней МПЛ возможно создание резонансного вентиля.

Такой вентиль был выполнен в данной работе. В вентиле на двухсторонней МПЛ (рис. 5.4 а) две пары гексаферритовых резонаторов размещаются на противоположных гранях диэлектрической пластины у металлических стенок; ширина каждого из резонаторов составляет 2/3 расстояния от полоска до металлической стенки; резонаторы на противоположных гранях диэлектрической пластины намагничены встречно.

На рис. 5.21 показаны частотные характеристики вентиля на экранированной двухсторонней МПЛ на диапазон частот 59 - 61 ГГц с однокомпонентными гексаферритовыми резонаторами (гексаферрит 04СЧА1). Толщина диэлектрической пластины составляет 0.5 мм, высота - 1.8 мм; ширина полоска - 0.2 мм. Гексаферритовый резонатор имеет толщину 0.03 мм. По сравнению с аналогичным вентилем на односторонней МПЛ (рис. 5.3 а) этот вентиль имеет примерно в два раза меньшую длину (25 мм).

Кроме вентилей на экранированных МПЛ в данной работе был выполнен вентиль на открытой двухсторонней МПЛ (рис. 5.4 б). Вентиль отличается от аналогичного вентиля на экранированной двухсторонней МПЛ (рис. 5.4 а) отсутствием металлических стенок.

На рис. 5.22 показаны частотные характеристики такого вентиля на диапазон частот 59 - 61 ГГц с однокомпонентными гексаферритовыми резонаторами (гексаферрит 04СЧА1). Толщина диэлектрической пластины составляет 0.5 мм, высота - 1.8 мм; ширина полоска - 0.2 мм. Гексаферритовый резонатор имеет толщину 0.03 мм. Длина вентиля - 35 мм. Вентиль имеет довольно большие прямые потери, что связано с большими потерями в использовавшейся секции МПЛ (около 2.5 дБ).

Параметры разработанных образцов резонансных вентилей на МПЛ сведены в таблицу 5.1.

По своим электрическим параметрам разработанные в данной работе резонансные вентили на МПЛ уступают по параметрам вентилям-аналогам   на   основе  циркуляторов   и   на  смещении  поля  (таблица 5.2).

Рис. 5.21 Частотные характеристики вентиля на экранированной

двухсторонней МПЛ

Рис. 5.22 Частотные характеристики вентиля на открытой

двухсторонней МПЛ

Таблица 5.1

Параметры разработанных образцов вентилей на МПЛ

| Тип МПЛ | Диапазон частот, ГГц | Полоса частот, % | Обратные потери, дБ, не менее | Прямые потери, дБ, не более | КСВ, не более | Длина вентиля, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экранир. одностор. Экранир. двухстор. Открытая двухстор. | 50 - 90 60 60 | 2 2 2 | 15 15 15 | 1 - 1.5 1 3.5 | 1.2 1.2 1.5 | 20 - 50 25 35 |

Однако благодаря применению композитных пленок разработанные вентили более технологичны.

## 5.6. Выводы по главе 5

1. Расчет МПЛ с гексаферритом проводился методом малых возмущений. Для применения метода малых возмущений надо знать составляющие поля в МПЛ без феррита. В данной работе для расчета составляющих поля МПЛ выбран вариационный метод в Фурье-пространстве (этот метод ранее использовался Михалевским В.С. [18]). Разработана методика расчета МПЛ с гексаферритом и составлена вычислительная программа.

2. Проведены расчеты (методом малых возмущений) экранированной МПЛ с гексаферритом применительно к конкретным условиям: для миллиметрового диапазона и конкретных параметров композитного гексаферритового резонатора. Рассчитаны характеристики, представляющие        наибольший        интерес         при        проектировании

Таблица 5.2

Вентили-аналоги на основе МПЛ

| Вентиль | Модель вентиля, работа и автор | Диапазон частот, ГГц | Прямые потери, дБ | Обрат-ные потери, дБ | Ширина полосы, % | Размер, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основе цир-куляторов | 4IMS61-1 4IMS63-1 [159] Кирсанов Ю.А Бойко И.Б., Оснос В.М., | 58.5 - 64.5 61.5 - 64.0 КВЧ 53.5 - 78 94 | 1.4 - 1.6 1.2 - 1.4 0.6 1.0 - 1.2 1.3 | 18 - 20 17 - 18 25 20 20 | 7 4 3.5 10 2-3 | 11x22x6.6 8x1.4x0.12 нет данных нет данных нет данных |
| На смещении поля | [55] Серебря-ков А.Е, Фадеев А.Н., | 20 11 - 26 | 3.0 1.3 | 20 20 | 1 30 | 9.25 20x23x10 |

гексаферритовых резонансных вентилей - зависимости прямых и обратных потерь от ширины полоска, толщины диэлектрической пластины и ее диэлектрической проницаемости. При расчете рассмотрено два разных расположения гексаферритового резонатора - со стороны полоска и на свободной от полоска стороне диэлектрической пластины. Проведенный расчет позволил получить необходимые данные для проектирования композитных резонансных вентилей на МПЛ.

3. Проведена экспериментальная проверка результатов, полученных методом малых возмущений. Проверка показала, что для тонкого гексаферритового резонатора метод малых возмущений дает совпадение с экспериментальными данными. В случае толстого резонатора имелись расхождения между расчетом и экспериментальными данными. Таким образом, метод малых возмущений не дает верных результатов для интересующих нас условий расчета.

4. Поэтому математическую модель вентиля, построенную на базе метода малых возмущений, для случая толстого резонатора следует уточнять экспериментальными поправками. На этой основе была предложена математическая модель вентиля. Она достаточно проста и имеет удобный вид (особенно для расчета частотных зависимостей потерь). Для случая тонкого резонатора такая математическая модель построена чисто расчетным путем; для случая толстого резонатора она уточняется поправочными функциями, получаемыми на основе экспериментальных данных.

5. На базе предложенной математической модели вентиля разработана простая и удобная методика проектирования гексаферритовых резонансных вентилей, в которой предусмотрена коррекция результатов расчета на основе экспериментальных данных. Разработанная методика проверена на конкретных примерах выполненных вентилей.

6. По разработанной методике были спроектированы и выполнены резонансные вентили на МПЛ различных типов - односторонних и двухсторонних, экранированных и открытых - с однокомпонентными композитными гексаферритовыми резонаторами. Для того чтобы сделать конструкцию вентиля более простой, гексаферритовые резонаторы располагаются непосредственно на диэлектрической пластине.

Разработанные резонансные вентили на МПЛ по своим электрическим параметрам уступают вентилям-аналогам на основе циркуляторов и на смещении поля (таблица 5.2). Однако благодаря применению композитных пленок разработанные вентили более технологичны.