# 6. ГЕКСАФЕРРИТОВЫЕ   РЕЗОНАНСНЫЕ   ВЕНТИЛИ   НА    ЩЕЛЕВОЙ   ЛИНИИ

Шестая глава посвящена гексаферритовым резонансным вентилям на щелевой линии (ЩЛ).

Сегодня ЩЛ используются не только в сантиметровом, но также и в миллиметровом диапазоне длин волн. Они отличаются конструктивной простотой, миниатюрностью и возможностью интегрального исполнения. Применению открытых щелевых линий в миллиметровом диапазоне препятствуют растущие с увеличением частоты потери на излучение, высокие требования к точности изготовления, усложнение переходов СПВ - ЩЛ [18]. Особое место среди ЩЛ занимает диэлектрический щелевой волновод (ДЩВ), который свободен от этих недостатков. Диэлектрический щелевой волновод представляет собой открытую двухстороннюю ЩЛ, которая используется не в квазистатическом, а в волноводном (или близком к волноводному) режиме [19]. В ДЩВ отсутствует излучение в подложку, уносящее основную долю энергии в случае полосковых ЛП

Для снижения радиационных потерь открытых ЩЛ переходят к экранированным ЩЛ. Экранированные ЩЛ обладают такими свойствами, как широкополосность, совместимость с полупроводниковыми элементами и гибридными интегральными схемами, невысокие требования к точности изготовления, малые потери на излучение и низкая промышленная стоимость [18].

До начала данной работы на ЩЛ (в том числе и экранированных) были разработаны резонансные вентили на пластинах из спеченного гексаферрита (п. 1.2) (в [51], а также в работах Картажова В.Б., Осноса В.М., Кондрашова П.Н. и др.). Рабочие частоты таких вентилей, в основном, находятся в длинноволновой части миллиметрового диапазона.

В совместной работе Саратовского политехнического института и ОПЛФ МЭИ (с участием автора) был выполнен вентиль на двухсторонней ЩЛ (диэлектрическом щелевом волноводе) с однокомпонентным композитным гексаферритовым резонатором для четырехмиллиметрового диапазона [20, 21].

В настоящей работе оптимизируем конструкцию этого вентиля. А так как он был однокомпонентным, то перед данной работой поставим задачу - разработать и многокомпонентный резонансный вентиль на ЩЛ. Как было отмечено выше, в миллиметровом диапазоне нашли применение экранированные ЩЛ. Поэтому поставим еще одну задачу - разработать вентили с композитными гексаферритовыми резонаторами на экранированных ЩЛ. При разработке вентилей будем применять удобные конструктивные варианты расположения гексаферритовых резонаторов - в щели линии или на противоположной от щели грани диэлектрической пластины.

Возможность решения поставленных задач подтверждается проведенными в работах [21, 55], а также рядом авторов (Вамберским М.В., Абрамовым В.П., Бобровым А.Ф. Картажовым В.Б., Осносом В.М., Кондрашовым П.Н. и др.) расчетами ЩЛ с ферритом приближенными методами. Эти расчеты показали, что на ЩЛ возможна разработка вентилей с хорошими параметрами.

В данной работе для расчета вентилей на ЩЛ применим метод малых возмущений. Как мы видели на примере МПЛ, метод малых возмущений верен только для относительно тонких ферритовых резонаторов. Поэтому в случае ЩЛ также возможны расхождения между расчетом и экспериментом (особенно значительные для толстых резонаторов). Однако, предложенная в данной работе обобщенная математическая модель резонансного вентиля, в которой предусмотрена возможность уточнения теоретических результатов на основе экспериментальных данных, позволяет решить поставленные задачи.

## 6.1. Расчет щелевой линии с гексаферритом

Для расчета ЩЛ с гексаферритом используется метод малых возмущений (см. п. 2.2). Для применения метода малых возмущений необходимо найти распределение полей в ЩЛ без гексаферрита.

## 6.1.1. Расчет распределения поля в щелевой линии без гексаферрита

Для расчета полей в ЩЛ, как и для расчета полей в МПЛ, может быть применен ряд методов [130,132,160 - 161]. В данной работе для расчета полей в ЩЛ используются результаты работы [18]. В этой работе получены парные интегральные (для открытых ЩЛ) и парные сумматорные (для закрытых ЩЛ) уравнения. Их решение находится методом Галеркина. В качестве базисных функций используются ортогональные полиномы Чебышева, учитывающие особенность на ребре. Такая система базисных функций позволяет получить более эффективное решение по сравнению, например, с тригонометрической системой базисных функций [18].

## 6.1.1.1. Вывод парных интегральных и сумматорных уравнений

Расчетные выражения для полей в ЩЛ с бесконечно тонкими металлическими полосками получены в работе [18]. Далее приведен вывод расчетных соотношений из этой работы.

Рассмотрим односторонние и двухсторонние, открытые и экранированные ЩЛ (рис. 6.1 - 6.2).

В отличие от МПЛ, для расчета ЩЛ лучше использовать парные уравнения, в которых неизвестными являются преобразования Фурье от тангенциальных составляющих электрических полей на щелях (так как метод  Галеркина  сходится  тем  хуже,   чем  больше область,   на   которой

а                                                               б

Рис. 6.1 Односторонняя щелевая линия:

а - экранированная; б -  открытая

а                                                             б

Рис. 6.2 Двухсторонняя щелевая линия:

а - экранированная; б -  открытая

определены неизвестные функции, а для ЩЛ ширина щели, как правило, много меньше ширины металлических полосок).

Для расчета ЩЛ воспользуемся результатами, которые были получены для МПЛ.

Разобьем сечение ЩЛ на две частичные области так же, как это было сделано для МПЛ. Потенциалы А(y,s) и F(y,s) запишем в виде (5.5). Функции m и e по-прежнему определяются формулами (5.9), а М и Е - (5.10, 5.11) [18].

Однако в отличие от случая расчета МПЛ, неизвестные коэффициенты Вm и Вe выразим через образы тангенциальных составляющих электрических полей на щелях:

Bm=-we0sEx+hEzs2+h2,     Be=ihEx−sEzs2+h2.                          (6.1)

Тогда вместо уравнений (5.15) получим:

Ix=iwm0−Exf11−hsf12Ez,

Iz=iwm0−hsExf12−hsf22Ez,                                       (6.2)

где                               f11=h2je−k2s2jm1k2s2+h2,

f12=-je+k2jm1k2s2+h2,                                       (6.3)

f22=s2je−h2k2jm1k2s2+h2.

Условия Ex = Ez = 0 на металлических полосках и Ix = Iz = 0 на щелях приводят к парным интегральным уравнениям для открытых ЩЛ:

-¥¥Ex(s)f11(s)+hsEz(s)f12(s)e−isxds=0,

-¥¥hsEx(s)f12(s)+Ez(s)f22(s)e−isxds=0,                       (6.4)

-¥¥Ex(s)e−isxds=0,

-¥¥Ez(s)e−isxds=0.

Для экранированной ЩЛ можно аналогичным образом получить парные сумматорные уравнения:

n=0¥ucosrnxExnf11(rn)+ihrnEznf12(rn)=0,

n=0¥sinrnxhrnExnf12(rn)+iIEznf22(rn)=0,                          (6.5)

n=0¥cosrnxExn=0,

n=0¥sinrnxEzn=0.

## 6.1.1.2. Решение парных интегральных и  сумматорных уравнений методом Галеркина

Решение парных интегральных и сумматорных уравнений (6.4 - 6.5) методом Галеркина для ЩЛ аналогично решению, проведенному для МПЛ (п. 5.1). Для открытых ЩЛ система уравнений имеет вид:

-¥¥XjAmj11+h-¥¥YjAmj12=0,

h-¥¥XjAmj12+-¥¥YjAmj22=0,

Amj11=0¥f(s)Jj'(s)Jm'(s)ds,                                          (6.6)

Amj12=0¥f(s)Jj'+1(s)Jm'(s)ds,

Amj22=0¥f(s)s2Jj'+1(s)Jm''+1(s)ds.

Для экранированной ЩЛ получим систему уравнений:

j=¥¥XjAmj11+hj=-¥¥YjAmj12=0,    m = 0, 1, ... ,

hj=-¥¥XjAmj12+j=-¥¥YjAmj22=0,

Amj11=n=0¥xf(rn)Jj'(rn)Jm'(rn),

Amj12=n=0¥xf(rn)Jj'+1(rn)Jm'(rn),                                   (6.7)

Amj22=n=0¥xf(rn)rnJj'+1(rn)Jm'+1(rn).

## 6.1.2. Расчет щелевой линии с гексаферритом

Расчет распределения поля в ЩЛ с гексаферритом (рис. 6.3 а, в) проводится методом малых возмущений (см. п. 2.2) по найденному распределению поля в ЩЛ (п. 5.1.1).

Для расчета невзаимных зависимостей по формулам (6.1 - 6.7) разработана программа (Приложение П.2.). Результаты расчета по программе постоянной распространения ЩЛ без феррита совпадают с известными результатами [18].

Проведена проверка расчета обратных потерь ЩЛ путем предельного перехода к известным ранее решениям (например, к СПВ с гексаферритом). При этом сравнивались результаты расчета резонансных потерь ЩЛ с гексаферритом и СПВ с гексаферритом при увеличении щели ЩЛ до размеров узкой стенки ЩЛ. Результаты расчета несколько отличались (хотя и не более, чем на 20%). Такое расхождение можно объяснить    следующим    обстоятельством.    При   решении   систем   (6.5)

а                                                             б

в                                                              г

Рис. 6.3 Резонансные вентили на односторонней щелевой линии:

а, в  - вентиль на экранированной линии;

б, г  - вентиль на открытой линии;

а, б - вентиль с резонатором в щели;

в, г - вентиль с резонатором на грани диэлектрической

пластины, свободной от щели

а                                                          б

Рис. 6.4 Резонансные вентили на двухсторонней щелевой линии:

а - вентиль на экранированной линии;

б - вентиль на открытой линии

неизвестные плотности токов аппроксимируются ортогональными полиномами Чебышева 1 и 2 рода, учитывающими особенность на ребре. Однако при увеличении щели до размеров узкой стенки ЩЛ ребро вырождается и прежняя система базисных функций приводит к большой погрешности решения.

В программе предусмотрен контроль погрешности при расчете потерь ЩЛ с гексаферритом. Для расчета погрешности используются формулы (П4.1 - П4.10). Относительная погрешность расчета потерь (связанная с погрешностью выполнения арифметических операций на ЭВМ, а также усечением бесконечных систем уравнений и бесконечных рядов) не превышала 10%.

## 6.2. Характеристики регулярной щелевой линии с гексаферритом

Как было отмечено выше, расчет экранированных ЩЛ по сравнению с неэкранированными более прост. В то же время металлические стенки можно расположить таким образом, чтобы их влияние на параметры ЩЛ было мало. Поэтому в данной работе рассчитывались экранированные ЩЛ с гексаферритовым резонатором (композитной пленкой). Расчет методом малых возмущений проведен для односторонних экранированных ЩЛ сечением b*2L (b = b1 + b2 + b3 + b4, b1 = 0, b3 = b4,  =  = 1) (рис. 6.3).

При расчете использовались параметры резонатора, выполненного на гексаферрите марки 04СЧА5 (см. п. 2.1). Толщина резонатора составляла tф = 0.03 мм. Рассчитывались только магнитные потери.

Рассмотрено два разных расположения гексаферритового резонатора на диэлектрической пластине - в щели и на свободной от щели стороне диэлектрической пластины.

В первом случае резонатор располагается на диэлектрической пластине в щели ЩЛ (симметрично) и занимает 2/3 ширины щели (рис. 6.3 а). Такое расположение объясняется тем, что около края металлизации на грани диэлектрической пластины (х = , у = 0) эллиптичность магнитного поля много меньше единицы. Она увеличивается в направлении центра щели (х = 0, у = 0).

Во втором случае резонатор располагается на грани диэлектрической пластины, свободной от щели (рис. 6.3 в). В этом случае эллиптичность магнитного поля минимальна в центре грани диэлектрической пластины (х = , у = -b2) и увеличивается в направлении к краю пластины.

Вначале обратимся к случаю расположения гексаферритового резонатора в щели ЩЛ.

Наибольший интерес при проектировании гексаферритовых резонансных вентилей представляет вопрос о влиянии диэлектрической пластины и ширины щели на прямые и обратные потери, а также на вентильное отношение. Рассмотрим, как меняются резонансные потери прямой и обратной волн, а также вентильное отношение при изменении толщины диэлектрической пластины (рис. 6.5 - 6.7). Вначале обратные резонансные потери быстро возрастают при увеличении b2, а затем плавно уменьшаются, то есть имеют максимум (рис. 6.5). Прямые резонансные потери уменьшаются с ростом b2 при b2 / a > 0.1 (рис. 6.6). Вентильное отношение увеличивается с ростом b2, причем оно тем выше, чем больше (рис. 6.7).

Рассмотрим теперь, как меняются резонансные потери прямой и обратной волн, а также вентильное отношение при изменении диэлектрической проницаемости пластины 2 (рис. 6.8 - 6.10). Обратные резонансные потери возрастают при увеличении 2 и имеют минимум при изменении  (рис. 6.8). Прямые резонансные потери уменьшаются с ростом 2 при 2 > 5 (рис. 6.9). Вентильное отношение увеличивается с ростом 2 и  (рис. 6.10).

Теперь рассмотрим расположение гексаферритового резонатора на свободной от щели стороне диэлектрической пластины.

Рис. 6.5 Зависимости нормированных обратных резонансных потерь

от толщины диэлектрической пластины для разных значений ширины щели ЩЛ (гексаферритовый резонатор в щели, b1 = 0, b3 = b4, = = 1

Рис. 6.6 Зависимости нормированных прямых резонансных потерь от

толщины диэлектрической пластины для разных значений ширины щели ЩЛ (гексаферритовый резонатор в щели, b1 = 0, b3 = b4, = = 1

Рис. 6.7 Зависимости вентильного отношения от толщины

диэлектрической пластины для разных значений ширины щели ЩЛ (гексаферритовый резонатор в щели, b1 = 0, b3 = b4, = = 1

Рис. 6.8 Зависимости нормированных обратных резонансных потерь

от диэлектрической проницаемости пластины для разных значений ширины щели ЩЛ (гексаферритовый резонатор в щели, b2 / b = 0.139, b1 = 0, b3 = b4, = = 1)

Рис. 6.9 Зависимости нормированных прямых резонансных потерь  от

диэлектрической проницаемости пластины для разных значений ширины щели ЩЛ (гексаферритовый резонатор в щели, b2 / b = 0.139, b1 = 0, b3 = b4, = = 1)

Рис. 6.10  Зависимости вентильного отношения от диэлектрической

проницаемости пластины для разных значений ширины щели ЩЛ (гексаферритовый резонатор в щели, b2 / b = 0.139, b1 = 0, b3 = b4, = = 1)

На рис. 6.11 - 6.12 приведены зависимости нормированных резонансных потерь и вентильного отношения от толщины диэлектрической пластины b2 для разных значений ширины щели . Зависимости обратных резонансных потерь от b2 имеют максимум, а прямые резонансные потери уменьшаются с ростом b2 (рис. 6.11). Вентильное отношение увеличивается с ростом b2 (рис. 6.12).

Мы провели расчет регулярной ЩЛ с гексаферритом на резонансной частоте. Теперь на основании проделанного расчета мы можем выбрать некоторые оптимальные конструктивные параметры, а затем для этих параметров рассчитать частотные зависимости потерь.

Для примера, выберем толщину диэлектрической пластины(для 4 = 9.8) из следующих соображений. Как в случае расположения гексаферритового резонатора на грани диэлектрической пластины в щели, так и в случае расположения гексаферритового резонатора на свободной от щели грани диэлектрической пластины (для рассмотренного диапазона изменения ширины щели ) обратные потери имеют максимум при изменении толщины диэлектрической пластины (рис. 6.5). Но прямые потери при толщине диэлектрической пластины, соответствующей максимуму обратных потерь относительно велики (рис. 6.6); они уменьшаются при увеличении толщины диэлектрической пластины. Поэтому выберем толщину диэлектрической пластины из условия компромисса между большими обратными и малыми прямыми потерями, а именно t4 / b = 0.14 (для4 = 9.8, b = 3.6 мм, t = 0.5 мм).

На рис. 6.13 штриховыми линиями изображены расчетные частотные зависимости обратных потерь для разных значений напряженности постоянного магнитного поля (для тонкого гексаферритового резонатора: t1 = 0.03 мм).

Таким же образом можно рассчитать частотные зависимости потерь для конструктивных параметров, соответствующих другому оптимуму.

Рис. 6.11 Зависимости нормированных резонансных потерь от

толщины диэлектрической пластины для разных значений ширины щели ЩЛ (гексаферритовый резонатор на свободной от щели стороне диэлектрической пластины, b1 = 0, b3 = b4, = = 1

Рис. 6.12 Зависимости вентильного отношения от толщины

диэлектрической пластины для разных значений ширины щели ЩЛ (гексаферритовый резонатор на свободной от щели стороне диэлектрической пластины, b1 = 0, b3 = b4, = = 1

Рис. 6.13 Зависимости обратных потерь от частоты в односторонней

экранированной ЩЛ (гексаферритовый резонатор в щели, L = 0.9 мм,  = 0.5 мм, b1 = 0, b2 = 0.5 мм, b3 = b4 = 1.55 мм,  =  = 1, tф= 0.03 мм)

Рис. 6.14 Зависимости резонансных потерь от ширины щели в

односторонней экранированной ЩЛ (гексаферритовый    резонатор в щели, fрез = 60 ГГц, L = 0.9 мм,  = 0.7 мм, b1 = 0, b2 = 0.5 мм, b3 = b4 = 1.55 мм,  =  = 1, tф = 0.03 мм, ф  = 44 мм)

Итак, путем проведения расчетов мы показали, что на ЩЛ можно делать резонансные вентили как при расположении гексаферритового резонатора на диэлектрической пластине в щели, так и на свободной от щели грани диэлектрической пластины.

## 6.3. Экспериментальная проверка теоретических результатов

Экспериментальная проверка теоретических зависимостей, полученных в п. 6.2 проводилась в 4-мм диапазоне для экранированной однослойной ЩЛ (b1 = 0, b3 = b4,  = 1).

При проведении экспериментов оказалось, что измерительная секция ЩЛ плохо согласуется с СПВ, на основе которого выполнен волноводный тракт измерительной установки. Плохое согласование СПВ и измерительной секции ЩЛ приводило к отражению сигнала от последней, и, вследствие этого, к большим значениям КСВ. В результате наблюдались пики ослабления сигнала, следующие друг за другом с постоянным шагом по частоте. Для улучшения согласования ЩЛ с СПВ были применены два плавных перехода СПВ - ЩЛ и ЩЛ - СПВ (имелись согласующие скосы как на диэлектрической пластине, так и на металлических полосках). Эта мера позволила значительно уменьшить отражение сигнала от ЩЛ.

В экспериментах использовался гексаферрит марки 04СЧА5. Толщина гексаферритового резонатора (композитной пленки) составляла tф = 0.03 мм (случай тонкого резонатора). Гексаферритовый резонатор располагался на диэлектрической пластине в щели ЩЛ. По аналогии с теоретическими расчетами, гексаферритовый резонатор располагался симметрично в щели, его ширина была равна 2/3 ширины щели.

Результаты экспериментов приведены на рис. 6.14.

Для сравнения на рис. 6.14 приведены также результаты расчета обратных резонансных потерь. Рассчитывались только магнитные потери, то есть не учитывались потери в секции ЩЛ без гексаферритового резонатора (они составляли около 1 дБ).

Как видно из рис. 6.14, эксперимент и расчет дают, в общем, близкие результаты. Небольшие количественные расхождения расчетных и экспериментальных кривых, обусловлены, по-видимому, плохим согласованием измерительной секции ЩЛ и СПВ.

Проведена проверка частотных зависимостей обратных потерь.

Эксперименты проводились на экранированной однослойной ЩЛ (b1 = 0, b3 = b4,  = 1) для тонкого гексаферритового резонатора (композитной пленки).

На рис. 6.13 приведены расчетные и экспериментальные зависимости обратных потерь от частоты для разных значений постоянного магнитного поля. Как видно из рис. 6.13, имеются небольшие количественные расхождения между экспериментальными и расчетными кривыми, обусловленные, по-видимому, также плохим согласованием измерительной секции ЩЛ и СПВ. Однако качественно расчетные кривые обратных потерь согласуются с экспериментальными.

Таким образом, для расчета ЩЛ с тонким ферритовым резонатором можно воспользоваться методом малых возмущений.

В случае толстого резонатора имелись расхождения между расчетом (методом малых возмущений) и экспериментом (как и для МПЛ). Поэтому для случая толстого резонатора метод малых возмущений не пригоден.

## 6.4. Математическая модель гексаферритового резонансного вентиля на щелевой линии

Математическую модель гексаферритового резонансного вентиля на ЩЛ построим в соответствии с подходом, изложенным в п. 2.3, где было предложено представить формулу для расчета потерь в простом и удобном виде - как произведение “электродинамической” функции E, “ферритовой” функции F и массы феррита (2.23):

α(f)=E(f)F(f)m.                                             (2.23)

Для этого, прежде всего, необходимо определить функции E.

Расчет по методу малых возмущений и эксперименты для тонкого ферритового резонатора дают близкие результаты (см. п. 6.3). Поэтому расчет функций E для тонкого ферритового резонатора можно провести по методу малых возмущений.

Перед расчетом функций E нам нужно выбрать наиболее интересные конструкции (соответствующие некоторым оптимумам - максимальному вентильному отношению, максимальным обратным потерям и т. п.).

Рассчитаем для одной из таких конструкций функции E. Например, в п. 6.2 на основе проведенного расчета ЩЛ с гексаферритом была выбрана оптимальная толщина диэлектрической пластины t4 = 0.5 мм (для 0 = 5 мм и диэлектрической проницаемости 4 = 9.8).

Рассмотрим случай тонкого гексаферритового резонатора (tф = 0.03 мм), расположенного в щели линии.

Рассчитаем функции E, используя метод малых возмущений, по формуле:

E(f,tд,д,ф ...) = ММВ(f)/ F (f, S, HA,Н0, H, x)/ mф,                   (6.8)

где  ММВ (f) - потери, рассчитанные методом малых возмущений.

Функции E для экранированной однослойной ЩЛ изображены на рис. 6.15.

Резонансные потери, рассчитанные методом малых возмущений и по формуле (2.23), при определении функций E по формуле (6.8) обязаны совпасть. Что же касается формы резонансной кривой, то здесь необходим проверочный численный расчет.

Проведем расчет частотных зависимостей потерь по формуле (2.23) и сравним     их    с    аналогичными     частотными    зависимостями    потерь,

Рис. 6.15 Зависимости функций E  от частоты для односторонней

экранированной ЩЛ (гексаферритовый резонатор в щели, L = 0.9 мм,  = 0.5 мм, b1 = 0, b2 = 0.5 мм, b3 = b4 = 1.55 мм,  =  = 1, tф= 0.03 мм)

Рис. 6.16 Частотные зависимости обратных потерь

односторонней экранированной ЩЛ (гексаферритовый резонатор в щели, L = 0.9 мм,  = 0.5 мм, b1 = 0, b2 = 0.5 мм, b3 = b4 = 1.55 мм,  =  = 1, tф= 0.03 мм, ф  = 30 мм, S = 32 Ам2/кг, HA = 1640 кА/м, H = 160 кА/м, x= 0.9) (1 - расчет по формуле (2.25), 2 - методом малых возмущений)

рассчитанных непосредственно методом малых возмущений. Результаты расчета этих частотных зависимостей хорошо совпадают (рис. 6.16).

Таким образом, чисто расчетным путем мы показали, что представление потерь в виде (2.23) для ЩЛ с тонким резонатором достоверно.

Аналогично можно найти функции E для других конструктивных параметров и для других типов ЩЛ. Отметим, что для ЩЛ ширина полоска   является параметром функций E.

В случае толстого резонатора, для которого расчет методом малых возмущений дает большую погрешность, математическую модель вентиля целесообразно уточнять поправочными функциями аналогично тому, как это было сделано для МПЛ.

## 6.5. Гексаферритовые вентили на основе щелевой линии

До начала данной работы на ЩЛ (в том числе и экранированных) были разработаны резонансные вентили на пластинах из спеченного гексаферрита, причем гексаферритовый резонатор, как правило, располагался на специально добавляемых в конструкцию вентиля элементах (диэлектрических пластинах, держателях и т. п.) (п. 1.2) (например, в работах Картажова В.Б., Осноса В.М. и Кондрашова П.Н.). В частности, в работе [51] был создан резонансный вентиль на основе экранированной ЩЛ с двумя гексаферритовыми пластинами (с разными полями анизотропии).

В работах Вамберского М.В., Абрамова В.П. и Боброва А.Ф. было предложено размещать резонатор из изотропного феррита непосредственно в щели линии или на противоположной от щели грани диэлектрической пластины (подложки). Такие места расположения ферритовых резонаторов имеют конструктивные преимущества. В этой же работе были выполнены резонансные вентили для дециметрового диапазона с вышеуказанными вариантами расположения ферритового резонатора. В данной работе при разработке вентилей с композитными пленками на ЩЛ также целесообразно использовать такие варианты расположения гексаферритовых резонаторов.

В совместной работе Саратовского политехнического института и ОПЛФ МЭИ (с участием автора) был выполнен вентиль на двухсторонней ЩЛ (диэлектрическом щелевом волноводе) с однокомпонентным композитным гексаферритовым резонатором [20 - 21]. Для того чтобы упростить конструкцию вентиля, резонатор был размещен непосредственно в щели линии.

Перед данной частью работы были поставлены следующие задачи. Во-первых, оптимизировать конструкцию вентиля на диэлектрическом щелевом волноводе. Во-вторых, разработать резонансные вентили с композитными гексаферритовыми резонаторами на экранированных ЩЛ. При этом применить удобные конструктивные варианты расположения гексаферритовых резонаторов в щели линии или на противоположной от щели грани диэлектрической пластины. В-третьих, разработать многокомпонентные резонансные вентили на ЩЛ на основе композитных пленок.

Далее рассмотрим результаты решения этих задач.

В данной работе на изложенной в пп. 6.1 - 6.4 теоретической основе разработаны образцы резонансных вентилей на ЩЛ разных типов (односторонних и двухсторонних, экранированных и открытых) с одиночным, симметрично расположенным диэлектрическим слоем (рис. 6.1, 6.2, 6.3 а, в, 6.4 б: b1 = 0, b3 = b4,  = ). В вентилях применено два разных расположения гексаферритового резонатора (композитной пленки) - в щели и на свободной от щели стороне диэлектрической пластины.

Вначале рассмотрим случай расположения резонатора в щели ЩЛ.

Вентиль такого типа на односторонней ЩЛ представляет собой отрезок ЩЛ с гексаферритовым резонатором, симметрично расположенным в щели на диэлектрической пластине и занимающим 2/3 ширины щели (рис. 6.3 а). В вентиле на двухсторонней ЩЛ встречно-намагниченные гексаферритовые резонаторы располагаются аналогичным образом в щелях с двух сторон диэлектрической пластины (рис. 6.4 а). В этом случае в два раза уменьшается длина вентиля.

Рассмотрим результаты разработки резонансных вентилей на экранированных ЩЛ.

В данной работе при помощи предложенной методики проектирования разработаны образцы вентилей на экранированной односторонней ЩЛ с однокомпонентными композитными гексаферритовыми резонаторами, отличающихся центральными частотами. Как пример, на рис. 6.17 приведены частотные характеристики потерь одного из таких вентилей. Ширина щели вентиля 0.9 мм. Гексаферритовый резонатор (гексаферрит 04СЧА5) имеет толщину 0.03 мм. Длина вентиля 30 мм. Толщина диэлектрической пластины составляет 0.5 мм.

Конкретные образцы разработанных гексаферритовых вентилей подтвердили правильность математической модели резонансного вентиля на ЩЛ и методики их проектирования на основе такой модели.

Теперь рассмотрим результаты разработки резонансных вентилей такого же типа на открытых ЩЛ.

В данной работе выполнены вентили на открытой двухсторонней ЩЛ - диэлектрическом щелевом волноводе.

Увеличение толщины диэлектрической пластины и ширины щели для достижения большего вентильного отношения в случае открытой двухсторонней ЩЛ (при отсутствии металлических экранов, как боковых, так верхних и нижних) приводит к ЛП, которую в работе [143] предложено рассматривать  как  самостоятельный тип  ЛП  -  диэлектрический щелевой

Рис. 6.17 Частотные характеристики вентиля на односторонней

экранированной ЩЛ с гексаферритовым резонатором в щели

волновод (рис. 6.4 б). Диэлектрический щелевой волновод (ДЩВ) представляет собой открытую двухстороннюю ЩЛ, которая используется не в квазистатическом, а в волноводном (или близком к волноводному) режиме. Такой режим достигается путем увеличения поперечных размеров линии до уровня, когда они становятся сравнимыми с длиной волны в диэлектрике  В результате этого радикально меняется механизм формирования основной волны линии, и эта волна по своей структуре приближается к волне диэлектрического волновода [19]. При этом, как следует из расчетов, возрастает вентильное отношение, что позволяет создавать на ДЩВ резонансные вентили с хорошими параметрами.

В ДЩВ при выборе толщины диэлектрической пластины, меньшей /2, в области |x| > ; |y| < b2 (рис. 6.4 б) отсутствуют распространяющиеся типы волн и, следовательно, излучение в подложку, уносящее основную долю энергии в случае полосковых ЛП

В данной работе улучшены параметры вентиля на ДЩВ (выполненного в совместной работе Саратовского политехнического института и ОПЛФ МЭИ) благодаря оптимизации конструкции вентиля (увеличения ширины щели). Однокомпонентный композитный гексаферритовый резонатор (гексаферрит 757) расположен в щели ДЩВ. На рис. 6.18 приведены частотные характеристики двух вентилей. Ширина щели первого вентиля (аналог разработанного ранее вентиля) - 0.6 мм, второго - 0.9 мм. Толщина диэлектрической пластины в обоих вентилях составляет 0.5 мм. Гексаферритовые резонаторы имеют толщину 0.03 мм. Длина каждого из вентилей - 40 мм. Как видно из рис. 6.18, второй вентиль имеет меньшие прямые потери.

Разработан также многокомпонентный гексаферритовый резонансный вентиль на ДЩВ. На рис. 6.19 показаны частотные характеристики такого вентиля на диапазон частот 51 - 78 ГГц. Толщина диэлектрической пластины составляет 0.5 мм, ширина щели - 1.8 мм. Гексаферритовый резонатор имеет толщину 0.08 мм. Длина вентиля - 60 мм. В вентиле использованы гексаферриты десяти типов (04СЧА, 04СЧА1, 04СЧА2, 04СЧА3, 04СЧА4, 04СЧА5, 04СЧА7, 05СЧА1, 05СЧА2, 05СЧА3). На рис. 6.20 показан внешний вид вентиля.

Теперь рассмотрим случай расположения гексаферритового резонатора на свободной от щели стороне диэлектрической пластины.

На рис. 6.21 показаны частотные характеристики такого вентиля на односторонней экранированной ЩЛ на диапазон частот 59 - 61 ГГц с однокомпонентным гексаферритовым резонатором (гексаферрит 757). Толщина диэлектрической пластины составляет 0.5 мм, высота - 1.8 мм. Гексаферритовый резонатор имеет толщину 0.03 мм. Длина вентиля - 50 мм. Сравнительно большие прямые потери вентиля (около 4 дБ) объясняются большими потерями в секции ЩЛ, которые составляли около 2.5 дБ.

а

б

Рис. 6.18 Частотные характеристики вентиля на ДЩВ:

a - ширина щели 0.6 мм;

б - ширина щели 0.9 мм

Рис. 6.19 Частотные характеристики широкополосного вентиля

на ДЩВ

Рис. 6.20 Резонансный вентиль на ДЩВ

Рис. 6.21 Частотные характеристики вентиля на односторонней

экранированной ЩЛ с гексаферритовым резонатором на стороне диэлектрической пластины, свободной от щели

Параметры разработанных образцов резонансных вентилей на ЩЛ сведены в таблицу 6.1.

Таблица 6.1

Параметры разработанных образцов резонансных вентилей на ЩЛ

| Тип ЩЛ | Центральная частота, ГГц | Полоса частот, % | Обратные потери, дБ, не менее | Прямые потери, дБ, не более | КСВ, не более | Длина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экранир. ДЩВ “ | 50 - 70 60 60 | 2 2 45 | 15 20 20 | 2 - 5 1.5 3 | 1.3 1.3 1.4 | 30 - 50 40 60 |

Разработанные в данной работе образцы резонансных вентилей на экранированной ЩЛ в отличие от аналогичных вентилей с резонаторами из спеченного гексаферрита [51] (таблица 6.2), обладают, в общем, худшими параметрами (см. п. 1.2). Однако разработанные образцы вентилей имеют в 3 - 4 раза более высокие рабочие частоты. Большие прямые потери этих вентилей объясняются большими потерями в переходах СПВ-ЩЛ и ЩЛ-СПВ (около 1.5 дБ). Следует отметить, что благодаря применению в разработанных вентилях композитных пленок эти вентили более технологичны. Образец однокомпонентного резонансного вентиля на ДЩВ, разработанный в данной работе, в отличие от аналогичного вентиля с одним гексаферритовым резонатором [20] (см. п. 1.2), имеет меньшие прямые потери при прочих примерно равных параметрах.

По сравнению с вентилем на основе Y-циркулятора разработанный в данной работе образец широкополосного вентиля на ДЩВ имеет большую полосу и в 2 раза более высокую рабочую частоту. Однако он проигрывает по прямым потерям.

## 6.6. Выводы по главе 6

1. Расчет ЩЛ с гексаферритом проводился методом малых возмущений. Для расчета составляющих поля ЩЛ выбран вариационный метод в Фурье-пространстве (этот метод ранее использовался Михалевским В.С. [18]). Разработана методика расчета ЩЛ с гексаферритом и составлена вычислительная программа.

2. Проведены расчеты (методом малых возмущений) экранированной односторонней ЩЛ с гексаферритом применительно к конкретным условиям: для параметров, характерных для композитного гексаферритового резонатора и для миллиметрового диапазона. При этом рассмотрено  два  разных  расположения  гексаферритового  резонатора на

1 - 1 дБ - потери вентиля с одним гексаферритовым резонатором, 2.5 дБ - потери вентиля с двумя гексаферритовыми резонаторами.

Таблица 6.2

Вентили-аналоги на основе ЩЛ

| Тип ЩЛ | Тип вентиля | Работаи автор | Диапа-зон частот, ГГц | Прямые потери, дБ | Обрат-ные потери, дБ | Шири-на поло-сы, % | Размер, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экра-нир. Экра-нир. ДЩВ Экра-нир. | Резонанс-ный Резонанс-ный Резонанс-ный На осно-ве цирку-ляторов | [51] [51] [20] Шелу-хин С.А., Гаври-лов В.С. | 20 20 60 30 | 1.2 2 1/2.51 1.5 | 20 20 20 20 | 2 3.2 5.8 6.8 | нет данных нет данных 15x15x40 нет данных |

диэлектрической пластине - в щели и на свободной от щели стороне диэлектрической пластины.

Рассчитаны характеристики, представляющие наибольший интерес при проектировании гексаферритовых резонансных вентилей - зависимости прямых и обратных потерь от ширины щели, толщины диэлектрической пластины и ее диэлектрической проницаемости. Проведенный расчет позволил получить необходимые данные для проектирования композитных резонансных вентилей на ЩЛ.

3. Проведенная экспериментальная проверка показала, что в случае тонкого гексаферритового резонатора результаты расчетов близки к экспериментальным данным. Небольшие количественные расхождения между теоретическими и расчетными кривыми обусловлены, по-видимому, плохим согласованием измерительной секции ЩЛ и тракта измерительной установки, выполненной на основе СПВ. В случае толстого резонатора имелись расхождения между расчетом и экспериментом. Таким образом, для расчета ЩЛ с тонким ферритовым резонатором можно воспользоваться методом малых возмущений. Для расчета ЩЛ с толстым ферритовым резонатором метод малых возмущений не годится.

4. На основе метода малых возмущений была предложена простая математическая модель вентиля, особенно удобная для расчета частотных зависимостей потерь. Для рассмотренного случая тонкого резонатора такая математическая модель построена расчетным путем. В случае толстого ферритового резонатора эта модель уточняется поправочными функциями, получаемыми на основе экспериментальных результатов.

5. На базе предложенной математической модели разработана простая и удобная методика проектирования гексаферритовых резонансных вентилей. Эта методика проверена на конкретных примерах разработанных вентилей.

6. До начала данной работы на открытых и экранированных ЩЛ были выполнены резонансные вентили на пластинах из спеченного гексаферрита (в том числе с разными полями анизотропии), а также на композитной пленке (на ДЩВ).

Разработаны образцы резонансных вентилей на экранированной ЩЛ (таблица 1). В отличие от аналогичных вентилей с резонаторами из спеченного гексаферрита [51] (таблица 6.2), они обладают, в общем, худшими параметрами (см. п. 1.2). Однако разработанные образцы вентилей имеют в 3 - 4 раза более высокие рабочие частоты. Большие прямые потери этих вентилей объясняются большими потерями в переходах СПВ-ЩЛ и ЩЛ-СПВ (около 1.5 дБ). Следует отметить, что благодаря применению в разработанных вентилях композитных пленок они более технологичны.

Удалось улучшить параметры однокомпонентного вентиля с одним гексаферритовым резонатором на ДЩВ. В отличие от аналогичного вентиля [20] (см. п. 1.2), разработанный образец вентиля имеет меньшие прямые потери при прочих примерно равных параметрах.

Разработан образец широкополосного вентиля на ДЩВ. По сравнению с вентилями на основе циркуляторов этот вентиль имеет большую полосу и в 2 раза более высокую рабочую частоту. Однако он имеет большие прямые потери.