# 7. ФЕРРИТОВЫЕ   РЕЗОНАНСНЫЕ   ВЕНТИЛИ   НА   ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ   ЩЕЛЕВОЙ   ЛИНИИ

В седьмой главе приводятся некоторые результаты работы по созданию резонансных вентилей на цилиндрической щелевой ЛП.

Цилиндрическая щелевая ЛП (ЦЩЛ) с ферритом была к началу работы наименее исследованной по сравнению с другими рассмотренными линиями. Ранее было только показано (экспериментальным путем), что на ЦЩЛ можно получить невзаимный вентильный эффект, однако в не очень удобной конструкции, когда ферритовый резонатор с поглотителем расположен во внешней области [22].

Поэтому в данной работе проведено более детальное исследование возможности создания резонансного вентиля на ЦЩЛ. В связи с тем, что уровень проработанности данного вопроса к началу работы был самым низким по сравнению с другими рассмотренными ЛП, вентили на гексаферрите в данной работе пока не рассматривались, а эксперименты проводились на изотропном феррите для более длинноволнового диапазона, чем для других рассмотренных ЛП.

Однако ЦЩЛ считается весьма перспективной для применения в миллиметровом диапазоне. Поэтому данная работа проведена с перспективой на будущее использование гексаферритов в ЦЩЛ.

Для расчета ЦЩЛ с ферритом в данной работе воспользуемся методом малых возмущений. При этом расчет составляющих поля ЦЩЛ проведем по приближенным аналитическим выражениям, полученным Шестопаловым В.П., для случая узких щелей [58].

## 7.1. Расчет цилиндрической щелевой линии с ферритом

Цилиндрическая щелевая ЛП (ЦЩЛ) (рис. 7.1) с ферритом была к началу работы наименее исследованной по сравнению с другими рассмотренными линиями. Для нее экспериментальным путем было только показано, что на ЦЩЛ можно получить невзаимный вентильный эффект, однако в не очень удобной конструкции, когда ферритовый резонатор с поглотителем расположен во внешней области [22]. Поэтому хотелось выяснить, возможно ли выполнить вентиль на ЦЩЛ при расположении ферритового резонатора внутри ЦЩЛ (в этом случае резонатор можно разместить в отверстии в диэлектрическом стержне линии). Для этого необходимо было, прежде всего, провести теоретический анализ ЦЩЛ с ферритом.

Рис. 7.1 Резонансный вентиль на цилиндрической щелевой линии

При теоретическом анализе использовался один из наиболее распространенных методов расчета ЛП с ферритовыми элементами - метод малых возмущений. Для его применения надо знать составляющие поля в ЦЩЛ без феррита. При их расчете использовались приближенные аналитические выражения, полученные Шестопаловым В.П., для случая узких щелей [58].

В [58] нахождение фазовой постоянной h сведено к решению связанных однородных систем парных сумматорных уравнений, регуляризируемых методом сопряжения.

Асимптотика точного решения позволяет определить аналитическое выражение для замедления волны в ЦЩЛ с идеальным диэлектриком [23]:

u=hk=e+12+0.5ka−2ln−1sinQ212,                             (7.1)

где  k=2pλh - фазовая постоянная ЦЩЛ, длина волны в свободном пространстве.

Сравнение с точным решением показывает, что (7.1) обеспечивает точность не хуже 10% при < 300 и kae < 1 [22].

Асимптотическое решение краевой задачи при  0, kae < 1 приводит к следующим выражениям для поля внутри и вне ЦЩЛ [22]:

Ez=e−1O(Q2)

Hz=−0.5y2Lraejj−1+y2r24a2,    r≤a,−0.5x2Lraejj+0.5x2lngxr2a−jp2,    r³a,r<<ax,          (7.2)

где  x=ka1−u2, y=kae−u2,  = 1.7811,

L(f)=2ln0.51−t+t2−2tcosQ+112 .                               (7.3)

Для расчета невзаимных характеристик ЦЩЛ с ферритом методом малых возмущений (см. п. 2.2) разработана вычислительная программа (приложение П.3.). Проверка разработанной программы проводилась путем предельного перехода к известным ранее решениям (например, к круглому волноводу), а также через сравнение результатов расчета фазовой постоянной h ЦЩЛ без феррита по данной программе с известными результатами [58]. Проведенная проверка подтвердила правильность разработанной программы.

## 7.2. Расчетные характеристики регулярной щелевой линии с ферритом и их экспериментальная проверка

При создании вентиля ферритовый резонатор необходимо располагать в месте с некоторой оптимальной эллиптичностью магнитного поля (близкой к круговой) и большой концентрацией электромагнитного поля. Расчет концентрации электромагнитного поля, проведенный в работе [22], показал, что в ЦЩЛ наибольшая концентрация электромагнитного поля достигается в области щели, и она убывает по мере удаления от щели. Таким образом, на ЦЩЛ будет возможно выполнить резонансный вентиль, если в области щели найдутся места с некоторой оптимальной эллиптичностью магнитного поля. В этом случае в области с большой концентрацией электромагнитного поля мы получим большие значения вентильного отношения, что позволит выполнить резонансный вентиль с хорошими параметрами.

Для определения таких областей проведен расчет вентильного отношения при размещении ферритового резонатора внутри ЦЩЛ.

На рис. 7.2 показаны рассчитанные зависимости вентильного отношения от r, иr,полярные координаты (рис. 7.1)) для разных размеров щели. Как видно из рис. 7.2, вблизи щели внутри ЦЩЛ имеются области, при размещении в которых ферритового резонатора вентильное отношение может достигать больших значений. При увеличении размера щели наибольшее вентильное отношение, которое может быть достигнуто в ЦЩЛ, вначале возрастает, а затем убывает, то есть имеет максимум. Местоположение ферритового резонатора, при котором достигается наибольшее вентильное отношение, при увеличении размера щели смещается в сторону центра ЦЩЛ.

Таким образом, на основе ЦЩЛ возможно создание резонансных вентилей при размещении ферритовых резонаторов не только во внешней области  ЦЩЛ,  как  это делали раньше,  но  и  во внутренней.  Размещение

а

б

в

Рис. 7.2 Зависимости  вентильного отношения от местоположения

ферритового резонатора в ЦЩЛ для разных размеров щели

(расчет для a = 5 мм,  = 2.2, f = 7.8 ГГц, rф = 1 мм,

Мs =  4.03 кА/м, Н = 8.7 кА/м)

резонаторов во внутренней области позволяет исключить конструктивные элементы, предназначенные для крепления резонаторов снаружи ЦЩЛ.

Проведена экспериментальная проверка теоретических расчетов. Измерительная секция представляла собой отрезок ЦЩЛ с соответствующими переходами на прямоугольный волновод сечением 35.0х15.0 мм. Проводящий цилиндр ЦЩЛ, сделанный из латуни, имел внутренний диаметр a = 10 мм, угловой размер щели  = 0.1 рад. Диэлектрический стержень был выполнен из полистирола (диэлектрическая проницаемость  = 2.2). В экспериментах использовались цилиндрические резонаторы из никелевого феррита марки 1СЧ9 (намагниченность насыщения Мs = 4.03 кА/м, ширина полосы ФМР Н = 8.5 кА/м). Диаметр резонаторов rф = 1 мм, длина ф = 10 мм.

Для проведения экспериментов было изготовлено несколько диэлектрических стержней. В каждом стержне было просверлено отверстие параллельно оси стержня. Отверстия располагались на разных расстояниях от центра поперечного сечения стержней. Каждый из таких стержней с размещенным в просверленном отверстии ферритового цилиндра помещался в ЦЩЛ. Путем поворота стержня вокруг своей оси в ЦЩЛ снималась зависимость потерь от угла  при постоянном r.

Результаты экспериментов приведены на рис. 7.3. Проведенные эксперименты подтвердили теоретические выводы о том, что при размещении резонаторов из феррита во внутренней области ЦЩЛ можно получить невзаимное поглощение. При выбранной ширине щели согласно расчету вентильное отношение должно достигать максимального значения. Как видно из рис. 7.3, рассчитанные места расположения ферритовых резонаторов, соответствующие максимальным вентильным отношениям, в общем, совпадают с экспериментальными. Отличие экспериментальных значений  вентильного  отношения  от  расчетных  объясняется  тем,   что  в

а

б

в

Рис. 7.3 Экспериментальные зависимости обратных (а) и прямых (б)

потерь, а также вентильного отношения (в) от местоположения

ферритового резонатора в ЦЩЛ (a = 5мм, = 2.2, = 0.1 рад,

f = 7.8 ГГц, rф = 1 мм,Мs =  4.03 кА/м, Н = 8.7 кА/м)

расчете учитывались только магнитные потери. Потери в секции ЦЩЛ без ферритового резонатора не учитывались (они составляли около 1 дБ).

Таким образом, при проведении экспериментов на ЦЩЛ с ферритом впервые было обнаружено явление невзаимного поглощения при расположении резонатора внутри ЦЩЛ.

## 7.3. Резонансный вентиль на цилиндрической щелевой линии

Опираясь на рассчитанные теоретические кривые и проведенные эксперименты, мы выполнили образец резонансного ферритового вентиля на ЦЩЛ. Конструкция вентиля ясна из рис. 7.1. Внутри ЦЩЛ в месте максимального вентильного отношения (= 0.1 рад, r = 4 мм, = 1.18 рад) размещены (симметрично относительно плоскости симметрии ЦЩЛ) два цилиндрических ферритовых резонатора из никелевого феррита марки 1СЧ9. Применение двух резонаторов вместо одного позволяет уменьшить длину вентиля в два раза. Размеры ЦЩЛ и ферритовых резонаторов те же, что были в экспериментах. Вентиль для частоты 7.8 ГГц имеет обратные потери 20 дБ, прямые - 1.2 дБ и ширину полосы 2%. Размещение резонатора во внутренней области ЦЩЛ по сравнению с размещением резонатора снаружи ЦЩЛ позволяет упростить конструкцию вентиля, так как при этом не требуются специальные конструктивные элементы для крепления резонатора (цилиндрические резонаторы в разработанном образце вентиля размещены в отверстиях, просверленных в диэлектрическом стержне ЦЩЛ). На рис. 7.4 изображен внешний вид вентиля.

# Рис. 7.4 Образец резонансного вентиля на ЦЩЛ

## 7.4. Выводы по главе 7

1. Проведенный расчет невзаимных характеристик ЦЩЛ с ферритом показал, что эффект невзаимного поглощения может быть получен при размещении ферритового резонатора внутри ЦЩЛ. Были получены необходимые данные для проектирования резонансных вентилей.

2. Проведенное экспериментальное исследование невзаимных явлений в ЦЩЛ с ферритом показало хорошее качественное совпадение теоретических зависимостей вентильного отношения от местоположения ферритового резонатора с экспериментальными. Количественно результаты теоретических расчетов несколько отличались от экспериментальных. Это отличие можно объяснить тем, что в расчетах не учитывались немагнитные потери ЦЩЛ с ферритом.

3. При проведении экспериментального исследования ЦЩЛ с ферритом было обнаружено явление невзаимного резонансного поглощения в ЦЩЛ с ферритовым резонатором (из изотропного феррита) при размещении резонатора во внутренней области ЦЩЛ.

4. Размещение ферритовых резонаторов во внутренней области ЦЩЛ упростило конструкцию вентиля (по сравнению с вариантом размещения ферритовых резонаторов во внешней области ЦЩЛ). Разработан образец вентиля с резонаторами из изотропного феррита, расположенными во внутренней области ЦЩЛ. Вентили на ЦЩЛ с таким расположением резонаторов в литературе не описаны.