ОГЛАВЛЕНИЕ

Список сокращений .........................................................................................6

ВВЕДЕНИЕ .....................................................................................................8

1. ПРИМЕНЕНИЕ   ГЕКСАФЕРРИТОВ   ДЛЯ   СОЗДАНИЯ ГЕКСАФЕРРИТОВЫХ   РЕЗОНАНСНЫХ   ВЕНТИЛЕЙ   НА РАЗЛИЧНЫХ   ЛИНИЯХ   ПЕРЕДАЧИ.   СОСТОЯНИЕ   ВОПРОСА ..22

1.1. Применение гексаферритов в невзаимных устройствах .....................22

1.2. Гексаферритовые  резонансные вентили для некоторых линий

передачи миллиметрового диапазона ...................................................27

1.3. Перспективные линии передачи миллиметрового диапазона ………36

1.3.1. Открытые линии передачи ...........................................................36

1.3.1.1. Открытые линии передачи волноводного типа .................36

1.3.1.2. Открытые линии передачи лучеводного типа ....................46

1.3.2. Закрытые линии передачи ............................................................46

1.3.2.1. Металлические линии передачи ..........................................46

1.3.2.2. Металлодиэлектрические волноводы .................................47

1.3.3. Полуоткрытые линии передачи ....................................................53

1.4. Выбор  базовых  линий передачи для разработки  гексаферритовых резонансных вентилей ...................................................................................56

1.5. Выводы по главе 1 ................................................................................64

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ   МОДЕЛЬ   ГЕКСАФЕРРИТОВОГО РЕЗОНАНСНОГО   ВЕНТИЛЯ ...................................................................66

2.1. Тензор магнитной восприимчивости гексаферрита и  гексаферритового резонатора. Теоретический анализ ................................67

2.2. Гексаферрит в регулярной линии передачи. Теоретический анализ ..76

2.3. Математическая модель отрезка линии передачи с гексаферритовым резонатором ..............................................................................................….79

2.3.1. Теоретическое обоснование вида математической модели для случая тонкого ферритового резонатора ............................................….....80

2.3.2. Теоретическое обоснование вида математической модели для случая толстого ферритового резонатора ....................................................85

2.3.3. Экспериментальные поправки .....................................................88

2.3.3.1. Поправка к теоретическому описанию ПГФ ....................90

2.3.3.2. Поправка к электродинамическому расчету линии передачи с ферритовым резонатором методом малых возмущений .......…95

2.4. Алгоритм синтеза широкополосного вентиля на основе многокомпонентного гексаферритового резонатора………………………..98

2.5.  Выводы по главе 2 ...............................................................................99

3. ГЕКСАФЕРРИТОВЫЕ   РЕЗОНАНСНЫЕ   ВЕНТИЛИ   НА СТАНДАРТНОМ   ПРЯМОУГОЛЬНОМ   ВОЛНОВОДЕ ......................101

3.1. Стандартный прямоугольный  волновод с  гексаферритом. Теоретический анализ ..................................................................................102

3.2. Характеристики регулярного  стандартного  прямоугольного волновода с диэлектриком и гексаферритом ..............................................105

3.3. Экспериментальная проверка теоретических результатов ...............112

3.4. Определение пределов применимости метода малых возмущений...118

3.5. Математическая модель гексаферритового резонансного вентиля на стандартном прямоугольном  волноводе  ..................................................120

3.6. Гексаферритовые резонансные вентили на стандартном прямоугольном волноводе  .........................................................................128

3.7. Выводы по главе 3  .............................................................................137

4. ГЕКСАФЕРРИТОВЫЕ   РЕЗОНАНСНЫЕ   ВЕНТИЛИ   НА   Н-ВОЛНОВОДЕ  .............................................................................................140

4.1. H-волновод с  гексаферритом. Теоретический анализ .....................141

4.2. Характеристики регулярного H-волновода с гексаферритом .........144

4.3. Экспериментальная проверка теоретических результатов ..............149

4.4. Математическая   модель  гексаферритового резонансного вентиля  на   H-волноводе ..........................................................................................151

4.5. Гексаферритовые резонансные вентили на  Н-волноводе ................155

4.6. Выводы по главе 4 ..............................................................................158

5. ГЕКСАФЕРРИТОВЫЕ РЕЗОНАНСНЫЕ ВЕНТИЛИ НА МИКРОПОЛОСКОВОЙ ЛИНИИ .............................................................160

5.1. Расчет микрополосковой линии с гексаферритом ............................161

5.1.1. Расчет микрополосковой линии без гексаферрита ....................161

5.1.1.1. Вывод парных интегральных и сумматорных         уравнений .....................................................................................................165

5.1.1.2. Решение парных интегральных и сумматорных  уравнений методом Галеркина ......................................................................................171

5.1.2. Расчет микрополосковой линии  с гексаферритом ..............173

5.2. Характеристики    регулярной    микрополосковой   линии   с   гексаферритом ..............................................................................................175

5.3. Экспериментальная проверка теоретических результатов ..............183

5.4. Математическая модель  гексаферритового резонансного вентиля на  микрополосковой линии .............................................................................186

5.5. Гексаферритовые   резонансные  вентили на основе микрополосковой линии ..........................................................................…188

5.6. Выводы по главе 5 .............................................................................196

6. ГЕКСАФЕРРИТОВЫЕ  РЕЗОНАНСНЫЕ  ВЕНТИЛИ  НА   ЩЕЛЕВОЙ ЛИНИИ ...................................................................................199

6.1. Расчет     щелевой линии    с гексаферритом .....................................201

6.1.1. Расчет щелевой линии без гексаферрита ....................................201

6.1.1.1. Вывод парных интегральных и сумматорных          уравнений .....................................................................................................201

6.1.1.2. Решение парных интегральных и сумматорных уравнений методом Галеркина ......................................................................................204

6.1.2. Расчет щелевой линии с гексаферритом .....................................205

6.2. Характеристики  регулярной щелевой линии с гексаферритом ......207

6.3. Экспериментальная проверка теоретических результатов ...............215

6.4. Математическая   модель  гексаферритового резонансного вентиля  на  щелевой линии ..........................................................................…..........216

6.5. Гексаферритовые резонансные вентили на щелевой линии .............219

6.6. Выводы по главе 6 ..............................................................................229

7. ФЕРРИТОВЫЕ  РЕЗОНАНСНЫЕ  ВЕНТИЛИ  НА   ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЩЕЛЕВОЙ ЛИНИИ ...........................................231

7.1. Расчет цилиндрической щелевой линии с ферритом ........................231

7.2. Расчетные характеристики  регулярной   цилиндрической   щелевой линии с ферритом и их экспериментальная проверка ...............................234

7.3. Ферритовые резонансные вентили на цилиндрической щелевой   линии ….........................................................................................................238

7.4. Выводы по главе 7 ..............................................................................239

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...........................................................................................241

ЛИТЕРАТУРА .............................................................................................245

Приложение 1. Программа для расчета стандартного прямоугольного волновода и Н-волновода с гексаферритом ...............................................263

Приложение 2. Программа для расчета микрополосковой и щелевой линий передачи с гексаферритом ...........................................................................265

Приложение 3. Программа для расчета цилиндрической щелевой линии передачи с ферритом ....................................................................................267

Приложение 4. Погрешность расчета линии передачи с гексаферритом .268

Приложение 5. Документ о внедрении результатов работы ...........…......276