ВВЕДЕНИЕ

Освоение миллиметрового диапазона волн является одной из задач, решаемых в настоящее время в радиотехнике. Преимущества применения миллиметровых волн в наземной и спутниковой связи, радиолокации, метеорологии и других областях хорошо известны [1].

Решение этой задачи невозможно без разработки различных функциональных устройств, в том числе и ферритовых вентилей. Потребность в этих вентилях очень велика - они необходимы практически для любых систем миллиметрового диапазона.

Существуют вентили разных типов - например, поляризационные [2 - 3], вентили на поверхностных волнах [4], вентили на основе циркуляторов [5 - 7], вентили на смещении поля [8]  и т. п. Вентили всех этих типов успешно применяются в длинноволновой части миллиметрового диапазона. Однако с уменьшением длины волны технология изготовления этих вентилей усложняется. Из-за резкого уменьшения размеров волноводов и волноводных элементов становятся более трудоемкими процессы сборки и настройки этих устройств. Для вентилей требуются магнитные системы больших размеров, что увеличивает габариты и массу вентилей и делает невозможным их применение в интегральных схемах.

Вентили резонансного типа [9] отличаются от вышеперечисленных вентилей более простой конструкцией и не требуют трудоемкого процесса настройки. Резонансные вентили имеют сравнительно неплохие параметры, хотя и уступают по прямым потерям вентилям на основе циркуляторов, а по ширине полосы - поляризационным вентилям. Относительная простота резонансных вентилей делает их перспективными для применения в коротковолновой части миллиметрового диапазона, в которой технологические и конструктивные проблемы стоят особенно остро.

Разработка резонансных вентилей миллиметрового диапазона ведется в настоящее время, в основном, на основе гексаферритов. Благодаря большому полю анизотропии в гексаферритах ферромагнитный резонанс имеет место на миллиметровых волнах, что позволяет выполнять резонансные вентили без магнитной системы [10, 11]. В данной работе рассматриваются именно такие резонансные вентили.

Однако даже в случае резонансных вентилей, отличающихся простой конструкцией, технология их изготовления по мере уменьшения длины волны заметно усложняется. Традиционные пути построения вентилей, хорошо зарекомендовавшие себя в длинноволновой части миллиметрового диапазона, не всегда являются приемлемыми для его коротковолновой части. С укорочением волны возникают технологические трудности при изготовлении как гексаферритовых резонаторов, так и стандартного прямоугольного волновода, на котором ранее, в основном, выполнялись резонансные вентили [12].

Основное технологическое затруднение при изготовлении гексаферритовых резонансных вентилей миллиметрового диапазона заключается в том, что в них применяются очень тонкие гексаферритовые резонаторы (толщиной много меньше длины волны).

Одним из путей решения указанной проблемы является переход к резонансным вентилям на основе пленочных композитных гексаферритовых резонаторов. Такие резонаторы выполняются из смеси одного или нескольких порошков гексаферритов (имеющих различные поля анизотропии и, следовательно, различные частоты ферромагнитного резонанса) и диэлектрического связующего. Композитные резонаторы крайне просты в изготовлении, что особенно важно для миллиметрового диапазона [13].

В результате проведенных в 1980 - 1990 гг. в МЭИ (в Отраслевой проблемной лаборатории ферритов) теоретических и экспериментальных исследований задача разработки композитных гексаферритовых резонаторов была, в основном, решена. К началу настоящей работы были разработаны резонансные вентили с пленочными композитными гексаферритовыми резонаторами на стандартном прямоугольном волноводе и зеркальном диэлектрическом волноводе.

Выбор стандартного прямоугольного волновода в те годы был не случаен. Этот волновод широко применяется в длинноволновой части миллиметрового диапазона. Однако с уменьшением длины волны свойства стандартного прямоугольного волновода существенно ухудшаются. Ограничение применения стандартного прямоугольного волновода в коротковолновой части миллиметрового диапазона связано с быстрым увеличением погонных потерь по мере укорочения волны, уменьшением передаваемой мощности и высокой стоимостью стандартного прямоугольного волновода для частот выше 150 ГГц (обусловленной технологическими трудностями изготовления) [14].

Поэтому в дальнейшем шел поиск линий передачи, обладающих лучшими параметрами. В настоящее время в миллиметровом диапазоне применяется большое количество линий передачи [14]. Известны разработки радиосистем на таких линиях передачи, как диэлектрический волновод, микрополосковая линия, щелевые волноводы открытого и закрытого типа, и на некоторых других линиях. Резонансные вентили наряду с другими ферритовыми устройствами (такими как циркуляторы, фильтры и т. п.) могут быть необходимы для разработки этих систем. К началу данной работы Урядниковой О.Ю. совместно с автором наиболее полно были исследованы (на предмет создания резонансных вентилей) стандартный прямоугольный волновод и зеркальный диэлектрический волновод. На этих волноводах были разработаны гексаферритовые резонансные вентили с композитными резонаторами (в том числе широкополосные на основе гексаферритов с разными полями анизотропии). Известны также отдельные работы по созданию гексаферритовых резонансных вентилей на щелевых линиях и желобковом волноводе. Для многих линий передачи гексаферритовые резонансные вентили вовсе не были разработаны.

Таким образом, возникла практическая потребность в гексаферритовых резонансных вентилях для различных линий передачи. В связи с этим вопрос разработки гексаферритовых резонансных вентилей на линиях передачи, перспективных для применения в миллиметровом диапазоне волн, стал актуальным.

Указанные обстоятельства определили цель и задачи данной диссертационной работы.

Целью работы является создание образцов гексаферритовых резонансных вентилей на различных линиях передачи (из числа перспективных для миллиметрового диапазона), на которых гексаферритовые резонансные вентили ранее не были разработаны.

Для достижения указанной цели в данной работе были поставлены следующие задачи:

1) выбор базовых линий передачи, для которых задача создания гексаферритовых резонансных вентилей наиболее актуальна;

2) теоретическое и экспериментальное исследование невзаимных явлений в выбранных линиях передачи с гексаферритовыми элементами;

3) разработка математических моделей исследуемых явлений и создаваемых устройств;

4) разработка образцов гексаферритовых резонансных вентилей на выбранных линиях передачи.

Работа состоит из введения, семи глав, заключения и пяти приложений.

Первая глава работы посвящена анализу состояния вопроса с разработкой гексаферритовых резонансных вентилей на различных линиях передачи и выбору линий передачи, разработка резонансных вентилей на которых наиболее актуальна.

В начале главы рассмотрено состояние дел с гексаферритовым композитным материалом. Имеется приближенная математическая модель такого материала; она проверена на практике; разработан способ получения гексаферритовой композитной пленки. В целом можно говорить о том, что задачи проектирования и изготовления гексаферритовой композитной пленки, в общем, решены.

Совершенно другая ситуация с гексаферритовыми резонансными вентилями. Известны разработки таких вентилей лишь для нескольких линий передачи - стандартного прямоугольного волновода, диэлектрического волновода, желобкового волновода и некоторых щелевых линий. Что же касается вентилей на гексаферритовых композитных пленках, то они разработаны вообще только для двух линий передачи - стандартного прямоугольного волновода и диэлектрического волновода. Более подробно положение дел отражено в приведенном в главе обзоре достижений по разработке гексаферритовых резонансных вентилей.

Однако линий передачи, нашедших применение в миллиметровом диапазоне, довольно много. В главе приведен обзор таких линий передачи. Разработать композитные резонансные вентили сразу для всех линий передачи невозможно. Поэтому, прежде всего, нужно отобрать те линии передачи, для которых задача разработки резонансных вентилей наиболее интересна. При выборе линий передачи нужно учитывать самые разные критерии, например, такие, как  малые потери в миллиметровом диапазоне, физическая возможность разработки резонансных вентилей (связанная с определенной структурой электромагнитного поля), реальная потребность в вентилях на данной линии передачи (обусловленная конкретными разработками радиосистем на этой линии передачи) и т. п.

В данной работе в качестве базовых линий передачи будут рассматриваться стандартный прямоугольный волновод, Н-волновод, микрополосковые и щелевые линии передачи, а также цилиндрическая щелевая линия.

Вторая глава посвящена разработке обобщенной математической модели гексаферритового резонансного вентиля.

Эта модель строится на основе электродинамического расчета линии передачи с гексаферритом. Такой расчет включает в себя две принципиально разные части - во-первых, расчет гексаферрита (его магнитной восприимчивости) и, во-вторых, электродинамический расчет линии передачи с таким гексаферритом.

Для анализа магнитной восприимчивости композитного гексаферритового материала можно воспользоваться приближенным методом, предложенным Е. Шлеманном и развитым Б.П. Поллаком. По этому методу поликристаллический гексаферритовый материал рассматривается как совокупность невзаимодействующих частиц, характеризующаяся тремя особенностями зернистой структуры - относительной плотностью, разбросом направлений осей частиц (текстурой) и разбросом полей анизотропии частиц. Этот метод, хорошо зарекомендовавший себя даже для спеченного гексаферрита, тем более может быть применен для композитного гексаферритового материала, так как принятые в методе допущения выполняются для этого материала еще лучше [13].

Тем не менее, все же приходится отметить, что этот метод строгим считать нельзя. Он основан на вышеупомянутых модельных представлениях о поликристаллическом гексаферритовом материале. Отсюда следует необходимость экспериментальной коррекции - некоторые входящие в этот метод параметры принципиально могут быть определены только из эксперимента.

Несколько иное положение дел во второй части вопроса - электродинамическом расчете линии передачи с гексаферритом. Существует большое количество разных электродинамических методов - в том числе и строгих [15 ].

Если здесь строго поставлена электродинамическая задача и удается при помощи математических методов получить ее точное решение, то результаты расчета оказываются адекватными экспериментальным данным. В этом случае экспериментальная коррекция не требуется. Однако получить такое строгое решение удается довольно редко.

Проблемы, которые здесь имеются, проиллюстрируем на простейшем примере стандартного прямоугольного волновода с ферритом. Если задачу о потерях в такой системе решить приближенно - например, методом малых возмущений - то расчетные соотношения, к которым приводит этот метод, будут довольно “прозрачными” - из них хорошо видно, что резонансный характер частотной зависимости потерь, в основном, определяется ферритом, резонансные значения в широком диапазоне частот зависят от конкретной электродинамической системы, а потери линейно зависят от массы феррита (последнее особенно важно для синтеза вентилей). И все это описывается очень простыми соотношениями. По ним удобно не только анализировать стандартный прямоугольный волновод с ферритом, но и решать задачу синтеза вентилей.

Однако у любого приближенного подхода есть пределы применимости. И как только мы выходим за эти пределы, требуется либо теоретическое уточнение, либо экспериментальная коррекция. Для стандартного прямоугольного волновода с ферритом такое теоретическое уточнение есть - строгий метод парциальных волн. Но если мы посмотрим на формулы, к которым приводит этот метод, то увидим, что они сложны и громоздки, в них нельзя разделить влияние феррита и электродинамической системы, а главное, в расчетные соотношения масса феррита входит не линейно (что особенно плохо для синтеза вентилей).

Таким образом, мы имеем формулы либо точные, но сложные и не пригодные для синтеза вентилей, либо простые и удобные для синтеза вентилей, но имеющие ограниченную область применения.

В этой работе мы ставили задачу создать такую математическую модель резонансного вентиля, чтобы она, с одной стороны, была достаточно проста и пригодна для синтеза резонансных вентилей (как формулы метода малых возмущений), а, с другой стороны, была достаточно точна (как  формулы строгих методов).  При этом в ней должна быть предусмотрена возможность экспериментальной коррекции.

Разработка и обоснование такой математической модели требует детальных теоретических и экспериментальных исследований, которые наиболее удобно провести на базе стандартного прямоугольного волновода. Этим вопросам посвящена основная часть  третьей главы.

Выбор стандартного прямоугольного волновода объясняется рядом причин. Во-первых, стандартный прямоугольный волновод с ферритом очень подробно исследован в теоретическом плане. Для стандартного прямоугольного волновода с ферритом известны расчетные соотношения на основе как приближенных методов (например, метода малых возмущений), так и строгих методов (например, метода парциальных волн) [16]. Поэтому разработку простой и удобной математической модели резонансного вентиля, о которой мы говорили выше, можно провести здесь чисто теоретическим путем. Во-вторых, экспериментальная база наиболее разработана на стандартном прямоугольном волноводе; в частности, основная измерительная аппаратура выполняется, как правило, на стандартном прямоугольном волноводе. В-третьих, стандартный прямоугольный волновод широко используется на практике. Он применяется в различных радиосистемах, для которых необходимы вентили. Имеется практическая потребность в больших количествах вентилей, предназначенных для реальных потребителей. Такая ситуация наилучшим образом подходит для проведения (в процессе проектирования и изготовления таких вентилей) апробации предлагаемой математической модели.

Что касается разработки собственно резонансных вентилей, то на стандартном прямоугольном волноводе такие вентили уже созданы, причем даже на композитных пленках [17]. К началу данной работы остался недоработанным лишь один вариант конструкции резонансного вентиля.

Поэтому главная задача главы 3 заключается не столько в разработке самих вентилей на стандартном прямоугольном волноводе или улучшении их параметров, сколько в разработке простой и удобной математической модели резонансного вентиля, в создании на ее основе столь же простой и удобной методики проектирования вентилей, в теоретическом и экспериментальном обосновании такой методики и в апробации этой методики на большом количестве вентилей.

Главы 4 - 7 посвящены разработке резонансных вентилей на конкретных линиях передачи - Н-волноводе, микрополосковой линии, щелевой линии и цилиндрической щелевой линии. Уровни развития в этом направлении на названных линиях передачи разные. На микрополосковой линии и щелевой линии имеются отдельные разработки резонансных вентилей, а на Н-волноводе и цилиндрической щелевой линии резонансные вентили вовсе не создавались. Поэтому главная задача, стоящая перед главами 4 - 7, - опираясь на предлагаемую методику, разработать на каждой линии передачи резонансные вентили, включая вентили на многокомпонентных гексаферритовых резонаторах.

Для решения этой задачи необходимо по каждой линии передачи пройти все этапы разработки резонансных вентилей - от теоретического анализа линии передачи с гексаферритом и расчета наиболее важных характеристик до разработки методики проектирования вентилей и создания образцов вентилей.

Четвертая глава посвящена разработке гексаферритовых резонансных вентилей на основе Н-волновода.

Этот волновод считается перспективным для миллиметрового диапазона. Отсутствие боковых стенок уменьшает потери и упрощает процесс изготовления Н-волновода по сравнению со стандартным прямоугольным волноводом [14].

Что касается теоретического исследования Н-волновода с ферритом, то здесь ситуация довольно близкая к случаю стандартного прямоугольного волновода. Известны результаты теоретического исследования Н-волновода с ферритом. Для этой системы получены расчетные соотношения на основе как приближенных, так и строгих методов [16]. Поэтому Н-волновод так же, как и стандартный прямоугольный волновод, удобен для обоснования математической модели резонансного вентиля.

Если же говорить о практической стороне дела, то ситуация здесь хуже, чем в случае стандартного прямоугольного волновода, поскольку Н-волновод не нашел такого широкого применения, как стандартный прямоугольный волновод. Но хотя Н-волновод относительно редко используют на практике, он все-таки считается перспективным для применения в миллиметровом диапазоне. А в отличие от стандартного прямоугольного волновода сведений о разработке резонансных вентилей на Н-волноводе в доступной литературе нет. Таким образом, задача разработки резонансных вентилей миллиметрового диапазона на Н-волноводе имеет смысл. Если Н-волновод действительно найдет применение на практике (а для этого есть все основания - он обладает относительно малыми потерями и прост в изготовлении [14]), то вентилями он уже будет обеспечен. Возможность создания таких вентилей была показана ранее путем проведения численного расчета [16]. В данной работе будет проведено более детальное исследование возможности создания резонансных вентилей для Н-волновода.

Итак, в отличие от предыдущей главы, в этой части работы нам надо не только разработать математическую модель вентиля, но создать и сами вентили.

Пятая глава посвящена разработке гексаферритовых резонансных вентилей на микрополосковых линиях.

Микрополосковые линии рассматривают как перспективные для применения в миллиметровом диапазоне. Они отличаются конструктивной простотой, легкостью стыковки с активными элементами и миниатюрностью. Для них характерны низкая стоимость и возможность интегрального исполнения [18].

Микрополосковые линии широко используются на практике. Они нашли применение в разных радиосистемах, для которых необходимы различные функциональные устройства. На микрополосковых линиях уже разработаны такие ферритовые устройства, как фильтры, циркуляторы, фазовращатели и т. п., а также вентили нерезонансного типа (на связанных волнах, на “смещении поля”, на основе циркуляторов).

Что же касается резонансных вентилей на микрополосковой линии, то известна работа по созданию микрополоскового резонансного вентиля дециметрового диапазона (в вентиле используется изотропный феррит) (см. главу 5). О разработке гексаферритовых резонансных вентилей миллиметрового диапазона на микрополосковой линий сведений в литературе нет. Поэтому в настоящей работе для микрополосковой линии будет проводиться разработка таких вентилей.

Ситуация с электродинамическим расчетом микрополосковых линий, содержащих ферритовые элементы, хуже, чем для стандартного прямоугольного волновода и Н-волновода. Строгий расчет микрополосковых линий с ферритом в литературе не описан. Здесь мы в отличие от предыдущих глав сталкиваемся со случаем, когда без экспериментальной коррекции математической модели резонансного вентиля не обойтись.

Шестая глава посвящена гексаферритовым резонансным вентилям на щелевых линиях.

Щелевые линии отличаются конструктивной простотой, миниатюрностью, низкой стоимостью и возможностью интегрального исполнения. Широкое применение на практике нашел диэлектрический щелевой волновод. Он представляет собой открытую двухстороннюю щелевую линию, которая используется не в квазистатическом, а в волноводном (или близком к волноводному) режиме [19, 20].

На щелевых линиях разработаны различные ферритовые устройства (такие как фильтры, циркуляторы, фазовращатели и т. п.).

Известны работы по созданию резонансных вентилей на щелевых линиях. В частности, на щелевых линиях выполнены резонансные вентили на пластинах из спеченного гексаферрита (см. главу 6). Однако рабочие частоты этих вентилей, в основном, находятся в длинноволновой части миллиметрового диапазона.

Благодаря практическому применению щелевых линий в разных радиосистемах имеется потребность в ферритовых устройствах для щелевых линий, в том числе и в резонансных вентилях. Поэтому в данной работе вопрос разработки резонансных вентилей на щелевых линиях будет рассмотрен более подробно.

Что касается электродинамического расчета щелевой линии с ферритом, то ситуация здесь подобна случаю микрополосковой линии. Строгий расчет щелевой линии с ферритом в литературе не описан. Известны работы, в которых расчет щелевой линии с ферритом проводился приближенными методами, например, методом малых возмущений [21].

В настоящей работе с целью создания образцов резонансных вентилей на щелевых линиях будет проводиться разработка математической модели и методики проектирования таких вентилей. Так как расчет щелевой линии с ферритом будет проводиться на основе приближенного метода, то математическая модель резонансного вентиля на щелевой линии, как и в случае микрополосковой линии, должна быть уточнена экспериментальными поправочными функциями.

Седьмая глава посвящена исследованию возможности создания резонансного вентиля на цилиндрической щелевой линии.

Цилиндрическая щелевая линия считается весьма перспективной для применения в миллиметровом диапазоне. Однако цилиндрическая щелевая линия с ферритом к началу работы была наименее исследованной по сравнению с другими рассмотренными линиями. Было только показано (экспериментальным путем), что на цилиндрической щелевой линии можно получить вентильный эффект, однако в не очень удобной конструкции, когда ферритовый элемент с поглотителем расположены во внешней области цилиндрической щелевой линии [22 - 23].

Поэтому в данной работе мы проведем более детальное исследование возможности создания резонансного вентиля на цилиндрической щелевой линии.

В приложениях приведены описания разработанных программ, а также документы о внедрении результатов работы.

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на ряде конференций и семинаров (II семинар по функциональной магнитоэлектронике, Всесоюзная научно-техническая конференция “Современные проблемы радиоэлектроники”, ХV Всесоюзная научно-техническая конференция “Ферритовые приборы и материалы”, XI, XII и XIV Международные конференции по гиромагнитной электронике и электродинамике, VI Международная конференция по гиромагнитной спин-электронике).

Материалы диссертационной работы отражены в 14 печатных работах, среди которых 11 статей в научных сборниках и 3 тезисов докладов.

Н-волновод называют также Н-образным металлодиэлектрическим волноводом, Н-водом [14], полосковым волноводом [16]