Заключение

В данной работе в результате проведенного комплекса теоретических и экспериментальных исследований невзаимных явлений в линиях передачи c гексаферритовыми элементами предложена обобщенная математическая модель гексаферритового резонансного вентиля, на этой основе разработана методика проектирования гексаферритовых резонансных вентилей и выполнены образцы вентилей для ряда перспективных линий передачи миллиметрового диапазона - стандартного прямоугольного волновода, Н-волновода, микрополосковой линии, щелевой линии и цилиндрической щелевой линии.

В работе получены следующие основные результаты.

1. Из числа линий передачи, перспективных для применения в миллиметровом диапазоне, выбраны базовые линии, для которых задача создания гексаферритовых резонансных вентилей наиболее актуальна - стандартный  прямоугольный волновод, Н-волновод, микрополосковая линия, щелевая линия и цилиндрическая щелевая линия.

2. Проведен теоретический анализ микрополосковой линии, щелевой линии и цилиндрической щелевой линии с гексаферритовыми резонаторами методом малых возмущений. Требуемые электромагнитные поля в этих линиях передачи рассчитывались по формулам, известным из работ Михалевского В.С. (микрополосковая линия и щелевая линия) и Шестопалова В.П. (цилиндрическая щелевая линия). Получены расчетные соотношения и алгоритмы для нахождения комплексной постоянной распространения микрополосковой линии, щелевой линии и цилиндрической щелевой линии с гексаферритом.

Для расчета комплексной постоянной распространения стандартного прямоугольного волновода и Н-волновода с диэлектрическими и гексаферритовыми слоями использовались известные формулы (полученные Микаэляном А.Л. методами парциальных волн и малых возмущений). При этом в расчетных формулах был конкретизирован вид тензора магнитной проницаемости для гексаферрита.

3. Разработаны методики расчета и составлены пакеты программ для расчета невзаимных характеристик исследуемых линий передачи с гексаферритом: для стандартного прямоугольного волновода и Н-волновода - методом парциальных волн и методом малых возмущений; для микрополосковой линии, щелевой линии и цилиндрической щелевой линии - методом малых возмущений.

4. Проведено систематическое расчетное исследование линий передачи с гексаферритом, однотипное для всех рассматриваемых линий. При помощи разработанных программ получены основные семейства характеристик, необходимые для разработки резонансных вентилей. Расчет проведен применительно к конкретным условиям - для композитных гексаферритовых резонаторов и для миллиметрового диапазона.

5. Расчетным путем установлено, что метод малых возмущений верен только для относительно тонких резонаторов. Определены пределы применимости метода малых возмущений для стандартного прямоугольного волновода (путем сравнения с более строгим методом парциальных волн). Это позволяет оценивать пределы применимости метода малых возмущений для других линий передачи (для которых более строгого расчета нет).

6. Экспериментальная проверка результатов расчета показала, что для всех рассматриваемых линий передачи метод малых возмущений в случае тонкого резонатора дает совпадение с экспериментальными данными, а в случае толстого резонатора имеются расхождения между расчетом по методу малых возмущений и экспериментальными данными.

Для тех линий передачи, для которых имеется решение, полученное более строгим методом парциальных волн (стандартный прямоугольный волновод и Н-волновод), расчет и экспериментальные данные совпадают как для тонкого, так и для толстого резонаторов.

7. Предложена обобщенная математическая модель резонансного вентиля в простом и удобном для расчетов виде. Выражения для потерь представлены в виде произведения “ферритовой” и “электродинамической” функций, а также массы феррита.

Для тех линий передачи, при расчете которых использовался метод парциальных волн, входящие в эту модель “электродинамические” функции определяются на основе теоретического расчета.

При применении для расчета линий передачи метода малых возмущений, “электродинамические” функции получены на основе теоретического расчета только для относительно тонких резонаторов.

8. Для толстых резонаторов (а такие резонаторы используются на практике) мы выходим за пределы применимости метода малых возмущений. В этом случае “электродинамические” функции предложено уточнять поправочными функциями, получаемыми экспериментальным путем.

9. На основе обобщенной математической модели разработана единая методика проектирования резонансных вентилей для рассматриваемых линий передачи.

10. Разработанная методика позволила создавать резонансные вентили, удовлетворяющие заданным параметрам с хорошей повторяемостью результатов.

11. По разработанной методике проведено проектирование резонансных вентилей на рассматриваемых в работе линиях передачи и созданы образцы резонансных вентилей, отвечающие разным техническим требованиям. Разработанные образцы вентилей выгодно отличаются простотой конструкции, легкостью сборки и настройки - благодаря применению гексаферритовых композитных резонаторов и их удобному конструктивному расположению.

12. При этом на некоторых линиях передачи выполнены образцы резонансных вентилей, имеющие лучшие параметры, чем параметры ранее разработанных аналогичных вентилей. Так в результате проведенной оптимизации известных конструкций резонансных вентилей на стандартном прямоугольном волноводе и диэлектрическом щелевом волноводе уменьшены прямые потери этих вентилей. На Н-волноводе и диэлектрическом щелевом волноводе разработаны более широкополосные вентили, чем вентили-аналоги (благодаря применению многокомпонентных композитных резонаторов).

13. Для некоторых линий (на которых имелись вентили нерезонансных типов) получены резонансные вентили, которые ранее не выполнялись. Так на микрополосковых линиях были известны вентили на основе циркуляторов и на смещении поля. Однако разработке резонансных вентилей на микрополосковой линии не уделялось достаточного внимания. В данной работе на различных типах микрополосковых линий выполнены резонансные вентили. Разработанные образцы резонансных вентилей на микрополосковых линиях по своим электрическим параметрам уступают вентилям-аналогам на основе циркуляторов и на смещении поля. Однако благодаря применению композитных пленок разработанные вентили более технологичны.

14. На цилиндрической щелевой линии впервые наблюдалось невзаимное резонансное поглощение при расположении ферритового резонатора внутри линии (ранее наблюдали вентильный эффект при расположении ферритового резонатора с поглотителем во внешней области). Выполнены образцы резонансных вентилей на цилиндрической щелевой линии. О разработке вентилей на цилиндрической щелевой линии в доступной литературе сведений нет.