1. ПРИМЕНЕНИЕ   ГЕКСАФЕРРИТОВ   ДЛЯ   СОЗДАНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ   ВЕНТИЛЕЙ   НА   РАЗЛИЧНЫХ   ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ.   СОСТОЯНИЕ   ВОПРОСА

Первая глава является обзорной. В ней рассмотрено современное состояние разработки гексаферритовых резонансных вентилей на разных линиях передачи (ЛП), которые в настоящее время применяются в миллиметровом диапазоне волн (рис. 1.1). Из этих ЛП выбраны те линии, для которых создание гексаферритовых резонансных вентилей в данный момент наиболее актуально. Выбранные ЛП далее будут рассмотрены в работе с целью разработки на их основе гексаферритовых резонансных вентилей.

1.1. Применение гексаферрита в невзаимных устройствах

Исследование и разработка функциональных ферритовых устройств миллиметрового диапазона осуществляются двумя путями. Первый путь связан с применением изотропных ферритов (шпинели, гранаты), второй - с использованием сильноанизотропных ферритов - гексаферритов. Применение гексаферрита в миллиметровом диапазоне дает ряд преимуществ по сравнению с применением изотропных ферритов [24]. Главное из них заключается в том, что благодаря большому внутреннему полю магнитной анизотропии в гексаферритах ферромагнитный резонанс (ФМР) имеет место в миллиметровом диапазоне волн. В связи с этим функциональные устройства на гексаферрите (в том числе вентили) могут быть выполнены без громоздкой магнитной системы. Тем самым уменьшаются габариты и масса устройств и появляется возможность проектирования функциональных устройств в интегральном исполнении.

Гексаферритовые резонансные вентили традиционно выполняются с гексаферритовыми  резонаторами,  представляющими  собой  пластины  из

Линии передачи

Открытые ЛП           Закрытые ЛП             Полуоткрытые ЛП

ОЛП                        ОЛП             Металлические           Металло-              Волноводы с           Диэлектрические

лучеводного           волноводного       волноводы          диэлектрические     параллельными        и полосковые

типа                          типа                                                   волноводы                стенками                        ЛП

ПЛ           ДВО             ДВП                                       ВПЛ

НПЛ    ЩЛ                 ДВД        ДВМ                                              ВПЛН

МПЛ       СЩЛ    КЛ    СДВД     ЗДВМ       ДЩВ   ПСВ   ПСРВ   КСРВ    ЗПМПЛ       ВПЛЕ    ВИС     НВ      ПНВ

ПМПЛ    ЩЛ                ПДВД     ИЗДВМ                                                          ЗИПМПЛ                    ИВ       ЖВ     НДВМ

ИМПЛ    ЦЩЛ             ГДВД     ГДВМ                                                                                                                 МНВ   ПЩЛ

СМПЛ    ЗЩЛ               ДК          ПДВМ

ЦМПЛ     ГЩЛ                             ИПДВМ

ЦЩЛ                              РДЛ

Рис. 1.1 Схема классификации линий передачи миллиметрового диапазона длин волн [14]

спеченного гексаферрита. Существуют два типа резонансных вентилей. Вентили первого типа - это резонансные вентили с гексаферритовыми резонаторами, изготовленными из спеченного гексаферрита одной марки (имеющих одинаковые поля анизотропии). Резонансные вентили второго типа выполняются на основе гексаферритовых резонаторов в виде пластин с различными полями анизотропии (имеющих, следовательно, разные частоты ФМР). Таким образом выполняются вентили с шириной полосы в несколько раз большей, чем у вентилей первого типа. Резонансные вентили этих типов успешно применяются в 3- и даже в 2-миллиметровом диапазоне.

Однако с уменьшением длины волны технология изготовления таких вентилей существенно усложняется. В основном это связано со сложностью изготовления гексаферритовых резонаторов, так как толщина гексаферритовых пластин, например, уже в 3-миллиметровом диапазоне составляет сотые доли миллиметра. При этом следует учитывать то обстоятельство, что боковые грани пластин должны быть строго параллельны (в случае Е-пластин) или перпендикулярны (в случае Н-пластин) оси текстуры гексаферрита. Даже при незначительных отклонениях (в несколько градусов) от правильной ориентации существенно ухудшаются параметры вентиля [25]. Особенно усложняется изготовление гексаферритовых вентилей, состоящих из набора пластин.

В ОПЛФ МЭИ был найден путь преодоления указанных технологических трудностей. Было предложено заменить гексаферритовый резонатор в виде пластин композитным гексаферритовым резонатором (КГФР). Такой резонатор выполняется из смеси гексаферритового порошка и диэлектрического связующего. Более того, для увеличения рабочей полосы резонатор может быть выполнен на основе нескольких гексаферритовых порошков с различными полями анизотропии (и, следовательно, с разными частотами ФМР).

Применение композитных резонаторов позволяет, во-первых, упростить технологию изготовления гексаферритовых резонансных вентилей, особенно широкополосных, и, во-вторых, разрабатывать гексаферритовые резонансные вентили без внешнего магнита в длинноволновой части миллиметрового диапазона (так как КГФР имеют большую коэрцитивную силу); кроме того, КГФР можно выполнить с диэлектрической проницаемостью, близкой к диэлектрической проницаемости диэлектрических элементов волновода, что улучшает согласование.

Порошок определяет в основном магнитные и электрические свойства КГФР, связующее - электрические и механические свойства. К порошку и связующему предъявляются определенные требования. Порошок должен иметь большую удельную намагниченность насыщения s, а резонаторы, выполненные из него - высокую коэрцитивную силу Hc. Связующее должно быть немагнитным, обладать малыми диэлектрическими потерями, иметь хорошие адгезионные свойства [26].

В работах [27 - 29] исследуется влияние размера и формы частиц гексаферритового порошка на Нc и s. Максимум коэрцитивной силы соответствует размеру однодоменной частицы. Падение Нc с увеличением размера частиц связано с многодоменностью частиц, падение Нc с уменьшением размера ниже критического - с их превращением в суперпарамагнитные частицы. Образцы из порошка, в которых частицы имеют менее выраженную пластинчатую форму, имеют более высокие Нc и s.

Размер и форма частиц влияют на СВЧ свойства гексаферритовых резонаторов. При уменьшении среднего размера гексаферритовых частиц смещается резонансная частота (в сторону более высоких частот) и уменьшается резонансная восприимчивость [30]. Изменение формы частиц приводит к изменению кривой ФМР и резонансной восприимчивости (чем больше разброс частиц по форме, тем шире кривая ФМР и меньше резонансная восприимчивость), а также к смещению резонансной частоты резонатора [31]. При уменьшении размера частиц уменьшается диэлектрическая проницаемость магнитодиэлектриков [32].

В работе [13] рассмотрен ряд известных способов получения ферритового порошка (путем размола спеченного феррита [27,32], а также другие, более совершенные способы [33 - 35]). Там же [13] рассмотрены различные методы изготовления ферритовых пленок (метод вакуумного испарения, метод катодного распыления, метод ионного осаждения, метод плазменного напыления, метод химического осаждения, керамический метод и др.).

Для получения текстурованных поликристаллических пленок из бариевого гексаферрита в работе [36] применялся керамический метод, а в работах [37 - 38] метод катодного распыления.

В данной работе для изготовления композитных гексаферритовых резонаторов применялся достаточно простой и дающий неплохие результаты лабораторный способ [13]. Порошок гексаферрита получали путем размола спеченных поликристаллических гексаферритов в керамической ступке или шаровой мельнице. Размеры частиц лежали обычно в пределах от 0.1 до 2 мкм. Средний размер частиц обычно соответствовал однодоменному (в этом случае пленки должны иметь большую коэрцитивную силу Нc); форма частиц не контролировалась. Порошок смешивался со связующим диэлектриком: клеем БФ-4 ( = 3.4, tg = 0.003). Полученная суспензия наносилась на подложку (диэлектрическую пластину). С целью получения текстурованных пленок высушивание пленок проводилось в магнитном поле с напряженностью 300 - 400 кА/м. Сушка осуществлялась при комнатной температуре в течение 1 - 3 часов.

Получаемые таким образом пленки имели относительную плотность около 50% и среднюю толщину от 0.01 мм до 0.12 мм. Текстура у пленок получалась не хуже, чем у пластин из спеченного поликристаллического гексаферрита.

1.2. Гексаферритовые резонансные вентили для некоторых линий передачи миллиметрового диапазона

Невзаимное резонансное поглощение в ферритах используется для создания вентилей, в которых значительная часть энергии, распространяющейся в одном направлении, поглощается в феррите, в то время как волна противоположного направления проходит через прибор практически без ослабления. Резонансные вентили могут быть созданы на тех ЛП, в которых существуют или могут быть созданы области с круговой (или близкой к круговой) поляризацией магнитного поля.

В настоящее время в миллиметровом диапазоне применяется большое количество ЛП [14]. Однако гексаферритовые резонансные вентили разработаны лишь на некоторых из них - на СПВ и зеркальном диэлектрическом волноводе. Кроме того, показана возможность разработки резонансных вентилей на щелевом волноводе и желобковом волноводе [39].

Вентили на стандартном прямоугольном волноводе (СПВ)

Первые гексаферритовые резонансные вентили на СПВ были созданы в 1958 - 1959 гг. в 5-миллиметровом диапазоне [40]. Последующие исследования были направлены на разработку вентилей для более высокочастотной области, улучшение параметров и отработку технологии изготовления вентилей.

В настоящее время СПВ является линией передачи, для которой гексаферритовые резонансные вентили разработаны в наибольшей степени. Вентили на СПВ представляют собой короткие отрезки волноводных секций соответствующего сечения с гексаферритовыми резонаторами, расположенными в Е- или Н-плоскости (рис. 1.2). В Е-вентилях    (рис. 1.2 а)    используются    гексаферритовые   резонаторы   как

Рис. 1.2 Резонансные вентили на стандартном прямоугольном

волноводе:

а - ферритовый резонатор в Е-плоскости;

б - ферритовый резонатор в Н-плоскости;

1 - диэлектрический слой; 2 - ферритовый резонатор

объемного типа (Е-пластины), так и композитные (Е-пленки). В работе [17] произведен расчет таких вентилей. Разработанные вентили с композитными резонаторами на основе одного гексаферрита в 4-миллиметровом диапазоне в полосе частот 2% имели прямые потери 1 дБ и обратные 20 дБ, а на основе 8 гексаферритов в полосе частот 20% имели прямые потери 2 дБ и обратные 20 дБ.

Разработаны также вентили на основе СПВ с гексаферритовыми элементами в Н-плоскости (рис. 1.2 б). В вентилях применены магнитодинамические резонаторы (МДР), рабочая частота которых находится в области ФМР и объемного резонанса в гексаферритовом элементе. Отличительными чертами подобных вентилей являются большое вентильное отношение, которое достигается за счет разноса резонансных частот для прямых и обратных потерь, а также значительные обратные потери. Вентили с МДР имеют малую длину, так что вентиль может быть выполнен встроенным в прибор, требующий невзаимной развязки. Однако такие вентили имеют узкую полосу. Имеется возможность перестройки резонансной частоты в пределах 5 - 10% с помощью небольшого магнита при сохранении высокой невзаимности. Разработанные вентили в 4-миллиметровом диапазоне в полосе частот 1% имели прямые потери 0.5 дБ и обратные 20 дБ.

Вентили на диэлектрическом волноводе (ДВ)

Впервые возможность создания резонансного вентиля на зеркальном ДВ (ЗДВ) была показана в 1977 году [39 - 43]. Диэлектрический волновод был выполнен из полиэтилена (диэлектрическая проницаемость 2.3). Гиромагнитный резонатор, представляющий собой пластину из поликристаллического гексаферрита, размещался на боковой поверхности диэлектрического волновода. Для создания (в месте расположения диэлектрического резонатора) поляризации магнитного поля, близкой к круговой, использовалась металлическая пластина с отогнутыми противоположными краями, приближенная к гиромагнитному резонатору (рис. 1.3 а). Гексаферритовый элемент отделялся от металлической пластины диэлектрической подложкой. В 4-миллиметровом диапазоне вентиль имел прямые потери 3 дБ, обратные - более 20 дБ в полосе частот 4%. Большие прямые потери вентиля были обусловлены значительными потерями на излучение из-за несоответствия значений диэлектрической проницаемости гексаферрита и полиэтилена.

В качестве материалов для изготовления ДВ стали использовать диэлектрики с большими значениями диэлектрической проницаемости. В конструкциях вентилей 8- и 3-миллиметрового диапазонов были использованы диэлектрики с диэлектрическими проницаемостями, равными 13 и 16 [44]. Гексаферритовые пластины размещались на боковой поверхности диэлектрического волновода. В 8-миллиметровом диапазоне вентиль имел прямые потери около 1 дБ, обратные - более 20 дБ в полосе частот 10%; в 3- миллиметровом диапазоне прямые потери составили около 2 дБ, обратные - более 20 дБ в полосе частот 3%.

Предложена конструкция резонансного вентиля на стержневом ДВ (СДВ), на боковой поверхности которого размещена тонкая гексаферритовая пластина с полем анизотропии, направленным перпендикулярно продольной оси СДВ (рис. 1.3 б) [45]. Для повышения допустимого уровня мощности на поверхности гексаферритовой пластины может размещаться диэлектрический элемент с высокой теплопроводностью и имеющий увеличенную поверхность рассеяния тепла [46].

Для применения в диэлектрических интегральных схемах разработан резонансный вентиль на интегральном ДВ (рис. 1.3 в) [47]. В 8-миллиметровом диапазоне вентиль имел прямые потери менее 0.4 дБ, обратные более 20 дБ и КСВН менее 1.1 в рабочей полосе частот 2%.

а

б                                                       в

г                                                       д

Рис. 1.3 Резонансные вентили на диэлектрических волноводах:

a - первый вентиль на зеркальном ДВ; б - вентиль на

стержневом ДВ; в - вентиль на интегральном ДВ;   г - вентиль

на зеркальном ДВ с резонаторами на верхней грани; д - вентиль

на ДВ с резонаторами на боковых гранях;

1 - диэлектрическая пластина; 2 - ферритовые резонаторы;

3 - металлическая пластина; 4 - диэлектрический волновод;

5 - диэлектрический стержень; 6 - диэлектрическая подложка;

7 - металлическая подложка

Работы [48 - 50] посвящены созданию вентилей на ЗДВ. Предложен вариант размещения гексаферритовых резонаторов на верхней грани ЗДВ (рис. 1.3 г). Эллиптичность магнитного поля изменяется вдоль верхней грани волновода: в центре грани она равна 0, на краю приближается к единице. Недостатком этой конструкции является малая область взаимодействия поля с материалом пластины. Однако симметрия данной конструкции позволяет уменьшить потери на излучение.

В настоящее время для создания резонансных вентилей на ДВ наряду с гексаферритовыми резонаторами объемного типа используются композитные гексаферритовые пленки на основе порошка из поликристаллического гексаферрита (такие же, как и для СПВ). Для уменьшения длины вентиля встречно-намагниченные гексаферритовые элементы (Е-пленки или пластины) располагаются на каждой из боковых граней ДВ (рис. 1.3 д). Симметричное расположение гексаферритовых элементов уменьшает потери на излучение. Толщина гексаферритового элемента не превышает 0.02. Разработанные вентили с композитными резонаторами на основе одного гексаферрита в 4-миллиметровом диапазоне в полосе частот 2% имели прямые потери 1 дБ и обратные 20 дБ, а на основе 8 гексаферритов в полосе частот 20% имели прямые потери 2 дБ и обратные 20 дБ [17].

Вентили на щелевой линии

В работе [20] показана возможность создания гексаферритовых резонансных вентилей на щелевой линии в 4-миллиметровом диапазоне. Рассматривались две конструкции вентиля. В первом случае гексаферритовая пластина располагается с одной стороны симметричной щелевой линии, во втором случае две встречно намагниченные гексаферритовые пластины располагаются симметрично на двух сторонах симметричной ЩЛ (рис. 1.4 а).   В случае одной гексаферритовой пластины

а

б                                                 в

Рис. 1.4 Резонансные вентили на щелевой линии:

а - вентиль на симметричной щелевой линии;

б, в - вентили на несимметричной волноводно-щелевой линии;

б - вентиль с одним гексаферритовым  резонатором;

в - вентиль с двумя гексаферритовыми резонаторами;

1 - диэлектрическая подложка; 2 - металлические полоски;

3 - гексаферритовые резонаторы; 4 - диэлектрическая пластина

в полосе частот 3.5 ГГц прямые потери составляли 2.5 дБ, обратные – более 20 дБ. В случае с двумя гексаферритовыми пластинами прямые потери в такой же полосе были менее 1 дБ.

Аналогичные конструкции резонансных вентилей рассмотрены в работе [21].

Вентили на волноводно-щелевых ЛП

Работа [51] посвящена конструированию гексаферритовых резонансных вентилей на несимметричной волноводно-щелевой ЛП (НВЩЛ).

Предложены два варианта конструкции вентиля.

В первом случае применена одна гексаферритовая пластина. Она удалена от области щели НВЩЛ при помощи диэлектрической прокладки (рис. 1.4 б). Вентиль в диапазоне частот 20 - 24 ГГц имеет прямые потери 1-1.2 дБ, обратные потери более 20 дБ.

Во втором случае для расширения полосы частот применяются две гексаферритовые пластины, наложенные друг на друга (рис. 1.4 в). Вентиль в полосе частот 18 - 24.5 ГГц имеет прямые потери менее 2 дБ при обратных потерях более 20 дБ.

Полученные результаты имеют предварительный характер и, по мнению авторов, [51] могут быть улучшены.

Вентиль на желобковом волноводе (ЖВ)

Гексаферритовый резонансный вентиль на ЖВ описан в работе [52]. Размеры ЖВ выбирались из условия одномодового режима работы. Конструкция вентиля приведена на рис. 1.5. Вентиль имеет прямые потери 0.8 дБ, обратные потери 30 дБ. Полоса рабочих частот по уровню 3 дБ составила 1%.

Рис. 1.5 Вентиль на желобковом волноводе:

1 - клиновидные поглотители; 2 - гексаферритовый элемент

а                                                               б

в

Рис. 1.6 Микрополосковые линии:

а - подвешенная МПЛ (ПМПЛ);

б - инвертированная МПЛ (ИМПЛ);  в - микровод;

1 - диэлектрическая пластина; 2 - заземленная плоскость;

3 - металлический полосок

1.3. Перспективные линии передачи миллиметрового диапазона

Как было показано в п. 1.2, имеются разработки гексаферритовых резонансных вентилей для миллиметрового диапазона на некоторых ЛП. Однако в настоящее время в миллиметровом диапазоне нашло применение большое количество различных ЛП (рис. 1.1) [14]. Очевидно, что представляет интерес разработка резонансных вентилей для многих типов ЛП. Поэтому в данном параграфе представлен обзор ЛП, которые нашли применение в миллиметровом диапазоне. Обзор составлен с конкретной целью - выбрать для дальнейшего исследования те ЛП, для которых задача создания резонансных вентилей наиболее актуальна. В данном обзоре используется классификация ЛП, принятая в работе [14]. Согласно этой классификации все ЛП делятся на открытые, закрытые и полуоткрытые.

1.3.1. Открытые линии передачи

Открытые линии передачи подразделяются на открытые линии передачи волноводного типа и открытые линии передачи лучеводного типа.

1.3.1.1. Открытые линии передачи волноводного типа

В группу открытых ЛП волноводного типа включены полосковые линии (ПЛ) и диэлектрические волноводы (ДВ). Они явились результатом развития двух конкурирующих в миллиметровом диапазоне технических направлений: ПЛ берут свое начало в СВЧ-технике, а ДВ - в оптике.

Полосковые линии включают в себя микрополосковые линии (МПЛ) (рис. 1.6), щелевые линии (ЩЛ) (рис. 1.7) и копланарные линии (КЛ) (рис. 1.8). Практически все из них имеют довольно высокий уровень потерь. Например, МПЛ с подложкой из поликристаллического кварца в миллиметровом  диапазоне  (20 - 100 ГГц)  имела   потери   10 - 50 дБ/м [53].

а                                                  б

в                                                           г

Рис. 1.7 Щелевые линии:

а -  симметричная ЩЛ; б - двусторонняя ЩЛ;

в - несимметричная ЩЛ; г - гофрированная ЩЛ

1 - диэлектрическая подложка; 2 - металлические полоски;

3 - гофрированная диэлектрическая подложка

Рис. 1.8 Копланарная линия:

1 - диэлектрическая подложка; 2 - металлические полоски



Рис. 1.9  Потери в полосковых ЛП [14]

а                                         б                                           в

Рис.  1.10 Цилиндрические ПЛ

а - микрополосковая; б- щелевая; в - копланарная;

1 - диэлектрическая подложка; 2 - полосок

Сравнимые потери имеют ЩЛ. Рис. 1.9 из [14] дает наглядное представление о соотношении уровня потерь в некоторых разновидностях ПЛ.

В коротковолновой части миллиметрового диапазона потери в ПЛ сильно возрастают. Измеренное значение потерь у МПЛ на частоте 140 ГГц составило 100 - 200 дБ/м [54]. Кроме того, на этих длинах волн существенно усложняется технология изготовления ПЛ. Эти обстоятельства создают предпосылки для перехода к закрытым ПЛ (для снижения радиационных потерь) или к ПЛ, работающих на высших типах волн в сверхразмерных ПЛ. Примером сверхразмерной МПЛ является микровод (МВ) (рис. 1.6 в). Рабочей волной в МВ является волна Н10.

Для проектирования интегральных схем миллиметрового диапазона большой интерес представляет гофрированно-щелевая линия (ГЩЛ) (рис. 1.7 г) [55]. Базовым элементом ГЩЛ является щелевая линия - щель в экранном слое металла над гофрированной импедансной поверхностью. Такая ЛП обладает и свойствами ЩЛ, и свойствами гофрированной поверхности - направляющей структуры поверхностных волн, что значительно увеличивает возможности функциональных узлов на такой ЛП. С другой стороны, для ГЩЛ, ввиду отсутствия диэлектрических слоев с > 1 характерны повышенная стабильность электродинамических характеристик к механическим, тепловым и другим воздействиям, меньшие потери, большая механическая прочность. К тому же сильные зависимости замедления собственных волн ГЩЛ позволяют синтезировать ЛП и узлы на их основе с необходимыми дисперсионными характеристиками.

В последнее время находят применение цилиндрические варианты МПЛ, ЩЛ и КЛ: цилиндрическая МПЛ (ЦМПЛ), (рис. 1.10 а) [56], цилиндрическая ЩЛ (ЦЩЛ) (рис. 1.10 б) и цилиндрическая КЛ (ЦКЛ) (рис. 1.10 в) [57].

Имеются данные о потерях ЦЩЛ. Ее экспериментальное исследование дало значения погонного ослабления 2 - 3 дБ/м в длинноволновой части миллиметрового диапазона и около 10 дБ/м в коротковолновой [58].

Несмотря на большие потери, ПЛ отличаются конструктивной простотой, легкостью монтажа активных элементов и миниатюрностью. Для них характерны низкая себестоимость и возможность интегрального исполнения.

Диэлектрические волноводы по конструктивному признаку разделяют на неметаллизированные (ДВД) и металлизированные (ДВМ); в структуру последних входят элементы из металла.

Линии передачи класса ДВД в миллиметровом диапазоне имеют ограниченное применение, особенно при использовании (для образования волноведущей структуры) материалов с малой диэлектрической проницаемостью. Некоторые типы ДВД находят практическое применение в коротковолновой части миллиметрового диапазона [14].

В подгруппу ДВД входят стержневой ДВД (СДВД) (рис. 1.11 а), полосковый ДВД (ПДПД) (рис. 1.11 б), гребневой ДВД (ГДВД) (рис. 1.11 в) и диэлектрический канал (ДК) (рис. 1.11 г).

Потери в волноводах класса ДВД состоят из потерь в диэлектрике и потерь на излучение. Вносимые потери полоскового ДВД (ПДВД) (рис. 1.11 б) на частоте 35 ГГц составили 3.4 дБ/м, а на частоте 94 ГГц - около 15 дБ/м [14]. По данным [59] ПДВД, в котором используются материалы с tg10 - 10, могут быть выполнены с потерями 10 - 20 дБ/м в широком диапазоне частот, вплоть до ИК диапазона. Потери такого же порядка имеет гребневой ДВД (ГДВД) (рис. 1.11 в).

Значительно меньшими потерями обладают структуры класса “диэлектрический канал” (рис. 1.11 г). Полый круглый волновод с наружным диаметром 12 мм из полиэтилена ( = 2, tg = 2*10-4), заполненный бутаном, на частоте 375 ГГц имел потери 0.2 дБ/м [60].



а                                                       б



в                                                                г

Рис. 1.11  Неметаллизированные ДВ:

а - стержневой ДВД; б - полосковый ДВД;

в - гребневой ДВД; г - диэлектрический канал;

1 - диэлектрический полосок;

2 - диэлектрический слой

Потери в волноводах класса ДВМ, помимо потерь в диэлектрике и потерь на излучение, включают также диссипативные потери в металлических элементах.

Одним из распространенных типов ДВМ является зеркальный ДВМ (ЗДВМ) (рис. 1.12 а) - ДВ прямоугольного сечения, закрепленный на металлической плоскости. Введение металлической плоскости делает более редким спектр волн ЗДВМ по сравнению с ДВД, причем высшие типы волн возникают при больших размерах стержня и при больших замедлениях основного типа волны. Суммарные потери ЗДВМ изменяются в диапазоне 70 - 130 ГГц от 28 до 75 дБ/м [61]. Для уменьшения потерь в металле между металлической плоскостью и стержнем ЗДВМ вводят дополнительный диэлектрический слой; так получают изолированный ЗДВМ (ИЗДВМ) (рис. 1.12 б). Тепловые потери ИЗДВМ изменяются в диапазоне 30 - 90 ГГц от 2.24 до 9.55 дБ/м [62].

При равенстве диэлектрических проницаемостей стержня и изолирующего слоя ИЗДВМ называют гребневым ДВМ (ГДВМ) (рис. 1.12 в).

В полосковом ДВМ (ПДВМ) (рис. 1.12 г) концентрация электромагнитного поля в волноведущем слое непосредственно под диэлектрической полоской обеспечивается введением между диэлектрической полоской и металлической плоскостью двух диэлектрических слоев с разными диэлектрическими проницаемостями, причем >  и > 3.

В инвертированном ПДВМ (ИПДВМ) (рис. 1.12 д) для ограничения области распространения электромагнитной энергии внутри диэлектрического слоя его располагают над диэлектрической полоской. Потери на излучение в ИПДВМ малы по сравнению с ПДВМ [14]. По сравнению с ЗДВМ в ИПДВМ снижаются потери на излучение, возникающие из-за неровностей поверхности полоски [63].

а                                                                     б

в                                                                  г

д                                                               е

Рис. 1.12 Металлизированные ДВ:

а - зеркальный ДВМ; б -  изолированный ДВМ;

в - гребневый ДВМ; г - полосковый ДВМ;

д - инвертированный полосковый ДВМ;

е - реберно-диэлектрическая линия;

1 - диэлектрический стержень; 2 - металлическая плоскость;

3 - диэлектрическая подложка; 4 - диэлектрическая полоска;

5 - волноведущий слой; 6 - диэлектрический слой;

7 - металлические ребра

Для создания элементной базы объемных интегральных микросхем коротковолновой части миллиметрового диапазона перспективными считаются реберно-диэлектрические линии (РДЛ), представляющие собой параллельные металлические плоскости с расположенными между ними металлическими ребрами и диэлектрическими слоями, причем металлические ребра перпендикулярны металлическим плоскостям и имеют меньшую длину, чем расстояние между металлическими плоскостями, а диэлектрические слои параллельны металлическим плоскостям (рис.1.12 е) [64,65].

Использование преимуществ диэлектрических волноводов с применением современных методов тонкопленочной технологии воплотилось в концепции планарных диэлектрических волноводов (ДВП). Планарные ДВ имеют границы, нагруженные путем нанесения на поверхность диэлектрической подложки изотропных импедансных пленок. При определенных условиях основная доля энергии распространяется в области, свободной от металла. В связи с этим ДВП имеют малые потери в металле.

Одним из наиболее перспективных ДВП для миллиметрового диапазона является диэлектрический щелевой волновод (ДЩВ) (рис. 1.13), у которого размер щели больше, чем у обычной щелевой линии. ДЩВ является частным случаем ДВП, когда индуктивный импеданс боковых стенок равен нулю. Погонное ослабление ДЩВ из поликора на частотах 40 - 50 ГГц составляет 8 - 10 дБ/м [66].

Как видно из проведенного рассмотрения, ДВ обладают, как правило, меньшими потерями по сравнению с ПЛ. Кроме того, ДВ имеют ряд достоинств по сравнению с другими типами ЛП. К достоинствам ДВ относятся: конструктивная простота; меньшее, по сравнению со стандартным прямоугольным волноводом, затухание; простота изготовления; широкий диапазон механических свойств, определяемый примененным материалом (в частности, гибкость ДВ из полимеров); малые

Рис. 1.13 Диэлектрический щелевой волновод:

1 -  диэлектрическая подложка; 2 - металлические плоскости;

3 - полоски

а                                                              б

в

Рис. 1.14 Металлические волноводы:

а - стандартный прямоугольный волновод;

б - сверхразмерный прямоугольный волновод;

в - сверхразмерный круглый волновод

электропроводность и теплопроводность. Однако ДВ сильно чувствительны к резким неоднородностям (например, возможно значительное излучение) и имеют по сравнению со СПВ большие габариты. Впрочем, при достаточной плавности неоднородностей излучение может быть сведено к малому уровню, а увеличение габаритов устройств в миллиметровом диапазоне является часто преимуществом [67].

1.3.1.2. Открытые линии передачи лучеводного типа

Открытые ЛП лучеводного типа, как правило, применяются в диапазонах длин волн менее 3 мм. Они находят применение в измерительной технике и радиоастрономии в качестве фидерных элементов тракта.

Возможность применения гексаферритов в ЛП этой группы в задачи данной работы не входит.

1.3.2. Закрытые линии передачи

Для закрытых линий передачи характерно практическое отсутствие электромагнитного поля за пределами границ поперечного сечения.

1.3.2.1. Металлические линии передачи

В подгруппу металлических ЛП включены стандартный прямоугольный волновод (СПВ) (одноволновый), сверхразмерные прямоугольный и круглый волноводы.

Стандартный прямоугольный волновод (рис. 1.14 а) имеет давнюю историю применения в СВЧ диапазоне, и весь накопленный здесь опыт используется для полного перекрытия миллиметрового диапазона. Однако при продвижении в коротковолновую часть миллиметрового диапазона свойства СПВ существенно ухудшаются. Ограничение частотного диапазона СПВ связано с быстрым увеличением погонных потерь по мере укорочения волны, уменьшением максимальной передаваемой мощности, высокой стоимостью СПВ для частот выше 150 ГГц (обусловленной технологическими трудностями изготовления). Потери даже в качественно изготовленных СПВ увеличиваются с 0.66 дБ/м на частоте 30 ГГц до 10 дБ/м на частоте 150 ГГц [68,69]. Перечисленные обстоятельства приводят к тому, что СПВ в диапазонах волн короче 3 - 2 мм, как правило, не применяется [14].

Для снижения потерь, расширения рабочей полосы, уменьшения технологических трудностей и повышения передаваемой мощности было предложено применение сверхразмерного прямоугольного волновода (СРПВ) (рис. 1.14 б) и сверхразмерного круглого волновода (СРКВ) (рис. 1.14 в). С ростом частоты потери в СРПВ увеличиваются, но не так сильно, как в СПВ - с 0.25 дБ/м на частоте 75 ГГц до 1 дБ/м на частоте 300 ГГц (волна Н01) [70]. В СРКВ в качестве рабочего типа используется волна Н01, отличающаяся малыми потерями, которые к тому же уменьшаются с ростом частоты. Потери СРКВ на частотах 40 - 110 ГГц на волне H01 составили менее 1 дБ/км [71]. Однако к недостаткам сверхразмерных волноводов относится сложность фильтрации паразитных типов волн. С этим обстоятельством приходится считаться при разработке невзаимных устройств, для которых характерно внесение значительных неоднородностей (ферритовых резонаторов) в волновод.

1.3.2.2. Металлодиэлектрические волноводы

В подгруппу металлодиэлектрических волноводов входят волноводно-полосковые ЛП с полосковой структурой в Е-плоскости (ВПЛЕ) и Н-плоскости (ВПЛН), цилиндрические волноводно-полосковые ЛП, а также волновод с импедансными стенками (ВИС) и “интегральный волновод” (ИВ).

Волноводно-полосковые линии явились результатом стремления использовать в технике миллиметрового диапазона положительные качества и СПВ, и ПЛ.

Использование полосковых линий для элементов трактов миллиметрового диапазона ограничено растущими с увеличением частоты потерями на излучение, дисперсией, возбуждением высших типов волн, высокими требованиями к допускам, усложнением волноводно-полосковых переходов. Волноводно-полосковые линии обладают такими свойствами, как широкополосность, совместимость с полупроводниковыми элементами и гибридными интегральными схемами, простота сочленения со стандартными волноводами, невысокие требования к точности изготовления, малые потери на излучение и низкая промышленная стоимость [72].

Из ВПЛЕ наиболее хорошо известны волноводно-щелевые линии (ВЩЛ), базовые конструкции которых приведены на рис. 1.15, где также показаны ВПЛЕ на основе МПЛ и КЛ. Расчеты и измерения потерь в ВЩЛ показывают, что они в 2 - 3 раза меньше, чем у МПЛ [14].

Расчет потерь в односторонней ВЩЛ (ОВЩЛ) показывает, что потери на единицу длины волны увеличиваются с 0.08 - 0.019 дБ на частоте 33.5 ГГц (ширина щели 0.1 - 3.0 мм) до 0.15 - 0.06 дБ на частоте 115 ГГц (ширина щели 0.1 - 0.8 мм) [73]. Измеренный уровень потерь на единицу длины волны составил для ОВЩЛ (в диапазоне 33 - 115 ГГц) 0.02 - 0.2 дБ, а у ВПЛЕ с МПЛ (рис. 1.15 г) (в диапазоне до 75 ГГц) - 0.7 дБ [54,74].

К волноводно-полосковым ЛП с полосковой структурой в Н-плоскости (ВПЛН) относится закрытая подвешенная МПЛ (ЗПМПЛ) (рис. 1.16 а) и закрытая инвертированная МПЛ (ЗИМПЛ) (рис. 1.16 б). В них осуществлена попытка сохранить с укорочением длины волны квази-Т-режим   распространения   основной   волны,     предотвратить   увеличение

а                                                   б

в                                                    г

д                                                    е

Рис. 1.15 Волноводно - полосковые линии передачи (полосковая

структура в Е-плоскости):

а - односторонняя  ВЩЛ; б - двухсторонняя ВЩЛ;

в - несимметричная ВЩЛ; г - микрополосковая ВПЛЕ;

д - копланарная ВПЛЕ; е - подвешенная ВПЛЕ

- металлические полоски; 2 - диэлектрическая подложка

а                                                                б

Рис. 1.16 Волноводно - полосковые линии передачи (полосковая структура в H-плоскости):

а - закрытая подвешенная МПЛ;

б - закрытая инвертированная МПЛ:

1 -  диэлектрическая подложка;

2 - металлический полосок; 3- металлический экран

а                                          б                                           в

Рис. 1.17 Цилиндрические волноводно - полосковые линии передачи:

а - микрополосковая; б - щелевая; в - копланарная;

1 - диэлектрический слой; 2 - металлический слой;

3 - металлический полосок

потерь на излучение из-за возникающих волн высших типов, ослабить требования к точности выполнения экранирующего корпуса [14].

Измерения показывают, что потери в ЗПМПЛ на кварцевой подложке составляют 15 дБ/м на частоте 94 ГГц [71]. Ее применяют в аппаратуре, работающей на частотах 200 ГГц и выше [71]. Потери в ЗИМПЛ на частоте 94 ГГц составили 33 дБ/м [75].

Находят применение цилиндрические волноводно-полосковые ЛП -варианты закрытых ПЛ: цилиндрическая закрытая МПЛ (ЦЗМПЛ), цилиндрическая закрытая ЩЛ (ЦЗЩЛ) и цилиндрическая закрытая КЛ (ЦЗКЛ) [55,76] (Рис. 1.17).

Волновод с импедансными стенками (ВИС) (рис. 1.18) - это прямоугольный или круглый металлический волновод, внутренняя поверхность которого полностью или частично покрыта слоем диэлектрика. Размер сечения ВИС в несколько раз превышает длину рабочей волны. Уровень потерь в этом волноводе значительно ниже (в 4 - 5 и более раз) по сравнению с потерями в СПВ. По расчетным данным потери в ВИС из полиэтилена ( = 2.3, tg = 5*1.0-4 и d = er−1 на волне Н01 в диапазоне 30 - 60 ГГц составляют около 0.015 дБ/м [77]. Малое ослабление основной волны ВИС объясняется экранирующим действием диэлектрического слоя, за счет которого уменьшаются продольные токи в металлических стенках. К достоинствам ВИС помимо малых потерь относится то обстоятельство, что в этом волноводе сравнительно легко поддерживается одноволновый режим, хотя размеры его сечения в несколько раз превышают рабочую длину волны.

“Интегральный волновод” (ИВ) (рис. 1.19) представляет собой полностью металлизированный ДВ. Такой вариант ДВ предложен для повышения плотности интегральных схем за счет устранения излучений, создаваемых ДВ. Измеренные потери в ИВ из полистирола на частоте 30 ГГц составили 0.05 дБ на одну длину волны [78,79].

Рис. 1.18 Волновод с импедансными стенками

1 - импедансные стенки;

2 - металлический экран

Рис. 1.19 Интегральный волновод:

1- металлический экран;

2 - диэлектрический стержень

1.3.3. Полуоткрытые линии передачи

К полуоткрытым ЛП условно отнесены ЛП, в основе которых лежит волновод с параллельными стенками, образованный из СПВ при b/a¥(a = const) (рис. 1.14 а) [14]. Эти две параллельные металлические стенки оказывают влияние на электромагнитное поле, которое локализуется и направляется между ними каким-либо способом. Две оставшиеся стенки не оказывают влияния на распространяющееся поле и выполняют лишь конструктивную функцию или вообще отсутствуют.

К линиям передачи на основе волновода с параллельными стенками относятся Н-волновод, неизлучающий ДВМ, модифицированный Н-волновод, “подвешенный” Н-волновод, желобковый волновод и полуоткрытая ЩЛ.

Наиболее простая из этих ЛП - Н-волновод (НВ) (рис. 1.20 а) - представляет собой две параллельные металлические плоскости, между которыми располагается диэлектрическая пластина. Отсутствие боковых стенок уменьшает потери в НВ по сравнению с СПВ. Расчетные суммарные потери в НВ по крайней мере в 3 раза меньше потерь в СПВ [80]. Конкретный расчет потерь показывает, что с увеличением частоты от 60 до 150 ГГц потери в НВ возрастают с 0.75 дБ/м до 1.7 дБ/м.

Для уменьшения потерь применяют сверхразмерный Н-волновод. Так как с увеличением а потери в металле уменьшаются пропорционально a-3, потери в сверхразмерном Н-волноводе определяются главным образом потерями в диэлектрике. Расчетные значения потерь в сверхразмерном Н-волноводе возрастают с 0.15 дБ/м до 0.3 дБ/м с увеличением частоты от 60 до 150 ГГц [80].

Для устранения излучения на изгибах и неоднородностях, характерного для открытых ДВ, предложено размещение волноведущего диэлектрического стержня между двумя металлическими плоскостями с зазором;   при таком размещении,  в отличие от НВ  и “подвешенного” НВ,

а                                                           б

в                                                                          г

д                                                                  е

Рис. 1.20 Полуоткрытые линии передачи:

а - Н-волновод; б - неизлучающий ДВМ;

в - ограждающий волновод; г - “подвешенный” Н-волновод;

д - желобковый волновод ; е - полуоткрытая щелевая линия;

1 - металлические плоскости; 2 - диэлектрический стержень;

3 - диэлектрический слой; 4- ряды штырей;

5 - металлические полоски

область вне диэлектрика между плоскостями является запредельной для основного типа волны. Такая ЛП получила название неизлучающий ДВМ (НДВМ) (рис. 1.20 б). Расчетные потери в НДВМ с увеличением частоты от 15 до 90 ГГц возрастают с 1.02 до 5.61 дБ/м (при er−1b/0.7) [81,82].

Модификацией НВ является ограждающий волновод, называемый также модифицированным НВ (МНВ) (рис. 1.20 в). Волна основного типа распространяется между двумя рядами штырей, которые ее отражают. В результате этого напряженность поля за штырями уменьшается на 40 дБ. Отсутствие продольных токов позволяет собирать большие узлы из модулей на МНВ без разъемов (методом “домино”). Измеренное на частоте 35 ГГц ослабление составило 0.018 дБ на одну длину волны [14].

Экранированный ИЗДВМ при уменьшении расстояния между экраном и зеркальной плоскостью предложено в [83] рассматривать как самостоятельный тип ЛП - “подвешенный” Н-волновод (рис. 1.20 г). Эта ЛП сохраняет преимущества НВ. В то же время “подвешенный” Н-волновод имеет характерные для ИЗДВМ малые потери в металле за счет введения слоев с малой диэлектрической проницаемостью. Введение изолирующих слоев существенно снижает потери в металле, но приводит к возрастанию диэлектрических потерь. Общие потери в этой ЛП все же меньше, чем в обычном Н-волноводе [83].

Желобковый волновод (ЖВ) (рис. 1.20 д) состоит из волноводной секции с соосными и направленными друг к другу желобками прямоугольного, треугольного или полукруглого сечения [69,84,85]. Отсутствие диэлектрика исключает диэлектрические потери, но продольные токи у желобков вносят потери в металле [67]. Расчеты потерь для ЖВ с прямоугольными желобками при изменении частоты от 75 ГГц до 300 ГГц показывают изменение потерь от 0.09 дБ/м до 0.12 дБ/м (для C = 10 мм) и от 1.2 дБ/м до 0.9 дБ/м (для C = 2 мм) [69]. Эксперименты дали на частоте 100 ГГц (для C = 10 мм) потери 0.7 дБ/м [71,86]. Потери уменьшаются при переходе от прямоугольного к треугольному желобку: при C = 10 мм и D = 2 мм) на частоте 96 ГГц потери снизились с 0.74 до 0.32 дБ/м [87,88].

Желобковый волновод расценивается как весьма перспективная ЛП для диапазона 100 - 300 ГГц. К достоинствам ЖВ относятся: простота конструкции, малые потери, широкополосность, малая дисперсия, легкость стыковки ЖВ со СПВ.

В работе [89] предложена полуоткрытая ЩЛ (рис. 1.20 е). Считается, что такая ЛП более пригодна для разработки интегральных схем, чем ВЩЛ.

1.4. Выбор “базовых” линий передачи для разработки гексаферритовых резонансных вентилей

Как было показано в п. 1.3, существует много ЛП, которые могут найти широкое применение в миллиметровом диапазоне. В таблице 1.1, заимствованной из работы [14], представлены сравнительные качественные оценки основных типов ЛП. Однако лишь на некоторых из них созданы гексаферритовые резонансные вентили.

Данный параграф посвящен выбору ЛП, для которых разработка вентилей такого типа в настоящее время наиболее актуальна. При этом выборе учитываются не только параметры той или иной ЛП, ее преимущества и недостатки, но также и реальная потребность в вентилях для этой линии, наличие других функциональных устройств (в том числе вентилей нерезонансного типа) и, разумеется, физическая возможность разработки резонансных вентилей на этой ЛП (наличие областей с определенной структурой магнитного поля).

Рассмотрим отдельно три группы ЛП: открытые, закрытые и полуоткрытые (рис. 1.1).

Открытые ЛП. Группа открытых ЛП включает в себя подгруппы полосковых линий и ДВ.

Таблица 1.1

Характеристики линий передачи миллиметровых диапазонов волн [14]

| Тип ЛП | Потери распростра-нения | Потери излучения | Размер поперечного сечения (относит.  | Уровень мощности (относит. СПВ) | Сложность перехода к СПВ | Совместимость с активными компонентами | Потенциал массового производства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МПЛ ЩЛ КЛ СДВД ЗДВМ ИЗДВМ ПСВ ПМПЛ (экран.) ИМПЛ (экран.) ВЩЛ НВ ЖВ МНВ ЗЩЛ ЦЩЛ | Большие Аналогичны или больше, чем у МПЛ Больше, чем у МПЛ Малые -”- -”- -”- Меньше, чем у МПЛ -”- Большие Малые -”- -”- Средние Меньше, чем у ЗЩЛ | Средние -”- -”- Выше средних Средние -”- Отсутствуют Малые -”- Отсутствуют От средних до больших -”- -”- Средние -”- | Малый Средний -”- -”- -”- -”- -”- -”- -”- -”- Большой -”- -”- Ниже среднего -”- | Малый -”- -”- Средний Выше среднего -”- - Малый -”- -”- Большой -”- Не известен Ниже среднего -”- | Средняя -”- -”- Малая -”- -”- - Малая -”- Средняя Большая -”- -”- Большая -”- | Большая -”- -”- От малой до средней -”- -”- Средняя Большая -”- -”- Средняя -”- -”- Средняя -”- | Большой -”- -”- Большой -”- -”- Малый Средний -”- -”- Выше среднего -”- Большой Выше среднего Ниже среднего |

К подгруппе ПЛ относятся микрополосковые (МПЛ), щелевые (ЩЛ) и копланарные (КЛ) ЛП. Достоинствами ПЛ являются простота изготовления и возможность интегрального исполнения. Устройства на МПЛ часто содержат анизотропные пленки (полупроводниковые, ферритовые и т. д.) или выполняются на гиротропных подложках [90 - 98]. Проницаемостью ферритовых включений можно легко управлять с помощью магнитного поля. Это позволяет создавать модуляторы, фазовращатели, преобразователи типов волн, вентили и многие другие функциональные элементы.

Наиболее распространенной ЛП с анизотропным включением является полосковая линия на ферритовой подложке. Свойства этой структуры в области низких частот аналогичны свойствам полоскового волновода с ферритовым заполнением. Это объясняется тем, что основной волной структуры является квази-Т-волна.

Управление фазовым набегом в линии осуществляется либо изменением значения поля подмагничивания, либо путем переориентации векторов намагниченности в плоскости подложки. Наличие у краев полосок областей с круговой или эллиптической поляризацией высокочастотного магнитного поля может быть использовано для создания вентилей. Области с круговой или эллиптической поляризацией могут создаваться искусственно при помощи дополнительных диэлектрических слоев, введения на краях полосок замедляющих систем типа гребенки, меандровых линий.

Большое распространение получили устройства на несимметричных ПЛ на гиротропных подложках при нормальном подмагничивании. Такое подмагничивание приводит к смещению электромагнитных полей прямой и обратной волн к разным краям полоски. Этот эффект можно использовать для конструирования различных функциональных устройств - вентилей, циркуляторов и т. п. [55].

Перспективными являются невзаимные устройства на ЩЛ и КЛ, в которых имеются области с эллиптической поляризацией магнитного поля.

В последнее время для создания различных функциональных устройств на ПЛ используются монокристаллические ферритовые пленки. Они обладают хорошими статическими и импульсными характеристиками, которые позволяют использовать эти пленки в качестве элементов памяти. Наличие доменной структуры используется для создания логических устройств. Большое распространение ферритовые и полупроводниковые пленки получили в устройствах миллиметрового диапазона: вентилях, циркуляторах, фильтрах и т. п. Технология производства монокристаллических пленок позволяет получать высококачественные эпитаксиальные пленки, на которые можно непосредственно наносить микросхемы [55].

Большая часть работ по исследованию волноведущих систем с анизотропными пленками носит экспериментальный характер. Строгий теоретический анализ ЛП с тонкими пленками в настоящее время либо отсутствует, либо проводится на эвристическом уровне [55].

Полосковые линии находят применение для создания функциональных узлов с использованием акустических и магнитостатических волн. На основе магнитостатических волн реализованы линии задержки, фильтры, фазовращатели, усилители [55].

Также исследуются МПЛ и ЩЛ на основе высокотемпературных сверхпроводников [99].

К настоящему времени на ПЛ разработаны различные функциональные устройства: на МПЛ - ферритовые вентили (на связанных волнах, на “смещении поля”, на основе циркуляторов) [55,100], фильтры [101 - 104], циркуляторы [105,106], фазовращатели [107 - 109], антенны [110], аттенюаторы [111], переключатели [112], ограничители мощности [113], ответвители [114,115], разветвители [116], соединители [117], переходы к другим ЛП [118 - 121]  и т. п.; на ЩЛ фильтры [122], циркуляторы [123], фазовращатели [124], антенны [125], переходы к другим ЛП [126], нагрузки [127] и т. п.; кроме того, на ЩЛ показана возможность разработки ферритовых и гексаферритовых вентилей [55,128 - 133].

В связи с этим разработка вентилей на ЛП этой подгруппы представляет интерес, даже несмотря на сравнительно большие потери в этих ЛП в миллиметровом диапазоне. Необходимо учитывать большую практическую потребность в вентилях, возникшую в ряде разработок конкретных радиотехнических систем на этих линиях, например на МПЛ и ЩЛ (разработка РЛС, МЭИ), на ЦЩЛ (ИРЭ, г. Харьков). Поэтому МПЛ, ЩЛ и ЦЩЛ явно должны быть отобраны для дальнейшего анализа с целью разработки на них гексаферритовых резонансных вентилей.

К другой подгруппе открытых ЛП относятся ДВ. Как и ПЛ, ДВ просты в изготовлении, допускают интегральное исполнение, а также имеют ряд других достоинств (см. п. 1.3.). По сравнению с ПЛ они обладают меньшими потерями (при достаточно больших диэлектрических проницаемостях и малых потерях диэлектрика). На ДВ разработаны различные функциональные устройства - резонансные вентили, полосно-пропускающий, полоснозаграждающий и перестраиваемый фильтры, резонатор азимутальных колебаний, направленный ответвитель, развязывающий аттенюатор, фазосдвигатель, поворот на 900, отражающая и согласованная нагрузки [13,134,135]. В связи с этим разработку гексаферритовых резонансных вентилей на ДВ можно также считать актуальной и включить в перечень задач данной работы. Следует отметить, что в настоящее время наиболее широкое применение нашел один из типов ДВ - зеркальный ДВ (ЗДВ). Зеркальный ДВ довольно полно был исследован в работе [13]. На ЗДВ разработаны гексаферритовые резонансные вентили, причем с композитными резонаторами. Поэтому в данной работе ЗДВ уже не рассматривается.

Закрытые ЛП. В группу закрытых ЛП входят подгруппа металлических волноводов и подгруппа металлодиэлектрических ЛП.

В подгруппу металлических волноводов включены стандартный прямоугольный волновод (СПВ), а также прямоугольный и круглый сверхразмерные волноводы.

Стандартный прямоугольный волновод широко применяется в миллиметровом диапазоне. На основе СПВ разработаны практически все известные функциональные устройства. Этот волновод наиболее изучен и в плане разработки гексаферритовых резонансных вентилей. Наиболее полно задача создания гексаферритовых резонансных вентилей рассмотрена в работе [13]. Однако в ней рассмотрен только частный случай размещения диэлектрической пластины с расположенным на ней композитным гексаферритовым резонатором по центру волновода. Поэтому в данной работе СПВ выбран для дальнейшего исследования.

Безусловный интерес представляет разработка вентилей на прямоугольном и круглом сверхразмерных волноводах, так как они имеют в миллиметровом диапазоне значительно меньшие (по сравнению с СПВ) потери. Однако здесь возникают специфические и весьма существенные трудности - гексаферритовый резонатор является большой неоднородностью, из-за чего может происходить возбуждение волн высших типов. Поэтому вентили на сверхразмерных волноводах требуют отдельного исследования и в данной работе не рассматриваются.

В подгруппу металлодиэлектрических ЛП входят в основном волноводно-полосковые ЛП - экранированные варианты МПЛ, ЩЛ и КЛ. По сравнению с открытыми ЛП экранированные имеют меньшие потери (из-за уменьшения потерь на излучение), однако они более трудоемки в изготовлении. На ряде разновидностей экранированных ПЛ разработаны те же функциональные устройства, что и в случае открытых ПЛ, в том числе вентили [55]. Кроме того, показана физическая возможность создания резонансных вентилей на волноводно-щелевой линии (ВЩЛ). Согласно результатам расчета распределения электромагнитного поля, в ВЩЛ имеются области с круговой поляризацией магнитного поля; кроме того, имеются результаты экспериментального исследования ВЩЛ с гексаферритом [51]. Это позволяет считать ВЩЛ перспективной для разработки гексаферритовых резонансных вентилей. Поэтому следует выбрать волноводно-полосковые ЛП для дальнейшего исследования.

В подгруппу металлодиэлектрических волноводов входят также волновод с импедансными стенками и “интегральный волновод”. Эти ЛП с позиций электродинамического анализа можно рассматривать как разновидности СПВ с диэлектрическими слоями: волновод с импедансными стенками - как СПВ с диэлектрическими слоями, расположенными у боковых стенок, “интегральный волновод” - как СПВ полностью заполненный диэлектриком. Так как СПВ с произвольным расположением диэлектрического слоя уже был выбран для дальнейшего рассмотрения, то волновод с импедансными стенками и “интегральный волновод” так же целесообразно выбрать для исследования.

Полуоткрытые ЛП. В группу полуоткрытых ЛП входят Н-волновод (НВ), неизлучающий ДВМ, модифицированный Н-волновод (МНВ) (ограждающий волновод), “подвешенный” Н-волновод, желобковый волновод (ЖВ) и полуоткрытая ЩЛ.

Н-волновод обладает малыми потерями, прост в изготовлении. Как показано в [136], при определенных размерах диэлектрического слоя возможно получение на поверхностях боковых граней диэлектрического слоя поляризации магнитного поля, близкой к круговой. Это также справедливо для МНВ, НДВМ и подвешенного Н-волновода. Эти ЛП с позиций электродинамического расчета фактически являются разновидностью НВ.

Желобковый волновод имеет в миллиметровом диапазоне довольно малые потери, прост в изготовлении. На ЖВ разработаны различные функциональные устройства - резонансный вентиль [52,137], циркулятор, переключатель, амплитудный модулятор (в работах Белякова С.В. и Ушаткина Е.Ф.), антенна [138], фазовращатель [139] и т. п.

В связи с этими обстоятельствами следует считать НВ, МНВ, НДВМ, подвешенный НВ и ЖВ перспективными для наших целей и выбрать для дальнейшего анализа.

Полуоткрытая щелевая линия является промежуточным вариантом между ЩЛ и ВЩЛ, которые уже также выбраны для дальнейшего анализа.

Подведем итоги всему сказанному в п. 1.4.

В настоящее время разрабатываются радиосистемы (а также необходимые для их создания различные функциональные устройства) на следующих ЛП и их модификациях: на микрополосковых и щелевых линиях, цилиндрической щелевой линии, волноводно-щелевых и волноводно-микрополосковых линиях, диэлектрических волноводах, стандартном прямоугольном волноводе и желобковом волноводе. Для разработки этих систем вентили, как правило, необходимы. Существует физическая возможность разработки резонансных вентилей (уже созданы резонансные вентили или расчет показывает наличие областей с круговой поляризацией магнитного поля) на щелевых линиях, волноводно-щелевых линиях, диэлектрических волноводах, Н-волноводе, стандартном прямоугольном волноводе и желобковом волноводе. Из перечисленных ЛП микрополосковые и щелевые линии имеют относительно большие потери; однако эти ЛП обладают рядом полезных качеств (возможность интегрального исполнения, хорошая совместимость с активными компонентами и т. п.), благодаря которым микрополосковые и щелевые линии нашли широкое применение в миллиметровом диапазоне.

Учитывая вышеизложенное, в качестве “базовых” ЛП для разработки гексаферритовых резонансных вентилей целесообразно выбрать следующие ЛП и их модификации: микрополосковые и щелевые линии, цилиндрическую щелевую линию, волноводно-полосковые и волноводно-щелевые ЛП, диэлектрические волноводы, Н-волновод, стандартный прямоугольный волновод и желобковый волновод. В данной работе не рассматриваются желобковый волновод из-за ограниченных рамок работы, а также диэлектрические волноводы, на некоторых модификациях которых уже разработаны гексаферритовые резонансные вентили.

1.5. Выводы по главе 1

1. Резонансные вентили на основе гексаферритовых композитных резонаторов отличаются простой конструкцией и не требуют трудоемких процессов настройки. Они имеют сравнительно неплохие параметры, хотя и уступают по прямым потерям вентилям на основе циркуляторов, а по ширине полосы - поляризационным вентилям. Относительная простота резонансных вентилей делает их перспективными для применения в коротковолновой части миллиметрового диапазона, в которой технологические и конструктивные проблемы стоят особенно остро.

2. В настоящее время в миллиметровом диапазоне разработка гексаферритовых резонансных вентилей для различных ЛП находится на разных уровнях. Имеются сведения о возможности разработки вентилей на цилиндрической щелевой линии при размещении резонатора снаружи линии. На микрополосковой линии разработаны вентили разных типов (на связанных волнах, на основе циркуляторов и т. п.), однако задача разработки резонансных вентилей на этой ЛП остается до конца не решенной. Имеются данные расчета электромагнитного поля в МПЛ, который показывает наличие областей с круговой поляризацией магнитного поля. Это говорит о возможности разработки резонансных вентилей на МПЛ. На щелевой линии и волноводно-щелевой линии показана возможность разработки гексаферритовых резонансных вентилей. На стандартном прямоугольном волноводе разработаны гексаферритовые резонансные вентили (как однокомпонентные, так и многокомпонентные) с композитными гексаферритовыми резонаторами. Для зеркального диэлектрического волновода задача разработки гексаферритовых резонансных вентилей с композитными резонаторами является решенной.

3. В миллиметровом диапазоне применяется большое количество различных ЛП. Резонансные вентили наряду с другими устройствами, такими как циркуляторы, фильтры и т. п., могут быть необходимы для разработки систем на этих линиях.

4. Проведенный анализ применяемых ЛП позволяет выбрать те из них, для которых разработка вентилей резонансного типа в настоящее время наиболее актуальна. При выборе ЛП были учтены следующие критерии: 1) реальная потребность в вентилях на данной ЛП (обусловленная конкретными разработками радиосистем на этой ЛП); 2) наличие других функциональных устройств на рассматриваемой ЛП; 3) физическая возможность разработки резонансных вентилей (связанная с определенной структурой электромагнитного поля); 4) малые потери в миллиметровом диапазоне; 5) технологичность (простота изготовления). В результате в качестве базовых ЛП были выбраны СПВ, Н-волновод, микрополосковые и щелевые ЛП (в том числе и цилиндрическая щелевая линия), волноводно-полосковые и волноводно-щелевые линии. Выбранные ЛП будут рассмотрены далее с целью разработки на их основе гексаферритовых резонансных вентилей.