# 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ   МОДЕЛЬ   ГЕКСАФЕРРИТОВОГО РЕЗОНАНСНОГО   ВЕНТИЛЯ

Математическая модель гексаферритового резонансного вентиля строится на основе электродинамического расчета. В этом расчете гексаферрит описывают тензором магнитной восприимчивости. Поэтому во второй главе в п. 2.1 рассматривается тензор магнитной восприимчивости гексаферрита, а в п. 2.2 - методы электродинамического расчета ЛП с гексаферритом.

В п. 2.3 описан подход к построению математической модели резонансного вентиля. Ее предложено записать в простом приближенном виде, выделив “электродинамическую” и “ферритовую” части. Такой вид математической модели особенно удобен для расчета многокомпонентных вентилей.

Расчет ЛП с гексаферритовым резонатором является приближенным. Источники погрешностей имеются как в электродинамическом анализе ЛП, так и в описании тензора магнитной восприимчивости гексаферрита.

Анализ большинства ЛП с ферритом проведен в данной работе методом малых возмущений, который верен только для тонких ферритовых резонаторов. Поэтому предложено при выходе за пределы применимости метода малых возмущений (в случае толстого гексаферритового резонатора) уточнять математическую модель резонансного вентиля поправочными функциями, получаемыми экспериментальным путем.

Является приближенной и теория гексаферрита. Она, например, не учитывает возможную асимметрию закона распределения полей анизотропии зерен. К настоящему времени разработано большое количество разных гексаферритов и, как показывает практика, некоторые из них имеют асимметричную кривую ФМР. Раньше при расчете резонансных вентилей асимметрию кривой ФМР не учитывали. Однако при проектировании широкополосных вентилей неучет асимметрии кривой ФМР будет приводить к отличию частотной характеристики вентиля от расчетной. В работе предложен способ внесения соответствующей поправки в теорию гексаферрита, основанный на некоторой аппроксимации наблюдаемой асимметричной кривой ФМР.

В п. 2.4 описан алгоритм синтеза широкополосного вентиля на основе многокомпонентного гексаферритового резонатора. В алгоритме синтеза используется математическая модель вентиля, предложенная в п. 2.3.

## 2.1. Тензор магнитной восприимчивости гексаферрита. Теоретический анализ

Для проектирования резонансных вентилей необходимо, прежде всего, уметь математически описывать применяемые в них гиромагнитные резонаторы.

В данной работе рассмотрены композитные гексаферритовые резонаторы, представляющие собой механическую смесь гексаферритового порошка с диэлектрическим связующим. Как было отмечено выше, гексаферритовый резонатор может быть как однокомпонентным, так и многокомпонентным. В первом случае гексаферритовый порошок представляет собой порошок одного химического состава, во втором - смесь порошков разных химических составов (имеющих разные поля анизотропии).

В композитных гексаферритовых резонаторах обычно применяются порошки, полученные из спеченных поликристаллических магнитоодноосных гексаферритов.

В гиромагнитной технике гексаферритовый резонатор описывается математически так называемым внешним тензором магнитной восприимчивости, а безграничный гексаферритовый материал - так называемым внутренним тензором магнитной восприимчивости или магнитной проницаемости гексаферрита. При переходе от внутреннего тензора к внешнему учитываются границы гексаферритового резонатора путем введения размагничивающих факторов.

Известны работы по теоретическому анализу внутреннего тензора магнитной восприимчивости однокомпонентного и многокомпонентного поликристаллических гексаферритов (ПГФ), работающих как в режиме предельной, так и в режиме частной петли гистерезиса [13, 140 - 141]. Далее излагаются основные положения этих работ.

В этих работах тензор магнитной восприимчивости ПГФ получен в предположении независимости гексаферритовых частиц в ПГФ (это справедливо для сильноанизотропных материалов, у которых поле анизотропии НA много больше намагниченности насыщения Мs). В исходной модели ПГФ учитываются следующие три особенности его зернистой структуры.

1. Относительная плотность. Относительная плотность ПГФ равна отношению объема, занимаемого частицами гексаферрита, к общему объему:

PV=VFVp,                                                            (2.1)

где  VF - объем, занимаемый частицами гексаферрита;

VP - общий объем композитного материала.

2. Текстура. Существует разброс направлений гексагональных осей частиц относительно некоторого преимущественного направления осей - оси текстуры. Этот разброс описывают законом распределения P(x). В [13, 140] закон распределения аппроксимируется простой функцией:

P(x)=(2m+1)x2m,                                                (2.2)

где  2m=2x−11−x, 0≤x≤1, 0≤m≤¥, x=cosQc,Qc - угол между гексагональной осью частицы и осью текстуры.

3. Разброс значений полей анизотропии частиц. Из-за неидентичности частиц по их форме и внутренней кристаллографической анизотропии существует разброс значений полей анизотропии частиц. Его можно описать другим законом распределения Р(НАК). В [13, 140] этот закон распределения аппроксимируется функцией (закон Коши):

P(HAK)=1pDHA(HAK−HA)2+DHA2,                                (2.3)

где  HAK - значение поля анизотропии к - ой частицы;

HA - среднее значение поля анизотропии частиц;

DHA - полуширина    разброса   значений   полей   анизотропии  частиц.

Выбор именно такого распределения дает возможность записать тензор магнитной восприимчивости ПГФ в привычной форме [141].

С учетом указанных выше особенностей тензор магнитной восприимчивости однокомпонентного ПГФ можно представить в виде:

c=cxxcxycxzcyzcyycyzczxczyczz.                                              (2.4)

Компоненты тензора определяются путем интегрирования по всем частицам:

cij(f,H0,Q,F)=PvQ=0cp2Fc=02pHFR¥ckij(Qk,Fk,HAK)∗P(Qc,Fc,HAK)dHAKdFcdQc,

(2.5)

где  ckij - компоненты тензора магнитной восприимчивости частицы с шириной резонансной кривой DHAK=2Hï(НП - параметр потерь);

Qk,Fk - полярный и азимутальный углы между гексагональной осью частицы и направлением постоянного магнитного поля;

Qc,Fc - полярный и азимутальный углы между осью частицы и осью текстуры;

Q,F - полярный и азимутальный углы между осью текстуры и направлением постоянного магнитного поля.

Интегралы (2.5) можно упростить при следующих допущениях:

1. Компоненты тензора магнитной восприимчивости для отдельной частицы (ck) определяются так же, как для изолированного монодоменного кристалла гексаферрита в форме эллипсоида вращения.

2. Разброс направлений осей частиц и разброс значений полей анизотропии частиц независимы.

3. Совокупность частиц намагничена до насыщения.

При этих допущениях интегралы (2.5) примут вид:

cij=Pv2pPpx=01Fc=02pckijf,H0,HA,Hï,Qk(Q,F,Qc,Fc)Fk(Q,F,Qc,Fc)P(x)dFcdx (2.6)

В выражениях (2.6) параметр НП учитывает уже не только ширину резонансной кривой частицы, но и, главным образом, разброс значений полей анизотропии частиц.

Анализ этих интегралов позволил объяснить основные свойства предельно намагниченных ПГФ.

Математическая модель многокомпонентного ПГФ, содержащего смесь из N гексаферритовых порошков, построена в работе [13] на основании рассмотренного выше подхода к анализу гиромагнитных свойств совокупности гексаферритовых частиц.

В предположении, что относительная плотность многокомпонентного материала (представляющая собой сумму объемных концентраций гексаферритовых компонентов этого материала) не изменяется по объему, можно ввести следующий закон распределения для описания разброса полей анизотропии частиц:

P(HAK)=1Pvn=1NPvnPn(HAK),                                        (2.7)

где     Pvn - объемная концентрация n - го гексаферритового компонента;

Pn(HAK) - закон распределения для n - го гексаферритового компонента.

В этом случае магнитную восприимчивость многокомпонентного гексаферритового материала можно записать в виде:

c=n=1Ncn,                                                         (2.8)

где  (cn) - тензоры вида (2.4), а компоненты этих тензоров описываются интегралами (2.5):

χijn(f,H0,Θ,Φ)=PvnΘ=0cπ2Φc=02πHАК∞χkijn(Θk,Φk,ΗAK)Pn(Θc,Φc,ΗAK)dΗAKdΦcdΘc.

(2.9)

Эти интегралы можно свести к более простому виду при тех же допущениях, которые были рассмотрены для случая однокомпонентного гексаферритового материала. При этом формула (2.9) сводится к виду:

cij=Pvn2pPpx=01Fc=02pckijnf,H0,HA,Hn,Qk(Q,F,Qc,Fc)Fk(Q,F,Qc,Fc)Pn(x)dFcdx (2.10)

Кроме того, в [13, 140] принято, что законы распределения Рn(х) для каждого гексаферритового компонента совпадают: Р1(х) = Р2(x) = ... = РN(x) = Р(x).

Анализ тензора магнитной восприимчивости гексаферрита (cn) показывает, что отклонение оси текстуры от положения, при котором она ориентирована параллельно постоянному магнитному полю Н0, вызывает увеличение прямых потерь и уменьшение обратных потерь резонансных вентилей [13]. Поэтому в данной работе нам интересен только частный случай, когда ось текстуры материала ориентирована параллельно постоянному магнитному полю Н0. В этом случае тензор (cn) запишется в более простом виде:

cn=cnjkn0−jkncn000c||n.                                               (2.11)

Допустимо предположение, что H0/sinQk<<HAn, то есть либо гексаферритовый материал обладает хорошей текстурой, либо мала напряженность поля Н0 по сравнению с полем анизотропии каждого из компонентов. В этом приближении компоненты тензора (2.11) вычисляются по формулам [13]:

cn=A1n∗cn++cn−2,

kn=A2n∗cn+−cn−2,

c||n=A3n∗cn++cn−2,

cn±=MsnHAn+H0KrmHw+jHïn,

A1n»1+x22+H0HAn+H0(1−x2),

A2n»x+H0HAn+H0(1−x2),                                              (2.12)

A3n»(1−x2)(HAnHAn+H0)2,

Kr=12−x,

Hw=wm0g,

MSn=sSd.

Здесь: Мsn - намагниченность насыщения n-го гексаферритового компонента,  т. е.

Мsn = РvnМon;

М0n - намагниченность насыщения частицы n-го гексаферритового компонента;

НAn - среднее поле анизотропии n-го гексаферритового компонента;

НПn  -  параметр потерь n-го гексаферритового компонента;

S - удельная намагниченность насыщения n-го гексаферритового компонента;

d - плотность гексаферритового резонатора.

Первый (x) и второй (x2) моменты связаны между собой соотношением x2=x(2−x).

Формулы (2.8, 2.11, 2.12) описывают тензор магнитной восприимчивости многокомпонентного гексаферритового материала. Для нахождения тензора магнитной восприимчивости резонатора, выполненного из этого материала, необходимо учесть влияние формы резонатора, то есть установить взаимосвязь между внутренним тензором магнитной восприимчивости материала и внешним тензором магнитной восприимчивости резонатора. Как показано в работе [13], для нахождения внешнего тензора магнитной восприимчивости резонатора в формулах (2.12) надо заменить НAn на НAPn - среднее поле анизотропии n-го компонента гексаферритового резонатора:

HAPn»HAn+(Nx+Nz2A1nMsn−NyA2nn=1NMsn) ,                         (2.13)

где  Nx, Ny, Nz - размагничивающие факторы.

Для однокомпонентного гексаферритового резонатора следует положить в формуле (2.13) N = 1. В данной работе рассматриваются Е-резонаторы, для которых размагничивающие факторы равны: Nx = 1, Ny = 0, Nz = 0.

Влияние формы резонатора приводит к смещению кривой ФМР каждого гексаферритового компонента и смещению кривой ФМР резонатора в целом, кривая ФМР многокомпонентного Е-резонатора, кроме того, имеет несколько измененную форму.

Все вышеприведенные формулы получены в предположении, что резонатор находится в предельно намагниченном состоянии. Случай неполного намагничивания гексаферритового резонатора рассмотрен в работе [13], где получены выражения для тензора магнитной восприимчивости гексаферритового резонатора для этого случая. Как показано в работе [13], при неполном намагничивании гексаферритового резонатора резонансный вентиль на его основе обладает худшими параметрами. Размагничивание гексаферритового резонатора приводит к расширению кривой ФМР, смещению резонансной частоты и уменьшению вентильного отношения вплоть до 1 для полностью размагниченного резонатора. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы гексаферритовые резонаторы находились в намагниченном состоянии, особенно в случае вентилей без постоянного подмагничивающего поля, когда существует возможность частичного размагничивания резонатора.

Для нахождения внутреннего тензора магнитной восприимчивости гексаферрита и внешнего тензора магнитной восприимчивости гексаферритового резонатора, которые используются в электродинамическом расчете ЛП с гексаферритом, необходимо знание гиромагнитных параметров гексаферрита и гексаферритового резонатора. Гиромагнитные параметры H, HA, HAP и S гексаферрита и гексаферритового резонатора, используемые в расчетах, измерялись по известной методике [13]:

1) гексаферритовый резонатор толщиной не более (0.02 - 0.03)а размещается на узкой стенке согласованного СПВ; измеряется частотная зависимость потерь при H0 = 0 ;

2) по измеренным потерям определяется ’’ из формулы:

α±@54.6λVpc} } }  over  {a rSup { size 8{3} } b} } } {,                                                            (2.14)

где     - обратные и прямые потери,

в - длина волны в волноводе без феррита,

a,b - ширина и высота волновода;

3) значения гиромагнитных параметров H, HAP и S находятся по измеренным значениям ширины полосы резонатора f, резонансной частоты резонатора fрез р  и резонансных потерь резонатора рез:

а) ширина кривой ФМР резонатора определяется по формуле:

DH=Hï=2pDfm0g(2.15)

б) среднее поле анизотропии резонатора HAP и материала HA  находится по формулам:

HÀò=2pfð ðm0g (2.16)

HA =  HAP+NфMS,                                                (2.17)

где  Nф  =  NzA2 - Nx  / 2A1 tф  /(tф + h)A2 - h /(tф + 2h)А1,

h - высота резонатора,

tф - толщина резонатора;

в) удельная намагниченность насыщения определяется по формуле:

sS=αðDw13.6m0gλa3bmA1                                                (2.18)

или по химическому составу [13].

Применяемые в данной работе для экспериментов и для вентилей типы гексаферритов сведены в таблицу 2.1. При расчете использовались следующие параметры композитного гексаферритового резонатора (кроме случаев, когда это было особенно оговорено): плотность резонатора d = 2700 кг/м3; текстура x = 90%; диэлектрическая проницаемость ф

Следует иметь в виду, что при разработке гексаферритовых резонансных вентилей необходимо учитывать специфические свойства гексаферрита, которые часто сводят только лишь к снижению требуемого подмагничивающего поля на величину поля анизотропии феррита. Практика       создания       резонансных       вентилей       показала       явную

Таблица 2.1

Параметры гексаферритов, используемых в работе

| № пп. | Тип феррита | Поле анизотропии, HA, кА/м | Ширина полосы,H, кА/м | Удельная намагниченность, S, A*м2/кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04СЧА | 1400 | 120 | 57.6 | 141 |
| 2 | 04СЧА1 | 1700 | 152 | 32.0 | 14 |
| 3 | 04СЧА2 | 1880 | 136 | 37.6 | 14 |
| 4 | 04СЧА3 | 2000 | 144 | 33.6 | 14 |
| 5 | 04СЧА4 | 2160 | 136 | 28.0 | 14 |
| 6 | 04СЧА5 | 1640 | 144 | 32.0 | 14 |
| 7 | 04СЧА7 | 2080 | 144 | 32.0 | 14 |
| 8 | 05СЧА1 | 1440 | 112 | 41.6 | 13 |
| 9 | 05СЧА2 | 1520 | 128 | 36.8 | 13 |
| 10 | 05СЧА3 | 1600 | 128 | 34.4 | 13 |
| 11 | 757 | 1690 | 160 | 32.0 | 14 |

недостаточность учета только этой особенности резонанса в гексаферритах [25]. В данной работе характеристики гексаферритовых резонансных вентилей определяются с учетом всех особенностей гексаферритов.

## 2.2. Гексаферрит в регулярной ЛП. Теоретический анализ

В настоящий момент известен ряд методов электродинамического расчета, которые либо непосредственно, либо по своей идее могут быть использованы при исследовании волноводов с ферритами [15]: точные граничные методы; метод собственных функций; методы теории возмущений; вариационные методы; метод сингулярных интегральных уравнений; метод, основанный на разложении поля волновода с ферритом по системе собственных волн волновода с однородным заполнением и по их продольным составляющим; метод связанных волн; метод, основанный на разложении поля волновода на плоские или конические волны; метод зеркальных изображений и др.

В работе [143] методы решения электродинамических задач подразделяются на три группы.

К первой группе отнесены эвристические методы, в которых исходная структура заменяется более простой.

Содержание второй группы составляют приближенные и асимптотические методы. В них граничная задача видоизменяется с учетом наличия в задаче больших или малых параметров.

К третьей группе отнесены методы, основанные на строгой постановке задач, которые преобразуются таким образом, чтобы возможно было либо их численное, либо аналитическое решение. Говоря о строгих методах, чаще всего имеют ввиду численную реализацию граничной задачи. Как правило, исходная постановка преобразуется таким образом, чтобы свести ее к системе линейных алгебраических уравнений, которая решается методом редукции. В этом смысле строгие методы мало отличаются от приближенных [143].

Аналитическое решение при помощи строгих граничных методов получено лишь для немногих типов волноводов с ферритом [15]. Так для СПВ и Н-волновода с диэлектрическими и ферритовыми слоями существует строгое решение граничной задачи методом парциальных волн при поперечном намагничивании феррита [16]. Согласно этому методу необходимо удовлетворить граничным условиям на границах раздела сред суммой падающей и отраженной волн. Этот метод применяется в данной работе для расчета СПВ и Н-волновода с диэлектрическими и ферритовыми слоями.

Решение большинства электродинамических задач для волноводов с ферритовыми элементами не может быть представлено в аналитическом виде на основе строгих методов.

Одним из наиболее распространенных методов исследования волноводов с ферритовыми элементами является метод малых возмущений [15,16].

В данной работе большинство волноводов с гексаферритом анализируются с помощью метода малых возмущений [15,16]. Этот метод позволяет довольно просто определить постоянную распространения волны в волноводе, если известна структура поля этой волны в присутствии феррита:

g=g0+S1m0(m−1)HH0∗dS+S1e0(e−1)EE0∗dS1wS0(,                      (2.19)

где g0 - постоянная распространения волны в волноводе без феррита,

Е0,Н0 - невозмущенное поле (волновод без феррита),

Е,Н - возмущенное поле (волновод с ферритом),

m - тензор относительной магнитной проницаемости феррита,

магнитная постоянная,

относительная диэлектрическая проницаемость,

электрическая постоянная,

S1 - поперечное сечение ферритового элемента,

S0 - поперечное сечение волновода.

Соотношение (2.19) является строгим. Однако составляющие возмущенного поля могут быть найдены только приближенно. Обычно пользуются квазистатическим приближением, пригодным только для ферритовых образцов, поперечные размеры которых много меньше длины волны [16]:

Hx=(1+Nyc)Hx0+jNxkHy0(1+Nxc)(1+Nyc)−NxNyk2,

Hy=(1+Nyc)Hy0+jNykHx0(1+Nxc)(1+Nyc)−NxNyk2,

Hz=Hz01+Nzcz,

Ex=Ex01+Nx(e−1),                                                                (2.20)

Ey=Ey01+Ny(e−1),

Ez=Ez01+Nz(e−1).

Здесь k - составляющие тензора магнитной восприимчивости феррита; Nx, Ny, Nz - размагничивающие факторы.

Таким образом, зная распределение поля, мы можем рассчитать постоянную распространения ЛП с ферритом.

## 2.3. Математическая модель резонансного вентиля

В этом параграфе рассматривается подход к построению математической модели резонансного вентиля на базе любой (из рассматриваемых в данной работе) линий передачи.

При помощи электродинамических методов можно рассчитать конструктивные параметры вентиля (такие, как толщина диэлектрика и его местоположение в волноводе, ширина щели или полоска и т. п.), соответствующие некоторому оптимуму (максимальному вентильному отношению, минимальным прямым потерям и т. п.). Эти расчеты обычно проводятся для резонансной частоты. А одной из задач данной работы является разработка резонансных вентилей с многокомпонентными гексаферритовыми резонаторами, выполненными на основе нескольких гексаферритов с разными полями анизотропии и, соответственно, разными частотами ФМР. Для проектирования таких вентилей нам нужен набор гексаферритов, резонансные кривые которых должны полностью перекрывать частотный диапазон вентиля. Поэтому нам необходимо уметь вычислять потери в некотором частотном диапазоне. При этом объем вычислений может значительно превышать объем вычислений, необходимых для определения некоторого оптимума конструкции вентиля.

Математические выражения, получаемые из электродинамического анализа ЛП с гексаферритом, обычно довольно сложны и громоздки (как, например, трансцендентные уравнения, полученные методом парциальных волн для СПВ и Н-волновода (п. 3.1 и п. 4.1) или бесконечные системы уравнений для МПЛ и ЩЛ (п. 5.1 и п. 6.1)). Кроме того, в алгоритме синтеза многокомпонентного вентиля используется симплексный метод (п. 2.4), для применения которого расчетные формулы необходимо преобразовать таким образом, чтобы масса гексаферрита входила в них линейно.

Поэтому целесообразно представить математические выражения в виде, простом и удобном для анализа и синтеза как однокомпонентных, так и многокомпонентных вентилей.

### 2.3.1. Теоретическое обоснование вида математической модели для случая тонкого ферритового резонатора

Сначала проиллюстрируем построение математической модели резонансного вентиля на примере. С этой целью рассмотрим наиболее простой случай тонкого (tф << однокомпонентного гексаферритового резонатора, размещенного на узкой стенке стандартного прямоугольного волновода.

Для СПВ с ферритовым Е-резонатором (на узкой стенке) методом малых возмущений можно получить следующую формулу для потерь [13]:

α(f)[ç]»13.6λa3bVc''(f),                                       (2.22)

где    в - длина волны в волноводе;

a, b - ширина и высота волновода;

Vф = tфhфф - объем ферритового резонатора;

’’ - мнимая часть диагонального компонента внешнего тензора магнитной восприимчивости.

В формулу  (2.22) входит объем ферритового резонатора Vф. Однако на практике, когда мы работаем с композитом, нам удобнее иметь дело с массой феррита. Поэтому выразим потери в (2.22) через массу. Для этого перепишем (2.22) следующим образом:

α(f)=E(f)Vc''(f)=E(f)Vmmc''(f),

т. е.       α(f)=E(f)F(f)m,    где  E=13.6λa3b,    F=Vmc'';                   (2.23)

здесь    E(f) - функция,    определяемая    геометрией    конкретной электродинамической   системы   (условимся   называть   ее      “электродинамической” функцией);

F(f) - функция, определяемая только  параметрами  ферритового  резонатора  (условимся  называть  ее “ферритовой” функцией);

mф - масса феррита в композитном резонаторе.

Вначале рассмотрим “ферритовый” множитель F. Он не зависит от типа линии передачи и определяется свойствами ферритового резонатора:

F=Vmc''=VmA1c++c−2²,   где   c±=MSHA+H0KrmHw+jHï,   (2.12)

(см. обозначения к формулам (2.12)).

Так как в объеме ферритового резонатора Vф намагниченность насыщения MS (магнитный момент единицы объема) связана только с ферритом (входящим в композит), справедливо соотношение:

MS=msSVÔ,

где       S - удельная намагниченность (магнитный момент единицы массы).

Тогда, учитывая (2.12),  для “ферритовой” функции F получим:

F=Vmc''=VmA1c++c−2²,

т. е.    F=A1F++F2,    где   F±=sSHA+H0KrmHw+jHï.                          (2.24)

Таким образом, мы переписали формулу для потерь (2.22) через массу феррита mф (2.23). При этом, как следует из выражений (2.12, 2.24), расчетные формулы для “ферритовой” функции F повторяют хорошо известные формулы для ’’, только вместо намагниченности насыщения MS в них входит удельная намагниченность насыщенияS.

Проанализируем формулы (2.23 - 2.24). Будем повышать частоту ФМР гексаферрита путем увеличения напряженности подмагничивающего поля H0. Предположим, что гексаферрит имеет идеальную текстуру (x= 1), а параметр потерь HП не изменяется с частотой. Рассчитаем зависимости  и F от частоты f для трех значений H0 по формулам (2.23 - 2.24). Эти зависимости изображены на рис. 2.1. Обозначим резонансные значения через aрез, а резонансные значения F как Fрез.

Как видно из рис. 2.1, Fрез не зависит от частоты (при указанных предположениях о гексаферрите), а рез(f) является медленной функцией частоты. Это объясняется тем, что с увеличением частоты изменяется структура электромагнитного поля в волноводе (магнитное поле в месте размещения   гексаферритового  резонатора),    а   это  влияет  на  величину

а

б

Рис. 2.1 Зависимости потерь от частоты  в СПВ с гексаферритом на

узкой стенке для случая тонкого резонатора, рассчитанные методом малых возмущений (ММВ) и методом парциальных волн (МПВ) (а), и ферритового множителя F (б) от частоты (a = 3.6 мм, b = 1.8 мм, tф = 0.03 мм, S = 32 Ам2/кг , HA = 1700 кА/м, H = 144 кА/м, x= 1)

потерь в гексаферрите. Влияние структуры поля на потери учитывается множителем E = 13.6λ(a3b), который является медленной функцией частоты. Основной же вклад в частотную характеристику вентиля (в ее резонансный характер) вносит частотная характеристика ферритового резонатора F(f) (2.24).

Таким образом, в формуле (2.23) мы выделили две части - “ферритовую” F и “электродинамическую” E . “Ферритовая” функция является резонансной функцией частоты, причем ее резонансные значения (для рассмотренного нами случая) не зависят от частоты (они будут “медленно” зависеть от частоты для гексаферрита с неидеальной текстурой или при зависимости параметра потерь от частоты). “Электродинамическая” функция является медленной функцией частоты.

Отметим, что в случае тонкого резонатора расчет потерь в рассмотренной системе методом малых возмущений и методом парциальных волн дают близкие результаты (рис. 2.1 а).

Аналогичные по структуре выражения для потерь, в которых возможно разделение “ферритовой” и “электродинамической” частей, получаются не только для рассмотренного выше конкретного случая, но и для других ЛП с ферритовыми резонаторами. В частности, в работе [16] на примере нескольких систем с ферритовыми резонаторами малых размеров (СПВ с произвольным расположением ферритового резонатора в виде сферы, цилиндра или пластины) показано, что форма резонансных кривых поглощения сохраняется одинаковой для всех систем, она не зависит от параметров волновода, размеров и формы ферритового образца; меняются лишь численные значения пиков поглощения.

Для других систем (СПВ с диэлектрическим слоем, Н-волновод, МПЛ и ЩЛ) с тонким ферритовым резонатором обоснованность представления формул для потерь в виде (2.23) показана путем проведения численных расчетов в соответствующих главах (пп. 3.3, 4.3, 5.3 и 6.3).

Тогда для общего случая (для любой ЛП с произвольным размещением тонкого ферритового резонатора) формулу (2.22) запишем в виде:

(f) = E(f,tд,д,ф, ...)F (f, S, HA,Н0, H, x) mф;                        (2.25)

здесь E - “электродинамическая” (медленно изменяющаяся с частотой) функция (аналог множителя 13.6λ(a3b) в формуле (2.22));

F - “ферритовая” (резонансная) функция (2.24);

tд, tф - толщины диэлектрической пластины и гексаферритового резонатора соответственно;

д,ф - диэлектрические проницаемости диэлектрической пластины и гексаферритового композита соответственно;

S - удельная намагниченность;

HA - поле анизотропии;

H0 - подмагничивающее поле;

H - ширина полосы ФМР;

x - параметр, характеризующий качество текстуры.

Такой вид формулы особенно удобен для расчета широкополосного вентиля (на основе нескольких гексаферритов с разными полями анизотропии) симплексным методом (см. п. 2.4).

### 2.3.2. Теоретическое обоснование вида математической модели для случая толстого ферритового резонатора

Вернемся к простому случаю СПВ с ферритовым резонатором на боковой стенке. Увеличим толщину резонатора. Для толстого ферритового резонатора формулы, подобной (2.22 - 2.23) нет. Поэтому проведем сравнение результатов численных расчетов, полученных с помощью метода парциальных волн (см. п. 3.2) и по формуле (2.23). Предположим, что гексаферрит имеет идеальную текстуру (x= 1), а параметр потерь HП не изменяется с частотой. Функцию E, входящую в формулу (2.23), определим при помощи метода парциальных волн:

E(f)=aÌïå(f)F(f)m.

Резонансные значения потерь, рассчитанные с помощью метода парциальных волн и по формуле (2.23), совпадают по определению. Однако форма кривой поглощения, рассчитанная по формуле (2.23) может отличаться от формы кривой поглощения, рассчитанной методом парциальных волн.

На рис. 2.2 приведены результаты расчетов, проведенных с помощью метода парциальных волн и по формуле (2.23). Как показывает их сравнение, частотные зависимости потерь, рассчитанные этими методами хорошо совпадают.

Таким образом, как и в случае тонкого резонатора, в случае толстого резонатора за резонансный характер и форму частотной зависимости потерь отвечает “ферритовый” множитель F, а за медленное изменение рез с частотой - зависимость Fрез(f) и “электродинамический” множитель E. Этот вывод подтверждают также результаты экспериментов, проведенных на СПВ при центральном расположении диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором. Оказывается, что при хорошей текстуре форма кривой ФМР для тонких и толстых пленок остается одной и той же; кроме того, форма кривой не изменяется при увеличении подмагничивающего поля Н0  (см. рис. 3.10).

Поэтому можно допустить, что структура выражения (2.25) справедлива и для толстых резонаторов, только меняется (количественно) входящий в эту формулу множитель E. А так как для толстого резонатора с увеличением его толщины потери возрастают не линейно (см. рис. 3.12), то в этом случае толщину резонатора следует включить в число параметров множителя E.

Рис. 2.2 Зависимости потерь от частоты в СПВ с гексаферритом

на узкой стенке для случая толстого резонатора:

1 - расчет по формуле (2.23);

2 - расчет методом парциальных волн

(a = 3.6 мм, b = 1.8 мм, tф = 0.3 мм, S = 32 Ам2/кг,

HA = 1700 кА/м, H = 144 кА/м, x= 1)

Таким образом, математическая модель вентиля представлена в простом виде (2.25), который особенно удобен для расчета частотных характеристик. Входящая в модель “ферритовая” функция F вычисляется по относительно несложным формулам типа (2.24), а “электродинамические” функции Eвычисленные для конкретных параметров tд, д, ф, ... , можно аппроксимировать (как будет показано в дальнейшем) простыми функциями.

Наши рассуждения останутся верными и для случая разных гексаферритов, только повышение резонансной частоты в этом случае будет связано не с увеличением подмагничивающего поля Н0 одного гексаферрита (как на рис. 2.1), а с увеличением поля анизотропии НА при переходе от одного гексаферрита к другому (с другими параметрами sS, HA, DH,  {x). Отметим, что в формуле (2.25) вклад гексаферрита в потери учитывается только множителем F и различие параметров разных гексаферритов будет учтено при расчете F.

Таким образом, мы предлагаем математическую модель, в которой для определенной ЛП “заготовлено” некоторое количество функций E, необходимых для расчета частотных характеристик вентилей. Эти функции рассчитываются электродинамическими методами (если это возможно) для различных конструктивных параметров ЛП (таких, как толщина диэлектрической пластины, ее диэлектрическая проницаемость и т. п.), соответствующих некоторым оптимумам (максимальным обратным потерям, минимальным прямым потерям, максимальному вентильному отношению и т. п.). Объем информации, запоминаемой в виде функций E, различен для разных ЛП. Для каждой ЛП мы должны иметь семейство функций E, которое может быть многомерным (зависящим от нескольких конструктивных параметров). Некоторые примеры этих функций для разных ЛП мы рассмотрим в соответствующих разделах.

Совокупность функций E и F образуют некоторую расчетную базу данных, которая дополняет и конкретизирует проведенный теоретический анализ. Выражение (2.25) в совокупности с указанной базой данных (E и F для конкретных ЛП) образует математическую модель резонансного вентиля (на любой из рассматриваемых ЛП). Такая модель, в которой влияние электродинамической системы, параметров гексаферрита и его массы разделено, очень удобна для анализа и синтеза вентилей.

### 2.3.3. Экспериментальные поправки

К предлагаемой математической модели мы пришли в результате теоретического анализа и численных расчетов. Тем не менее, эта модель является приближенной, так как реальные характеристики вентиля мы “подстраиваем” под некоторый шаблон (2.23).

Источники погрешностей имеются как в электродинамическом анализе ЛП, так и в описании тензора магнитной восприимчивости гексаферрита.

Электродинамический расчет ЛП с гексаферритом проводится методами, которые справедливы при тех или иных допущениях. Метод парциальных волн не учитывает конечную протяженность гексаферритового резонатора. Метод малых возмущений справедлив только для тонких гексаферритовых резонаторов. Кроме того, поля в ЛП, необходимые для метода малых возмущений, тоже рассчитываются в большинстве случаев приближенными методами.

Приближенным является и расчет тензора магнитной восприимчивости гексаферрита. Компоненты тензора не остаются одинаковыми по объему гексаферритового элемента, так как последний не является эллипсоидом; метод независимых зерен не учитывает взаимодействия частиц и т. д. Кроме того, если сравнить выражения для компонентов тензора магнитной восприимчивости ПГФ (2.11, 2.12) с выражениями для компонентов тензора магнитной восприимчивости изотропного феррита [16], то видно, что выражения (2.11, 2.12) отличаются введением некоторых коэффициентов, учитывающих особенности ПГФ. Большей части выражений (2.11, 2.12) мы можем верить, так как имеется достаточно экспериментальных данных, подтверждающих приемлемую точность описания ПГФ этими формулами [13]. Однако этого нельзя сказать о формулах для коэффициентов А1, А2, А3 и К (2.12), которые получены при довольно грубых допущениях и в общем случае могут давать большую погрешность. Еще более существенно, что параметр НП, учитывающий (главным образом) разброс значений полей анизотропии частиц, вообще может быть определен только из эксперимента.

Принятые допущения могут приводить к тому, что из-за приближенности теории (например, при выходе за пределы применимости метода малых возмущений в случае толстого гексаферритового резонатора) теоретические и экспериментальные результаты могут не совпадать. В то же время более точной теории может и не быть. В этом случае математическую модель резонансного вентиля целесообразно уточнять поправочными функциями, получаемыми из эксперимента.

Ниже рассмотрены экспериментальные поправки двух видов. Первая из них связана с приближенностью теории ПГФ (конкретно с тем, что в теории не учитывается асимметрия кривой ФМР). Вторая связана с приближенностью метода малых возмущений в случае толстого гексаферритового резонатора.

## 2.3.3.1. Поправка к теоретическому описанию ПГФ

В теории ПГФ предполагается, что кривая ФМР гексаферрита симметрична (при идеальной текстуре). Действительно, как правило, мы работаем с гексаферритами, имеющими симметричную кривую ФМР. Но к настоящему времени разработано большое количество разных гексаферритов и, как показывает практика, не все они обладают симметричной кривой ФМР (рис. 2.3) [144]. Ранее при разработке вентилей этот факт не учитывали [41]. Однако асимметрия кривой ФМР может приводить к отличию реальной частотной характеристики вентиля от расчетной. Это обстоятельство является особенно неприятным при проектировании многокомпонентных (широкополосных) вентилей.

Оказывается, что в некоторых гексаферритах (с хорошей текстурой) асимметрия кривой ФМР наблюдается как для толстых, так и для тонких пленок (см. рис. 3.11) и в то же время для ферритов с симметричной кривой ФМР ее симметрия сохраняется для толстых и тонких пленок (см. рис. 3.10).    Из    этого    следует,     что   асимметрия   резонансной   кривой

Рис. 2.3 Обратные потери вентиля на гексаферрите с несимметричной кривой поглощения (эксперимент)

Рис. 2.4 Обратные потери вентиля на гексаферрите с несимметричной

кривой поглощения: 1 - расчет с использованием формулы (2.26); 2 - расчет с использованием формул (2,11, 2.12);             3 - эксперимент (рис. 2.3) (a = 3.6 мм, b = 1.8 мм, t1 = 0.03 мм, t2 = t3, t4 = 0.5 мм, 1 = 4 = 9.8,S = 32 Ам2/кг, HA = 1690 кА/м, H = 144 кА/м,  x= 1, A = 0.35)

обусловлена не электродинамическими факторами, а свойствами гексаферрита.

Из теории поликристаллического гексаферрита известно, что ширина кривой ФМР связана с разбросом полей анизотропии частиц. Поэтому естественно предположить, что в гексаферрите с несимметричной кривой имеет место асимметрия разброса полей анизотропии частиц. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

В работе [140] показано, что вклад собственной ширины линии зерен в ширину полосы ФМР поликристаллического гексаферрита крайне невелик. Поэтому при теоретическом анализе обычно пренебрегают собственными потерями в зернах и считают, что Hк << H. В этом случае кривые ФМР каждого зерна можно представить с помощью дельта-функции:

ck''=SkdH0−Hð.kw,HAk',Qk,

где  Sk=-¥¥ck''dH0 - площадь под кривой поглощения зерна.

Рассмотрим случай, когда зерна неидентичны (HAk' HA) и текстура идеальна. В этом случае кривая ФМР в соответствии с (2.5) выражается интегралом:

cij''(f,H0)=pv0¥ckij''(f,H0,HAk')P(HAk')dHAk',

где ckij''(f,H0) - кривая поглощения отдельного зерна,

P(HAk') - закон распределения полей анизотропии зерен.

Тогда, учитывая, что Hð.k=wm0g−HAk'ºHw−HAk' и pvckð''=MSDHk, получим [140]:

c''=p2MSPHw−H0.

Таким образом, согласно приближенной теории, при указанных допущениях кривая ФМР поликристаллического гексаферрита повторяет кривую распределения P(HAk').

Если аппроксимировать закон распределения полей анизотропии зерен удобной симметричной функцией, то получим симметричную кривую. В [13, 140] для такой аппроксимации использовался закон Коши:

P(HAk')=1pDHA(HAk'−HA)2+DHA2,                                 (2.3)

где HAk' - значение поля анизотропии к - ой частицы;

HA - среднее значение поля анизотропии частиц;

DHA - полуширина    разброса   значений   полей  анизотропии  частиц.

Для этого случая тензор магнитной восприимчивости гексаферрита имеет вид

c=cjk0−jkc000c||;                                                       (2.11)

если ось текстуры материала ориентирована параллельно постоянному магнитному полю Н0  и если H0sinQk<< {HAk', то компоненты тензора (2.11) рассчитываются по следующим формулам:

c=A1∗c++c−2, k=A2∗c+−c−2,    c||=A3∗c++c−2,

c±=MsHA+H0KrmHw+jHï,    A1»1+x22+H0HA+H0(1−x2),          (2.12)

A2»x+H0HA+H0(1−x2), A3»(1−x2)(HAHA+H0)2,

Kr=12−x,   Hw=wm0g.

Для несимметричной кривой ФМР нужна другая аппроксимация. Учитывать асимметрию кривой ФМР можно по-разному; в данной работе предложен такой вариант.

Введем коэффициент асимметрии кривой ФМР A = (Df1−Df2)Df, где f1 - ширина полосы “левой” части кривой ФМР (расположенной ниже по частоте), а f2 - ширина полосы “правой” части кривой ФМР (f) (расположенной выше по частоте). Полная ширина кривой ФМРf = f1 + f2,  а  f1 = fрез - f1,  f2 = f2 - fрез  (рис. 2.3). При этом:

Df1=Df1+A2,   Df2=Df1−A2.

Учитывая (2.24), получим следующие выражения для гексаферрита с асимметричной кривой ФМР (при идеальной текстуре):

F±=ss(1+A)HA+H0mHw+jDH1+A2,    HA+H0mHw>0,  ss(1−A)HA+H0mHw+jDH1−A2,    HA+H0mHw<0,                     (2.26)

Как нетрудно видеть: 1) в точке резонанса (HA+H0mHw=0) кривые не имеют разрыва; 2) как и для гексаферрита с симметричной кривой ФМР, по-прежнему H*Fð+ / 2 =S ; 3) при А = 1 выражения (2.26) сводятся к выражениям (2.24).

Так как закон распределения полей анизотропии зерен трудно предсказуем, то коэффициент асимметрии кривой ФМР A, очевидно, надо определять из эксперимента. Найти его можно, используя известную методику определения ширины полосы ФМРH, когда гексаферритовый резонатор толщиной не более (0.02 - 0.03)а размещается на узкой стенке согласованного СПВ и измеряется частотная зависимость потерь при H0 = 0 (см. п. 2.1). Теперь кроме определенияH надо дополнительно определить A следующим образом:

A = Df1−Df2Df.

Проиллюстрируем предложенный способ учета асимметрии кривой ФМР.

Для гексаферрита с несимметричной кривой поглощения (гексаферрит лабораторной марки 757) измерим вышеуказанным методом полосы f1 и f2 и определим коэффициент асимметрии А. Расположим гексаферритовый резонатор с диэлектрической пластиной по центру СПВ.

На рис. 2.4 изображены частотные характеристики обратных потерь вентиля на гексаферрите с несимметричной кривой поглощения (гексаферрит лабораторной марки 757), рассчитанные методом парциальных волн по формулам (2.26), учитывающим асимметрию кривой ФМР (кривая 1), и по формулам (2.11, 2.12), не учитывающим асимметрию кривой ФМР (кривая 2), а также экспериментальная частотная характеристика (кривая 3).

Расчет обратных потерь с использованием формул для компонентов тензора магнитной восприимчивости гексаферрита, не учитывающих асимметрии кривой ФМР (2.11, 2.12), приводит в этом случае к большим ошибкам (рис. 2.4). В то же время расчет с использованием предложенных выражений (2.26) хорошо согласуется с экспериментом (рис. 2.4).

## 2.3.3.2. Поправка к электродинамическому расчету линии передачи с ферритовым резонатором методом малых возмущений

В данной работе для электродинамического расчета ЛП с ферритом используются два метода - метод парциальных волн и метод малых возмущений. Для анализа большинства ЛП с ферритом из-за отсутствия более строгих методов применен именно метод малых возмущений. А этот метод справедлив только для тонких ферритовых резонаторов.

Для тех ЛП, при анализе которых используется метод парциальных волн, имеется хорошая возможность определить пределы применимости метода малых возмущений путем сравнения результатов, полученных этим методом и более строгим методом парциальных волн. Найденные пределы могут в какой-то степени служить ориентировочными и для других ЛП.

Такое сравнение вышеуказанных методов было проведено на примере СПВ (п. 3.3). Как оказалось, даже для относительно тонких резонаторов имеются расхождения по величине потерь (см. рис. 3.10 а), а для толстых резонаторов, кроме того, появляются отличия в наклоне частотных зависимостей резонансных потерь (рис. 3.10 б). Все это является неприятным моментом для проектирования вентилей, особенно многокомпонентных, так как на практике мы будем получать не заданную частотную характеристику, а несколько другую.

Поэтому, если мы выходим за пределы применимости метода малых возмущений, надо ввести экспериментальную поправку. Как это делать - очевидно, возможны разные варианты.

В этой работе предложен следующий вариант внесения поправок - уточнять теоретическую функцию (f) поправочной функцией R(f), определяемой экспериментально:

R (f)=рез экспер(f) /рез теор(f),                                            (2.27)

где рез теор(f),рез экспер(f) - резонансные потери, полученные, соответственно, теоретически и экспериментально.

Математическую модель вентиля, уточненную экспериментально определяемой функцией R, в случае однокомпонентного резонатора можно представить в виде:

(f) = E/(f,tд,д,ф ...)F (f, S, HA,Н0, H, x) mф                               (2.28)

где      E/(f,tд,д,ф ...)E(f,tд,д,ф ...)R(f,tд,д,ф ...);

R(f,tд,д,ф ...) - поправочная функция, компенсирующая погрешность расчета резонансных потерь рез теор(f).

Таким образом, мы предлагаем математическую модель, в которой для определенной ЛП имеется помимо расчетных “электродинамических” функций E некоторое семейство экспериментальных поправочных функций R. Эти поправочные функции являются функциями частоты, но в них входят также некоторые конструктивные параметры. Совокупность поправочных функций, являющаяся дополнением к расчету методом малых возмущений, позволяет осуществлять на основе этого метода проектирование вентилей для данного типа ЛП. Объем информации, запоминаемой в виде поправочных функций, различен для разных ЛП. Для каждой ЛП мы должны иметь семейство поправочных функций, которые могут быть многомерными (для разной геометрии ЛП). Конкретно эти функции для разных ЛП мы рассмотрим в соответствующих разделах.

Совокупность поправочных функций представляет собой экспериментальную базу данных. Эта база данных вместе с проделанным теоретическим анализом образуют теоретически обоснованную и экспериментально дополненную математическую модель резонансного вентиля.

Эта математическая модель резонансного вентиля является приближенной. Тем не менее, на ее основе можно разработать реальную несложную методику проектирования вентилей, исключающую необходимость их экспериментальной доводки.

В случае многокомпонентного гексаферритового резонатора формула (2.24) примет вид:

(f) = E/(f,tд,д,ф ...) i=1NFi(f, sSi,HAi, H0, DHi,  {x)mi,                  (2.29)

где  N - количество гексаферритовых компонентов, используемых в вентиле;

mфi - масса i - го гексаферритового компонента.

Такой вариант внесения экспериментальной поправки R(f) использовался при проектировании многокомпонентного вентиля с толстым гексаферритовым резонатором на МПЛ и ЩЛ.

## 2.4. Алгоритм синтеза широкополосного вентиля на основе многокомпонентного гексаферритового резонатора

Одной из задач данной работы является разработка резонансных вентилей с многокомпонентными гексаферритовыми резонаторами, выполняемых на основе нескольких гексаферритов с разными полями анизотропии и, соответственно, разными частотами ФМР.

Для создания многокомпонентного резонансного вентиля с заданной рабочей полосой нам необходим набор гексаферритов, резонансные кривые ФМР которых должны полностью перекрывать частотный диапазон вентиля.

В этом параграфе описан разработанный в работе [13] алгоритм синтеза широкополосного вентиля на основе многокомпонентного гексаферритового резонатора. В данной работе этот алгоритм использовался для синтеза разрабатываемых широкополосных вентилей.

Задача синтеза широкополосного вентиля формулируется следующим образом: из N (N  1) гексаферритовых порошков с известными гиромагнитными параметрами НАn, Sn, n требуется синтезировать гексаферритовый материал таким образом, чтобы выполненные из него резонаторы обеспечивали обратные потери не менее некоторого заданного уровня, а прямые потери не более другого заданного уровня. Эти требования можно записать в виде:

α+(f)³A(f),                                                   (2.30)

для  fрез1   f   fрезN.

Систему (2.30) можно представить следующим образом:

n=1Nmnaon+(fi)³A(fi),                                              (2.31)

где fi  - дискретные значения частоты  (fifрез1 , fрезN]; i = 1,2, ... N);

αon±(fi)=αn±(fi)mn - удельные потери n-го гексаферритового резонатора, определяемые по заданным гиромагнитным параметрам гексаферритовых порошков.

При этом очевидно, что

M=n=1Nmn,                                                     (2.32)

где    M - масса гексаферритового резонатора.

Тогда задачу синтеза можно сформулировать так: требуется минимизировать массу гексаферритового резонатора M в (2.32) путем подбора соответствующих значений mфn при соблюдении ограничений (2.31). Решение поставленной задачи проводится с помощью симплексного метода (метода последовательного улучшения плана).

В гл. 3, 4 и 5 этот алгоритм был применен для разработки широкополосных вентилей на СПВ, Н-волноводе и ЩЛ.

## 2.5. Выводы по главе 2

1. Из теоретического анализа тензора магнитной восприимчивости поликристаллического гексаферрита (с учетом особенностей его зернистой структуры - плотности, текстуры и разброса значений полей анизотропии частиц) следует, что для анализа резонансных вентилей целесообразно выбрать частный, но важный в практическом отношении случай расположения гексаферритового резонатора, когда ось текстуры материала ориентирована параллельно постоянному магнитному полю Н0. Для этого случая тензор магнитной восприимчивости поликристаллического гексаферрита имеет относительно простой вид.

2. В настоящее время известен ряд методов электродинамического расчета, которые - либо непосредственно, либо по своей идее - могут использоваться при исследовании волноводов с ферритами. В данной работе для расчета резонансных вентилей предложено использовать два метода - метод парциальных волн (являющийся строгим граничным методом) и метод малых возмущений (приближенный метод). Метод малых возмущений позволяет довольно просто определить постоянную распространения волны в волноводе с ферритом, если известна структура поля этой волны.

3. Математическую модель резонансного вентиля целесообразно записать в обобщенном виде. Для такой записи предложено выделить в частотной зависимости потерь “ферритовую” и “электродинамическую” части. Полученный вид математической модели достаточно прост и особенно удобен для расчета многокомпонентных вентилей (так как масса гексаферрита входит в расчетные формулы линейно).

4. Расчет ЛП с гексаферритовым резонатором является приближенным. Источники погрешностей имеются как в электродинамическом анализе ЛП, так и в описании тензора магнитной восприимчивости гексаферрита.

Анализ большинства ЛП с ферритом проведен в данной работе методом малых возмущений, который верен только для тонких ферритовых резонаторов. Поэтому предложено при выходе за пределы применимости метода малых возмущений (в случае толстого гексаферритового резонатора) уточнять математическую модель резонансного вентиля поправочными функциями, получаемыми экспериментальным путем.

Является приближенной и теория гексаферрита. Она, например, не учитывает асимметрию кривой ФМР. В работе предложено асимметричную кривую ФМР гексаферрита аппроксимировать удобной асимметричной функцией.

Лабораторная марка гексаферрита

Для данных конструктивных параметров ЛП мы имеем функции E, полученные из расчета; если расчет не совпадает с экспериментом, то расчет уточняется функциями R, полученными  на основе экспериментальных данных. Таким образом, в общем случае для данных конструктивных параметров ЛП мы имеем пару семейств функций E и R.