# 3. ГЕКСАФЕРРИТОВЫЕ   РЕЗОНАНСНЫЕ   ВЕНТИЛИ   НА   СТАНДАРТНОМ   ПРЯМОУГОЛЬНОМ   ВОЛНОВОДЕ

Стандартный прямоугольный волновод (СПВ) - классическая линия передачи. Именно на СПВ были впервые выполнены гексаферритовые резонансные вентили.

Гексаферритовый резонансный вентиль в простейшем виде представляет собой участок СПВ, содержащий пластину из гексаферрита.

Сегодня СПВ является линией передачи, наиболее исследованной на предмет создания резонансных вентилей. К началу данной работы были достигнуты определенные результаты в теоретическом анализе СПВ с ферритом. Получены выражения для расчета потерь в СПВ с ферритом разными методами (например, методом малых возмущений и методом парциальных волн). На СПВ были разработаны гексаферритовые резонансные вентили разных модификаций - и на пластинах из спеченного гексаферрита (в том числе “наборные” вентили с несколькими пластинами из гексаферритов с разными полями анизотропии), и на основе композитных пленок (как однокомпонентных, так и многокомпонентных). Фактически, к началу данной работы оставался недоработанным, пожалуй, лишь один вариант конструкции резонансного вентиля (об этом мы поговорим подробнее в п. 3.6).

Поэтому главная задача главы 3 заключается не столько в улучшении параметров самих вентилей, сколько в решении методической задачи достижения заданных параметров вентилей с хорошей повторяемостью количественных результатов. А СПВ является для этого удобным объектом, так как он хорошо изучен и на нем достигнуты лучшие результаты в разработке резонансных вентилей. Решив поставленную задачу для случая СПВ, мы сможем для достижения той же цели на других ЛП действовать аналогичным образом.

Предложенный в данной работе подход позволяет решить поставленную задачу. Для ее решения необходимо пройти все этапы разработки вентиля на СПВ - от теоретического расчета СПВ с гексаферритом (для конкретных параметров композитной пленки) до разработки математической модели вентиля и методики его проектирования, а также создания образцов вентилей на СПВ.

Что касается математической модели резонансного вентиля, то в главе 2 была предложена такая модель, которая как раз приспособлена для решения подобных задач. В главе 3 на примере СПВ мы проиллюстрируем принцип построения предложенной математической модели, проведем обоснование этой модели и апробируем предлагаемую методику проектирования на конкретных примерах однокомпонентных и многокомпонентных вентилей.

## 3.1. Стандартный прямоугольный волновод с гексаферритом. Теоретический анализ

Исследование СПВ с диэлектрическим и ферритовым слоями (рис. 3.1) требует решения соответствующей граничной задачи, в результате которого определяется структура поля и постоянная распространения собственных волн этой системы.

Для нахождения постоянной распространения такой системы можно воспользоваться, например, методом малых возмущений или методом парциальных волн (см. п. 2.2). Выражения для определения постоянной распространения регулярного СПВ с диэлектрическим и ферритовым слоями этими методами получены в работе [16].

Рис. 3.1 Резонансный вентиль на стандартном прямоугольном волноводе:

t1 - толщина ферритового резонатора;

t4 - толщина диэлектрического слоя

Метод малых возмущений приводит к относительно более простым уравнениям, чем метод парциальных волн, однако метод малых возмущений справедлив только для ферритовых резонаторов малой толщины. Для регулярного СПВ с диэлектрическим и ферритовым слоями метод малых возмущений приводит к следующему уравнению [16]:

gy=gy0+gy0[m−m0msin2k0xt2+m−m0m0k0x2gy02cos2k0xt2mmkmk0xgy0sin2k0xt2+e−e0e0k02gy02sin2k0xt2]t1D(gy0,w,t1,t2,t3,t4,e4)                        (3.1)

где   k0x=k02−gy02,  k0=w2m0e0,  m=m2−k2m,   t2=t1+t2;

здесьy0 - постоянная распространения СПВ без ферритового резонатора;

w - круговая частота;

t1 - толщина гексаферритового слоя;

t4 - толщина диэлектрического слоя;

   - компоненты тензора магнитной проницаемости (абсолютной) гексаферрита;

 - относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрической пластины.

Множитель D(gy0,w,t1,t2,t3,t4,e4), зависящий, в основном, от толщины и диэлектрической проницаемости диэлектрической пластины, а также ее местоположения в СПВ, имеет довольно сложный вид и здесь не приводится.

Для регулярного СПВ с диэлектрическим и ферритовым слоями существует строгое решение граничной задачи (для Н-волн) методом парциальных волн, который приводит к следующему трансцендентному уравнению для нахождения постоянной распространения исследуемой системы [16]:

kmgyk4x2tankxt1tank0xt2tankoxt3tank4xt4+k4x2         (3.2)

где    kx=k2−gy2,   k0x=k02−gy2,    k4x=k42−gy2,

k=w2me1e0,  k0=w2m0e0,  k4=w2m0e4e0,

m=m2−k2m.

Обратные и прямые потери находим из выражения:

α±[ç]=8.69gy//±l ,                                                     (3.3)

где  ф - длина ферритового слоя;

gy//± - мнимые части постоянных распространения обратной и прямой волн.

Микаэлян А.Л., получивший трансцендентное уравнение (3.2) методом парциальных волн для СПВ с ферритом, из-за его сложности для проведения расчетов разложил его в ряд Тейлора и учитывал только первые два члена разложения [16].

Воспользуемся уравнениями (3.1 - 3.2) для расчета СПВ с диэлектрическим и гексаферритовым слоями. Для этого в трансцендентное уравнение (3.1 - 3.2) подставим тензор магнитной восприимчивости гексаферрита (2.11, 2.12).

Для расчета невзаимных характеристик по формулам (3.1 - 3.2) разработана вычислительная программа (приложение П.1.). Тестирование разработанной программы проводилось двумя способами. Во-первых, результаты расчета резонансных потерь по этой программе сравнивались с известными результатами расчета СПВ с диэлектрическим слоем и резонатором из изотопного феррита [16]. Другой способ проверки - путем предельного перехода к известным ранее решениям (например, к СПВ с диэлектрическим слоем, но без феррита [145]).

Из-за большого объема вычислений с комплексными числами нахождение постоянной распространения y по формуле (3.2) может происходить с большой погрешностью. В связи с этим в программе предусмотрен контроль погрешности при расчете y. Для расчета погрешности используются формулы (П4.1 - П4.10). Оказалось, что для приемлемой точности расчета (< 0.01%) необходимо проводить расчет с двойной точностью.

## 3.2. Характеристики регулярного стандартного прямоугольного волновода с диэлектриком и гексаферритом

Для расчета постоянной распространения регулярного стандартного прямоугольного волновода с диэлектрическим и гексаферритовым слоями получены решения двумя методами - методом парциальных волн и методом малых возмущений. Метод парциальных волн является более строгим методом, чем метод малых возмущений. Поэтому в данном параграфе для расчета невзаимных характеристик СПВ с диэлектрическим и гексаферритовым слоями применялся метод парциальных волн.

Параметры гексаферрита определялись по методике, изложенной в п. 2.1 (на тонком резонаторе). Рассчитывались только магнитные потери.

Наибольший интерес при проектировании резонансных вентилей представляет вопрос о влиянии расположения диэлектрического слоя, его толщины и диэлектрической проницаемости на прямые и обратные потери, а также на вентильное отношение. Поэтому вначале проведем расчет зависимостей резонансных потерь, а также вентильного отношения от расположения диэлектрической пластины, ее толщины и диэлектрической проницаемости с целью оптимизации в дальнейшем конструкции вентиля. В этом расчете толщина резонатора соответствовала случаю тонкого резонатора и составляла t1 = 0.03 мм. При расчете использовались параметры резонатора (композитной пленки), выполненного из гексаферрита марки 04СЧА5 (см. п. 2.1).

На рис. 3.2 - 3.4 приведены некоторые расчетные зависимости нормированных обратных и прямых резонансных потерь, а также вентильного отношения от расположения диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором в СПВ t2 для различных значений диэлектрической проницаемости .

Как видно из рис. 3.2 - 3.4, обратные резонансные потери возрастают с увеличением диэлектрической проницаемости диэлектрика . Существует оптимальное место расположения диэлектрической пластины с гексаферритом t2, соответствующее минимуму прямых резонансных потерь и максимуму вентильного отношения.

На рис. 3.5 - 3.7, приведены некоторые расчетные зависимости нормированных обратных и прямых резонансных потерь, а также вентильного отношения от расположения диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором t2 для различных значений толщины диэлектрической пластины t4.

Как видно из рис. 3.5 - 3.7, обратные резонансные потери сначала возрастают с увеличением толщины диэлектрической пластины t4, а затем уменьшаются. Это объясняется тем, что вначале, при малой толщине диэлектрической пластины t4, концентрация поля в месте расположения гексаферрита увеличивается с ростом толщины диэлектрической пластины t4,  а  при  дальнейшем  увеличении  толщины  диэлектрической пластины t4

Рис. 3.2 Зависимости  нормированных обратных резонансных потерь

от местоположения диэлектрической пластины с резонатором в СПВ для разных значений диэлектрической проницаемости  пластины (t4  / a = 0.139)

Рис. 3.3 Зависимости нормированных прямых резонансных потерь от

местоположения диэлектрической пластины с резонатором в СПВ для разных значений диэлектрической проницаемости  пластины (t4  / a = 0.139)

Рис. 3.4 Зависимости вентильного отношения от местоположения

диэлектрической пластины с резонатором в СПВ для разных значений диэлектрической проницаемости  пластины (t4  / a = 0.139)

Рис. 3.5 Зависимости нормированных обратных резонансных

потерь от местоположения диэлектрической пластины с резонатором в СПВ для разных значений толщины диэлектрической пластины ()

Рис. 3.6 Зависимости нормированных прямых резонансных потерь  от

местоположения диэлектрической пластины с резонатором в СПВ для разных значений толщины диэлектрической пластины ()

Рис. 3.7 Зависимости вентильного отношения от местоположения

диэлектрической пластины с резонатором в СПВ для разных значений толщины диэлектрической пластины ()

поле концентрируется в основном в диэлектрике и концентрация поля в месте расположения гексаферрита уменьшается.

При проектировании резонансных вентилей представляет также интерес вопрос о влиянии толщины ферритового резонатора на прямые и обратные потери, а также на вентильное отношение.

На рис. 3.8 приведены некоторые расчетные зависимости нормированных обратных и прямых резонансных потерь, а также вентильного отношения от расположения диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором t2 для двух различных значений толщины гексаферритового резонатора t1 (для случая тонкого гексаферритового резонатора (t1 < 0.006и для случая толстого гексаферритового резонатора (t1 > 0.06. Как видно из рис. 3.8, с увеличением толщины резонатора местоположение диэлектрической пластины с резонатором, соответствующее максимальному вентильному отношению, достигается при меньших t2.

Таким образом, мы провели расчет регулярного СПВ с гексаферритом и диэлектриком на резонансной частоте. Теперь мы можем на основании проделанного расчета выбрать некоторые оптимальные конструктивные параметры, а затем для этих параметров рассчитать частотные зависимости потерь.

Для примера рассчитаем частотные зависимости потерь вентиля при центральном расположении диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором в СПВ (при таком расположении диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором можно уменьшить в два раза длину вентиля, если разместить гексаферритовые резонаторы с двух сторон диэлектрической пластины). Выберем толщину диэлектрической пластины, исходя из следующих соображений. Обратные потери имеют максимум при изменении толщины диэлектрической пластины, прямые потери уменьшаются, а вентильное отношение увеличивается при увеличении толщины диэлектрической пластины (см. рис. 3.5 - 3.7). Таким образом, для

aλ0t1lαð±

a

б

Рис. 3.8 Зависимости нормированных  обратных и прямых потерь (а)

и вентильного отношения (б) от местоположения диэлектрической пластины с резонатором в СПВ для разных значений толщины гексаферритовой пластины (t4 = 0.138)

увеличения вентильного отношения необходимо увеличивать толщину диэлектрической пластины. Однако при увеличении толщины диэлектрической пластины уменьшаются обратные потери. Поэтому толщину диэлектрической пластины следует выбирать из некоторого диапазона значений, для которых вентильное отношение уже достаточно большое, а обратные потери еще значительно не уменьшилось.

В данной работе в вентилях применялись диэлектрические пластины, выполненные из поликора ( = 9.8). Поэтому выберем для расчета диэлектрическую проницаемость диэлектрической пластины 4 = 9.8. Толщину диэлектрической пластины t4, исходя из вышеизложенного, выберем равной 0.5 мм (для 0 = 5 мм) (см. рис. 3.5 - 3.7).

На рис. 3.9 изображены частотные зависимости потерь для разных значений напряженности постоянного магнитного поля для тонкого (t1 = 0.03 мм) и толстого (t1 = 0.3 мм) гексаферритовых резонаторов (гексаферрит марки 04СЧА1).

Таким образом, мы провели расчет регулярного СПВ с гексаферритом и диэлектриком на резонансной частоте, выбрали конструктивные параметры, соответствующие некоторому оптимуму, а затем рассчитали для этих конструктивных параметров частотные зависимости потерь.

## 3.3. Экспериментальная проверка теоретических результатов

В данном параграфе приведены результаты проверки теоретического расчета (методом парциальных волн) регулярного стандартного прямоугольного волновода с гексаферритом.

Эксперименты проводились в 4-мм диапазоне для двух толщин гексаферритового резонатора (однокомпонентной композитной пленки). В первом случае толщина пленки составляла t1 = 0.03 мм, то есть соответствовала      случаю       тонкого       гексаферритового      резонатора

а

б

Рис. 3.9 Сравнение обратных потерь, рассчитанных методом малых

возмущений и методом парциальных волн, с экспериментальными

данными для СПВ:

а - случай тонкого гексаферритового резонатора (t1 = 0.03 мм);

б - случай толстого гексаферритового резонатора (t1 = 0.3 мм)

(a = 3.6 мм, b = 1.8 мм, ф  = 8 мм, t2 = t3, t4  = 0.5 мм, 4 = 9.8)

(t1 < 0.006во втором - t1 = 0.3 мм (случай толстого гексаферритового резонатора (t1 > 0.06. Параметры гексаферрита определялись по методике, описанной в п. 2.1 (на тонком резонаторе).

По аналогии с теоретическими расчетами, в экспериментах, прежде всего, изучались наиболее важные характеристики - зависимости прямых и обратных резонансных потерь от местоположения диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором в СПВ (при фиксированной толщине диэлектрической пластины) и от толщины диэлектрической пластины (при центральном расположении диэлектрической пластины с резонатором). В экспериментах использовался гексаферрит марки 04СЧА5 (см. п. 2.1). Результаты экспериментов представлены на рис. 3.10.

Для сравнения на рис. 3.10 приведены также результаты расчета обратных резонансных потерь. Рассчитывались только магнитные потери, то есть не учитывались потери в секции СПВ с диэлектрической пластиной без гексаферритового резонатора (они составляли около 0.4 дБ).

Как видно из рис. 3.10, расчетные и экспериментальные кривые обратных потерь, в общем, совпадают.

Проведена также проверка частотных зависимостей обратных потерь. В экспериментах использовался гексаферрит марки 04СЧА1. При расчете предполагалось, что ширина кривой ФМР не меняется при изменении напряженности постоянного магнитного поля.

На рис. 3.9 приведены расчетные и экспериментальные зависимости обратных потерь от частоты для разных значений напряженности постоянного магнитного поля.

Как видно из рис. 3.9, и для тонкого, и для толстого гексаферритовых резонаторов рассчитанные методом парциальных волн и экспериментальные частотные зависимости обратных потерь совпадают. Таким образом, предположение о постоянстве ширины кривой ФМР было верным.

а

б

Рис. 3.10 Зависимости теоретических и экспериментальных потерь от

местоположения диэлектрической пластины с               гексаферритовым резонатором в СПВ (t4 = 0.5 мм) (а) и от толщины диэлектрической пластины (t2 = t3)  (б) (fрез = 59.9 ГГц, a = 3.6 мм, b = 1.8 мм, t1 = 0.03 мм,ф  = 38.5 мм,4 = 9.8).

Как уже отмечалось (см. п. 2.3), некоторые гексаферриты имеют несимметричную кривую ФМР. В частности, несимметричная кривая ФМР наблюдалась на гексаферрите лабораторной марки 757. На рис. 3.11 приведены рассчитанные (методом парциальных волн) и экспериментальные зависимости обратных потерь от частоты для гексаферрита с асимметричной кривой ФМР. Расчет компонентов тензора магнитной восприимчивости гексаферрита проводился по формулам (2.27), аппроксимирующим асимметричную кривую ФМР. Как видно из рис. 3.11, и для тонкого, и для толстого гексаферритовых резонаторов расчетные и экспериментальные кривые, в общем, совпадают (и по форме, и по величине резонансных потерь).

Таким образом, в рассмотренных случаях расчет обратных потерь в СПВ с диэлектрической пластиной и гексаферритовым резонатором (методом парциальных волн), в основном, соответствовал экспериментальным результатам. Для гексаферрита с несимметричной кривой ФМР предложенный способ аппроксимации кривой ФМР позволил получить хорошее совпадение экспериментальных и расчетных кривых обратных потерь.

Небольшие (не более 10%) отличия рассчитанных (методом парциальных волн) и экспериментальных результатов, имевшие место в некоторых случаях, можно объяснить следующими причинами:

- в экспериментах диэлектрические пластины с гексаферритовыми резонаторами имели ограниченную длину, а расчет проводился для регулярного СПВ с диэлектриком и гексаферритом;

- ширина полосы, плотность и диэлектрическая проницаемость гексаферритового резонатора определялись приближенно;

- в расчете не учитывались диэлектрические потери в гексаферрите и диэлектрике, а также потери в металле;

а

б

Рис. 3.11 Обратные потери СПВ с гексаферритом, обладающим

асимметричной кривой ФМР:

а - случай тонкого гексаферритового резонатора (t1 = 0.03 мм);

б - случай толстого гексаферритового резонатора (t1 = 0.3 мм)

(a = 3.6 мм, b = 1.8 мм, t2 = t3, t4 = 0.5 мм,1 = 4 = 9.8, ф  = 9.8 мм,

S = 32 Ам2/кг, HA = 1690 кА/м, H = 144 кА/м, А = 2, x= 1)

- малые по величине прямые потери измерялись на автоматизированном измерителе частотных характеристик с погрешностью 0.2 дБ (см. приложение П.4.);

- расчет проводился для волны основного типа Н10, а в эксперименте могли возбуждаться волны высших типов, которые не учитывались в расчете.

## 3.4. Определение пределов применимости метода малых возмущений

В данной работе для анализа СПВ с ферритом использовался строгий граничный метод - метод парциальных волн. Однако анализ большинства других ЛП с ферритом, которые рассмотрены в данной работе, из-за отсутствия более строгих методов проведен методом малых возмущений. А метод малых возмущений верен только для тонких ферритовых резонаторов. В то же время решение на основе метода малых возмущений известно и для СПВ с ферритом [16].

Таким образом, в случае СПВ с ферритом имеется возможность определить пределы применимости метода малых возмущений (путем его сравнения с более строгим методом парциальных волн) для того чтобы как-то учитывать эти пределы для других ЛП (разумеется ориентировочно).

Результаты сравнения метода малых возмущений и метода парциальных волн для СПВ (при центральном расположении диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором) приведены на рис. 3.9 (расчет частотных зависимостей обратных потерь) и рис. 3.12 (расчет зависимостей обратных резонансных потерь от толщины гексаферритового резонатора).

Для относительно тонких резонаторов (t1 < 0.006расчеты обратных потерь методом парциальных волн и методом малых возмущений (рис. 3.9 а, рис. 3.12)  дают  близкие  результаты.  При увеличении толщины

Рис. 3.12 Сравнение метода малых возмущений (ММВ) и метода

парциальных волн (МПВ) для СПВ (fрез = 60 ГГц, a = 3.6 мм, b = 1.8 мм, t2 = t3, t4 = 0.5 мм, ф  = 1 мм,1 = 4 = 9.8, S = 32 Ам2/кг, HA = 1640 кА/м, H = 144 кА/м, x= 0.9)

Рис. 3.13 Зависимости функций E от частоты для СПВ:

1 - случай тонкого гексаферритового резонатора (t1 = 0.03 мм);

2 - случай толстого гексаферритового резонатора (t1 = 0.3 мм)

(расчет по формуле (3.9)  для a = 3.6 мм, b = 1.8 мм, t2 = t3, t4 = 0.5 мм, 1 = 4 = 9.8)

резонатора более t1 = 0.006 рассчитанные этими методами обратные резонансные потери (рис. 3.12) начинают не совпадать, а для толстых резонаторов (t1 > 0.06, кроме того, появляются отличия по наклону зависимостей резонансных потерь от частоты (рис. 3.9 б). Поэтому для толстого резонатора частотные характеристики резонансного вентиля, рассчитанные методом малых возмущений, не будут совпадать с экспериментальными частотными характеристиками. Это обстоятельство является особенно неприятным при проектировании многокомпонентных вентилей, у которых обратные потери есть сумма обратных потерь, вносимых каждым из компонентов. В результате форма частотной характеристики таких вентилей будет отличаться от расчетной. Напомним, что экспериментальная проверка зависимости обратных потерь от частоты показала, что экспериментальные точки ложатся на кривые, рассчитанные методом парциальных волн (рис. 3.9).

Таким образом, метод малых возмущений справедлив только для тонких резонаторов. Как видно из рис. 3.12, при толщине резонатора t1 = 0.03 мм = 0.006расхождение по величине обратных потерь, рассчитанных методами малых возмущений и парциальных волн, составляет около 7%, а при t1 = 0.1 мм = 0.02- уже более 15%. Поэтому пределом применимости метода малых возмущений для рассмотренного случая будем условно считать толщину резонатора t1 = 0.006.

## 3.5. Математическая модель гексаферритового резонансного вентиля на СПВ

Для расчета СПВ с ферритом известны расчетные формулы, полученные методом парциальных волн и методом малых возмущений.

Метод парциальных волн является более строгим методом, чем метод малых возмущений. Однако расчетные формулы (трансцендентные уравнения), к которым он приводит, достаточно сложны. С другой стороны, расчетные формулы метода малых возмущений относительно просты и удобны для расчета вентиля. Кроме того, они имеют довольно наглядный вид. В них сравнительно легко выделить два множителя, первый из которых отвечает за форму кривой ФМР (“ферритовый” множитель), а второй зависит от распределения электромагнитного поля в конкретной ЛП (“электродинамический” множитель). Расчетные формулы метода парциальных волн такой наглядной формой не обладают.

Таким образом, метод малых возмущений имеет более наглядные, простые и удобные расчетные соотношения, чем метод парциальных волн.

Однако как показала экспериментальная проверка (п. 3.3), метод малых возмущений не дает верных результатов для всех необходимых параметров резонансных вентилей (он верен только для тонких ферритовых резонаторов), а метод парциальных волн справедлив для всех требуемых параметров.

Таким образом, мы имеем метод малых возмущений, расчетные формулы которого просты, удобны и наглядны, но сам метод неточен (для представляющих интерес параметров), и метод парциальных волн, который верен для требуемых параметров, но расчетные формулы этого метода очень сложны.

В частности, для расчета резонансных вентилей на СПВ можно непосредственно воспользоваться методом парциальных волн, и тогда математической моделью резонансного вентиля на СПВ будет являться формула (3.2). Однако эта формула довольно сложна.

Поэтому было предложено расчет проводить методом парциальных волн, а результаты расчета представлять в форме, подобной форме расчетных соотношений метода малых возмущений. Обобщенный вид математической модели вентиля, представленной в такой форме, был предложен в п. 2.3:

(f) = E(f,tд,д,ф ...)F (f, S, HA,Н0, H, x) mф.                              (3.7)

Для СПВ функции E (как в случае тонкого резонатора, так и в случае толстого резонатора) можно определить из расчета.

Построим математическую модель резонансного вентиля на СПВ в виде (3.7). Для конкретности проведем расчет для центрального расположения диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором (такое расположение диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором часто используется в вентилях).

Вначале рассмотрим случай тонкого резонатора.

Для тонкого резонатора (t1 <0.006 ), как было показано выше, метод малых возмущений и метод парциальных волн, в общем, совпадают, причем результаты расчета этими методами согласуются с экспериментом. Тогда для расчета частотных зависимостей потерь вентиля в случае тонкого резонатора можно воспользоваться формулой (3.7). Функции E можно рассчитать при помощи метода малых возмущений (3.1) или - лучше - метода парциальных волн (3.2):

E(f,tд,д,ф ...) = МПВ, ММВ(f)/ F (f, S, HA,Н0, H, x)/ mф,            (3.8)

где  ММВ, МПВ (f) - потери, рассчитанные методом малых возмущений или методом парциальных волн.

Перед расчетом функций E нам нужно отобрать наиболее интересные конструкции (соответствующие некоторым оптимумам - максимальному вентильному отношению, максимальным обратным потерям и т. п.) А затем для них рассчитать семейство функций E.

Рассчитаем для одной из таких конструкций функции E. Например, в п. 3.2 на основе проведенного расчета СПВ с гексаферритом была выбрана оптимальная толщина диэлектрической пластины t4 = 0.5 мм (для 0 = 5 мм и диэлектрической проницаемости 4 = 9.8).

На рис. 3.13 показаны зависимости функций Eот частоты для тонкого гексаферритового резонатора (t1 = 0.03 мм - кривые 1).

Резонансные потери, рассчитанные методом парциальных волн (3.2) и по формуле (3.7), при определении функций E по формуле (3.8) обязаны совпасть. Что касается формы резонансной кривой, то за нее в формуле (3.7) отвечает функция F, которая по определению пропорциональна , в то время как в уравнение (3.2) входят различные комбинации компонентов тензора магнитной проницаемости гексаферрита. Поэтому имеются опасения, что формы резонансных кривых при расчете по формулам (3.2) и (3.7 - 3.8) могут не совпасть. Здесь требуется расчетная проверка.

На рис. 3.14 a изображены зависимости обратных потерь от частоты и от напряженности подмагничивающего поля H0, рассчитанные по формулам (3.2) (метод парциальных волн) и (3.7 - 3.8). Как видно из рис. 3.14 a, эти кривые практически совпадают, то есть вышеуказанные детали (вызывавшие наши опасения) существенного значения не имеют.

Теперь рассмотрим случай толстого резонатора (t1 > 0.06. В этом случае мы выходим за пределы применимости метода малых возмущений. Для толстых резонаторов расчеты методом парциальных волн и методом малых возмущений расходятся как по величине потерь, так и по углу наклона зависимостей резонансных потерь от частоты. При этом экспериментальные точки ложатся на кривые, рассчитанные методом парциальных волн.

Поэтому в случае толстого резонатора функции E можно рассчитать только методом парциальных волн (3.2):

E(f,tд,д,ф ...) = МПВ(f)/ F (f, S, HA,Н0, H, x)/ mф,              (3.9)

где МПВ (f) - потери, рассчитанные методом парциальных волн.

На рис. 3.13 показаны зависимости коэффициентов E от частоты для толстого гексаферритового резонатора (t1 = 0.3 мм - кривые 2)На рис. 3.14 б представлены зависимости обратных потерь от частоты и от напряженности подмагничивающего поля H0, рассчитанные по формулам (3.2) и (3.7, 3.9). Как видно из рис. 3.14 б, эти кривые практически совпадают.

a

б

Рис. 3.14 Зависимости обратных потерь от частоты:

а - случай тонкого гексаферритового резонатора (t1= 0.03 мм);

б - случай толстого гексаферритового резонатора (t1 = 0.3 мм)

1 - рассчитано по формуле 3.2; 2 - рассчитано по формуле 3.7

(a = 3.6 мм, b = 1.8 мм, t2 = t3, t4 = 0.5 мм, ф  = 7.9 мм,

1 = 4 = 9.8,S = 32 Ам2/кг, HA = 1640 кА/м, H = 144 кА/м,

x= 1)

Как ранее и предполагалось (п. 2.3), расчетным путем мы показали, что представление потерь в виде (3.7) для СПВ как с тонким, так и толстым резонатором достоверно.

Таким образом, математическая модель резонансного вентиля на СПВ в виде (3.7) верна для произвольной толщины гексаферритового резонатора.

Отметим, что в теоретическом расчете ширина полосы H считалась не зависящей от подмагничивающего поля Н0; экспериментально определенные значения потерь при разных подмагничивающих полях Н0, как видно из рис. 3.10, ложатся на теоретические кривые, рассчитанные методом парциальных волн. Этот результат подтверждает наше допущение о постоянстве H гексаферритового резонатора при изменении подмагничивающего поля Н0 (по крайней мере для использовавшегося в данных опытах гексаферритового материала). Аналогичные результаты были получены и для гексаферритов других типов.

Таким образом, в случае СПВ с тонким гексаферритовым резонатором функции E, входящие в формулу (3.7), можно рассчитывать как методом парциальных волн, так и методом малых возмущений; в случае СПВ с толстым резонатором функции E следует вычислять только методом парциальных волн.

В данной работе анализ большинства ЛП проводится методом малых возмущений, который верен только для тонких резонаторов. Поэтому, если мы выходим за пределы применимости метода малых возмущений, а более строгого метода нет, в математическую модель вентиля необходимо вводить поправку.

Включение в математическую модель вентиля такой поправки проиллюстрируем на примере СПВ.

Для этого рассмотрим случай СПВ с толстым ферритовым резонатором. Рассчитаем частотные зависимости обратных потерь по формуле (3.7), в которой функции E вычислены методом малых возмущений. Они совпадут с соответствующими частотными зависимостями обратных потерь, рассчитанными непосредственно по формуле метода малых возмущений (3.1), но не совпадут с соответствующими частотными зависимостями обратных потерь, рассчитанными по формуле метода парциальных волн (рис. 3.9, 3.12).

Поэтому целесообразно ввести в формулу (3.7) некоторую поправочную функцию таким образом, чтобы эти зависимости совпадали.

Для случая СПВ с ферритом имеется решение, найденное методом парциальных волн, который дает верные результаты для толстых резонаторов. Поэтому для СПВ с ферритом поправку можно внести чисто расчетным путем (для тех ЛП, для которых нет подобных методов, такую поправку следует получить из эксперимента).

В п. 2.3 предложен следующий вариант внесения поправок - уточнять теоретическую зависимость E(f) поправочной функцией R(f) (2.27). Для СПВ она рассчитывается следующим образом:

R(f,tд,д,ф ...)=рез ММВ(f,tд,д,ф ...) /рез МПВ(f,tд,д,ф ...),                (3.10)

где рез ММВ(f),рез  МПВ(f)  -  резонансные потери, рассчитанные, соответственно, по формулам (3.1) и (3.2). Тогда формулу (3.7) для случая толстого резонатора запишем в виде:

(f) = E/(f,tд,д,ф ...)F (f, S, HA,Н0, H, x) mф,                       (3.11)

где      E/(f,tд,д,ф ...)E(f,tд,д,ф ...)R(f,tд,д,ф ...).

Отметим, что в (3.11) E/(f,tд,д,ф ...) -“электродинамическая” функция, E(f,tд,д,ф ...) - функция, полученная из метода малых возмущений, R(f,tд,д,ф ...)-.

На рис. 3.15 показана функция R для рассмотренного случая.

Итак, математическая модель резонансного вентиля на СПВ представляет собой произведение “электродинамической” функции E“ферритовой” функции F и массы феррита (3.7). Функции E рассчитываются в случае СПВ методом  парциальных  волн для различных

Рис. 3.15 Поправочная функция R+ для СПВ (a = 3.6 мм,

b = 1.8 мм, t1 = 0.3 мм, t2 = t3, t4 = 0.5 мм, 4 = 9.8)

конструктивных параметров ЛП (таких, как толщина диэлектрической пластины, ее диэлектрическая проницаемость и т. п.), соответствующих некоторым оптимумам (максимальным обратным потерям, минимальным прямым потерям, максимальному вентильному отношению и т. п.). Таким образом, в общем случае мы имеем семейство функций E, необходимых для расчета характеристик вентилей.

В том случае, если расчет ЛП проводится приближенным методом малых возмущений и мы выходим за пределы применимости этого метода, а более строгого метода нет, математическая модель вентиля уточняется поправочной функцией R. В общем случае мы имеем семейство функций R.

Математическая модель резонансного вентиля в виде (3.7) использовалась при проектировании вентилей на СПВ.

## 3.6. Гексаферритовые резонансные вентили на основе стандартного прямоугольного волновода

Стандартный прямоугольный волновод является классической линией передачи. Поэтому к началу данной работы СПВ с ферритом был достаточно хорошо исследован. Были разработаны резонансные вентили на СПВ с гиромагнитными резонаторами как из изотропного феррита, так и из гексаферрита.

Первый резонансный вентиль, который был выполнен на СПВ, имел гиромагнитный резонатор из изотропного феррита. Такой вентиль в простейшем виде представляет собой участок СПВ, содержащий пластину из изотропного феррита, которая находится под воздействием поля, создаваемого постоянным магнитом. В дальнейшем для усиления невзаимных явлений ферритовый резонатор стали размещать на диэлектрической пластине. Диэлектрическую пластину с ферритовым резонатором в таких вентилях располагали, как правило, в месте максимального вентильного отношения [16].

Большим шагом вперед в плане усовершенствования резонансных вентилей был переход к гексаферритовому резонатору. Благодаря большому полю анизотропии в гексаферритах ФМР имеет место в миллиметровом диапазоне, поэтому отпадает необходимость в громоздкой магнитной системе.

Первые гексаферритовые вентили миллиметрового диапазона были выполнены в 1958 г. [40]. В них применялись гиромагнитные резонаторы в виде пластин из спеченного гексаферрита. Диэлектрическую пластину с гексаферритовым резонатором в таких вентилях располагали также в месте максимального вентильного отношения.

Первый широкополосный гексаферритовый резонансный вентиль был создан Тафтом в 1963 г. [10]. В таком вентиле имелось несколько гексаферритовых пластин (с разными полями анизотропии), расположенных на диэлектрической пластине. Из-за широкополосности вентиля обеспечить максимальное вентильное отношение одновременно для всех гексаферритовых пластин не представлялось возможным, так как место максимального вентильного отношения сильно зависит от частоты.

С продвижением в коротковолновую часть миллиметрового диапазона технология изготовления резонансных вентилей усложняется, так как толщина гексаферритовых пластин должна быть много меньше длины волны. В ОПЛФ МЭИ было предложено перейти от гексаферритовых пластин к гексаферритовым композитным пленкам [13]. Замена пластин на пленки значительно упростила изготовление вентилей, особенно широкополосных.

На первом этапе разработки резонансных вентилей на композитных пленках работа проводилась совместно с Урядниковой О.Ю. [20]. Были выполнены как однокомпонентные, так и многокомпонентные (широкополосные) вентили на композитных пленках. Достигнутые результаты по разработке таких вентилей нашли отражение в диссертации Урядниковой О.Ю. [13]. В плане достижения наилучших параметров резонансных вентилей задача, в общем, была решена. Фактически, оставался недоработанным, пожалуй, только один вариант конструкции резонансного вентиля (об этом мы поговорим ниже).

Рассмотрим более подробно вопросы, которые не вошли в работу [13] и которые были предметом исследования на следующем этапе.

В выполненных вентилях диэлектрические пластины с гексаферритовыми резонаторами были расположены по центру волновода. И хотя такое местоположение гексаферритового резонатора имеет ряд преимуществ (к точности установки диэлектрика предъявляются менее жесткие требования, волна высшего типа возбуждается на более высокой частоте и т. д. [13]), в общем случае оно не соответствует максимально достижимому вентильному отношению, что приводит к относительно большим прямым потерям резонансных вентилей. Уменьшить прямые потери можно, если вернуться к расположению диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором в месте максимального вентильного отношения. Однако это можно сделать только для не очень широкополосных вентилей (одно- или двухкомпонентных), так как местоположение диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором, соответствующее максимальному вентильному отношению, зависит от частоты. Для многокомпонентных резонансных вентилей с достаточно большой шириной полосы (порядка 20% и более) размещение диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором по центру волновода является оправданным.

Кроме того, по завершении [13] не было разработано удобной методики проектирования резонансных вентилей. Ее разработка явилась одной из задач данной работы. Таким образом, главная практическая цель п. 3.6 заключается не столько в улучшении параметров гексаферритовых вентилей, сколько в апробации разработанной методики их проектирования (п. 3.5) на конкретных примерах.

Рассмотрим пути и результаты решения поставленных задач.

Для этого вначале более подробно остановимся на особенностях конструкции резонансных вентилей.

Теоретический анализ позволяет выделить два характерных положения диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором в СПВ - по центру волновода и в месте максимального вентильного отношения.

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. При симметричном расположении диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором можно уменьшить длину вентиля в два раза, разместив встречно-намагниченные гексаферритовые резонаторы с двух сторон диэлектрической пластины; кроме того, к точности установки диэлектрика предъявляются менее жесткие требования. При расположении резонатора в месте максимального вентильного отношения достигаются меньшие прямые и большие обратные потери. Однако такое размещение резонатора более чувствительно к изменению частоты, что затрудняет разработку широкополосных вентилей.

Оптимальное место расположения гексаферритового резонатора может достигаться при таких значениях толщины диэлектрической пластины и ее проницаемости, при которых могут возбуждаться волны высших типов. При возбуждении волны высшего типа значительно снижается вентильное отношение. В связи с этим максимальные значения толщины диэлектрической пластины и ее проницаемости должны, по возможности, ограничиваться условием одномодового режима работы. Чтобы обеспечить лучшее согласование и затруднить возбуждение волн высшего типа, в вентилях используются диэлектрические пластины с согласующими скосами.

Толщина гексаферритового резонатора должна быть по возможности меньше (чем она меньше, тем выше отношение обратных потерь к прямым (рис. 3.8)). Однако при уменьшении толщины резонатора увеличивается длина вентиля. Кроме того, гексаферритовый резонатор должен иметь хорошую текстуру и должен быть намагничен до насыщения.

Все вышеперечисленные обстоятельства были учтены при разработке вентилей.

В частности, был разработан однокомпонентный вентиль с расположением диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором (композитной пленкой) в месте максимального вентильного отношения (с целью уменьшения прямых потерь вентилей). На рис. 3.16 приведены частотные характеристики двух вентилей на диапазон частот 58 - 61 ГГц с однокомпонентным резонатором (композитной пленкой) из гексаферрита 04СЧА1. В первом вентиле диэлектрическая пластина с гексаферритовым резонатором располагается в месте максимального вентильного отношения. Толщина диэлектрической пластины 0.5 мм, толщина     гексаферритового     резонатора     0.03 мм.     Второй     вентиль

Рис. 3.16 Частотные характеристики вентилей на СПВ:

1 - вентиль с центральным расположением диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором;

2 - вентиль с расположением диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором в месте максимального вентильного  отношения

Рис. 3.17 Частотные характеристики 8-компонентного вентиля

(аналогичный описанному вентилю в [13]) имеет центральное расположение диэлектрической пластины с гексаферритовым резонатором. Толщины диэлектрической пластины и гексаферритового резонатора такие же, как у первого вентиля. Вентили имеют длину 50 мм. Как видно из рис. 3.16 а, первый вентиль по сравнению со вторым обладает меньшими прямыми потерями благодаря оптимальному размещению резонатора.

Кроме того, были разработаны многокомпонентные вентили с толстыми гексаферритовыми резонаторами (с целью уменьшения длины вентилей). На рис. 3.17 показаны частотные зависимости прямых и обратных потерь разработанного образца широкополосного вентиля с толстым гексаферритовым резонатором (композитной пленкой). Диэлектрическая пластина с гексаферритовым резонатором расположена по центру волновода. Толщина диэлектрической пластины составляет 0.5 мм, высота - 1.8 мм. Гексаферритовый резонатор имеет толщину 0.2 мм. Длина вентиля 35 мм. В вентиле применены гексаферриты восьми типов (04СЧА1, 747, 04СЧА3, 04СЧА5, 04СЧА7, 05СЧА1, 05СЧА2, 05СЧА3). На рис. 3.18 изображены диэлектрическая пластина с композитной пленкой и внешний вид вентиля. По сравнению с аналогичным вентилем с тонким гексаферритовым резонатором (описанным в [13]) разработанный вентиль имеет примерно в 1.5 раза меньшую длину.

В процессе выполнения данной работы, кроме рассмотренных выше примеров резонансных вентилей, было разработано и выполнено по требованию заказчиков более 100 других образцов резонансных вентилей, отличающихся по центральной рабочей частоте и ширине полосы. Их разработка проводилась по предложенной в данной работе методике. Параметры разработанных образцов вентилей сведены в таблицу 3.1 (первая строка - вентили с расположением диэлектрической пластины и гексаферритового резонатора в месте максимального вентильного отношения; вторая, третья и четвертая строки - вентили с симметричным расположением       диэлектрической      пластины       и       гексаферритовых

# а

б

Рис. 3.18 Резонансный вентиль на СПВ:

# а - диэлектрическая пластина с композитным резонатором;

# б – образец резонансного вентиля

# резонаторов). Выполненные образцы резонансных вентилей подтвердили правильность предложенной методики проектирования.

Параметры этих вентилей по сравнению с параметрами аналогичных вентилей, описанных в работе [13], в общем, улучшены не были. Однако предложенная в данной работе методика проектирования сильно упростила разработку резонансных вентилей, особенно многокомпонентных, и позволила проводить проектирование таких вентилей только на основе результатов расчета.

Таблица 3.1

Параметры разработанных образцов гексаферритовых резонансных вентилей на СПВ

| Диапазон частот, ГГц | Полоса частот, % | Обратные потери, дБ, не менее | Прямые потери, дБ, не более | КСВ, не более | Длина вентиля, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 - 100 50 - 100 50 - 100 50 - 100 | 1 5 20 33 | 20 20 20 20 | 0.5 - 0.8 1.2 - 1.6 1.5 - 2.5 2 - 2.8 | 1.2 1.25 1.3 1.35 | 25 - 50 30 - 45 30 - 50 35 - 60 |

В настоящее время кроме резонансных вентилей в миллиметровом диапазоне широко применяются также фарадеевские вентили и вентили на основе Y-циркуляторов (таблица 3.2). В основу сравнения параметров разработанных вентилей и вентилей-аналогов положим полосу частот. По сравнению с вентилями на основе Y-циркуляторов разработанные резонансные вентили (с шириной полосы 5%) имеют примерно такие же прямые и обратные потери, но имеют большую длину. По сравнению с фарадеевскими вентилями разработанные вентили при немного меньшей полосе частот (33% вместо 40%) имеют несколько большие прямые потери и немного меньшие обратные. По сравнению с фарадеевскими вентилями и вентилями на основе Y-циркуляторов разработанные в данной работе резонансные вентили имеют меньшие значения КСВ.

Однако напомним, что в данной работе мы не ставили задачу улучшить параметры вентилей, а стремились - благодаря применению композитных пленок - упростить их конструкцию. Как следствие этого, разработанные вентили являются более технологичными и имеют меньшую себестоимость, чем вентили-аналоги.

Таблица 3.2

Вентили-аналоги на стандартном прямоугольном волноводе

| Вентиль | Произво-дитель и модель вентиля | Диапа-зон частот, ГГц | По-лоса частот % | Обрат-ные потери, дБ | Пря-мые потери, дБ | КСВ | Размер, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиль на основе цир-кулятора | “Домен” 4IWN63-1 | 50-75 | 5 | 18-20 | 1.2-1.4 | 1.3 | 13x25x21 |
| Фараде-евский вентиль | Hewlett Pakcard HP V365A “Домен” 4IWF63-1 | 50-75 50-75 | 40 40 | 25 20-25 | 2.0 1.8 | 1.5 1.5 | нет данных 25x50 |

## 3.7. Выводы по главе 3

1. Известны соотношения для расчета СПВ с ферритом, полученные методом малых возмущений (приближенный метод, верный только для тонких ферритовых резонаторов) и методом парциальных волн (строгий граничный метод для регулярных волноводов) [16]. Обычно из-за сложности расчетных соотношений, полученных методом парциальных волн, их непосредственно не использовали, а раскладывали в ряд Тейлора и учитывали только первые два члена разложения [16]. В результате получали выражения, справедливые только для тонких ферритовых резонаторов. В данной работе метод малых возмущений и метод парциальных волн использовались для проведения теоретического расчета СПВ с гексаферритовым резонатором (в том числе с толстым резонатором) применительно к конкретным параметрам гексаферритовой композитной пленки. Разработана методика расчета СПВ с гексаферритом и составлены программы для расчета методом малых возмущений и методом парциальных волн. При этом в расчетных формулах был конкретизирован вид тензора магнитной проницаемости для гексаферрита.

2. Проведены расчеты (методом малых возмущений и методом парциальных волн) СПВ с диэлектрической пластиной и гексаферритом применительно к конкретным параметрам, характерным для композитного гексаферритового резонатора и для миллиметрового диапазона. Рассчитаны характеристики, представляющие наибольший интерес при проектировании гексаферритовых резонансных вентилей - зависимости прямых и обратных потерь от расположения диэлектрической пластины, ее толщины и диэлектрической проницаемости.

3. Проведена экспериментальная проверка результатов, полученных методом малых возмущений и методом парциальных волн. Проверка показала, что для тонкого резонатора оба метода дают совпадение с экспериментальными данными. В случае толстого резонатора имелись расхождения между расчетом по методу малых возмущений и экспериментальными данными. В то же время метод парциальных волн давал хорошее согласование с экспериментальными данными и для толстого резонатора. Для всех тех толщин ферритового резонатора, которые используются в вентилях, только метод парциальных волн дает верные результаты. Таким образом, для расчета вентиля пригоден метод парциальных волн, а метод малых возмущений не годится.

4. Расчетные формулы метода малых возмущений просты, удобны и наглядны, но сам этот метод, как уже говорилось, неточен. В то же время метод парциальных волн является верным (для интересующих нас условий расчета), но расчетные формулы, получаемые этим методом, достаточно сложны. Поэтому результаты расчета по методу парциальных волн целесообразно аппроксимировать с помощью формул, совпадающих по виду с формулами метода малых возмущений. На этой основе была предложена математическая модель вентиля. Она достаточно проста и удобна, особенно для расчета частотных характеристик. Для СПВ такую математическую модель можно получить чисто теоретическим путем.

5. На базе предложенной математической модели разработана столь же простая и удобная методика проектирования вентилей. В этой методике расчет можно проводить почти так же точно, как методом парциальных волн, и в то же время по достаточно простым и наглядным формулам, подобным по виду формулам метода малых возмущений. Эта методика проверена на конкретных примерах разработанных вентилей.

6. По разработанной методике было спроектировано и выполнено по требованию заказчиков более 100 других образцов резонансных вентилей - как узкополосных (однокомпонентных), так и широкополосных (многокомпонентных) - отвечающих разным техническим требованиям. В частности для не очень широкополосных вентилей (одно- или двухкомпонентных) были уменьшены прямые потери благодаря расположению диэлектрической пластины с композитной пленкой в месте максимального вентильного отношения.

7. Главный практический результат гл. 3 заключается все же не столько в создании конкретных вентилей или в улучшении их параметров, сколько в разработке методики проектирования вентилей и в проверке этой методики на большом числе многокомпонентных вентилей. Таким образом, сейчас мы имеем проверенную методику проектирования гексаферритовых вентилей, которая позволяет создавать вентили, удовлетворяющие заданным параметрам с хорошей повторяемостью результатов. Разработанная методика оформлена таким образом, чтобы ее нетрудно было освоить и использовать другим разработчикам аналогичных устройств.